|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  | |
|  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Inhaltsverzeichnis** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** |  | **Produktgruppe 6 Fliesenverlegung / Fliesenkleber............................** |  | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.1** |  | **Produkt DITRA FBM...............................................................................** |  | 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.1.1 |  | Verkleben einer geeigneten Entkopplungsmatte mit Fließbettmörtel............................... |  | 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.1.2 |  | Verlegen von keramischen Bodenfliesen auf geeigneter Entkopplung im Innen- und Außenbereich.................................................................................................................... |  | 2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.2** |  | **Produkt WA.............................................................................................** |  | 3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.2.1 |  | Verlegen von Fliesen, Platten und Mosaik in chemisch und mechanisch hoch beanspruchten Bereichen................................................................................................. |  | 3 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.3** |  | **Produkt X 6.............................................................................................** |  | 4 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.3.1 |  | Verlegen von keramischen Fliesen und Platten............................................................... |  | 4 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.4** |  | **Produkt X7G PLUS.................................................................................** |  | 5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.4.1 |  | Verlegen von keramischen Fliesen und Platten............................................................... |  | 5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.5** |  | **Produkt X7G FLEX.................................................................................** |  | 6 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.5.1 |  | Verlegen von keramischen Fliesen und Platten............................................................... |  | 6 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.6** |  | **Produkt S 21...........................................................................................** |  | 7 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.6.1 |  | Verlegen von keramischen Fliesen mit früher Festigkeit des Mörtelbettes im Innen- und Außenbereich............................................................................................................. |  | 7 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.7** |  | **Produkt D 22...........................................................................................** |  | 8 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.7.1 |  | Verlegen von keramischen Fliesen sowie Dämm- und Leichtbauplatten mit Dispersions-Fliesenkleber................................................................................................ |  | 8 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.8** |  | **Produkt N 23...........................................................................................** |  | 9 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.8.1 |  | Verlegen von empfindlichen Natursteinen im Innenbereich............................................. |  | 9 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.9** |  | **Produkt N 23 W.......................................................................................** |  | 10 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.9.1 |  | Verlegen von empfindlichen und durchscheinenden Natursteinen im Innenbereich........ |  | 10 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.10** |  | **Produkt N 25...........................................................................................** |  | 11 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.10.1 |  | Verlegen von empfindlichen Natursteinen im Innenbereich............................................. |  | 11 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.11** |  | **Produkt S 28 NEU...................................................................................** |  | 12 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.11.1 |  | Verlegen von großformatigen Bodenfliesen im Innenbereich........................................... |  | 12 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.12** |  | **Produkt X 30...........................................................................................** |  | 13 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  | |
|  | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.12.1 |  | Verlegung von schweren feuchtigkeitsunempfindlichen und formstabilen Natur- und Betonwerksteinplatten im Außen- und Innenbereich........................................................ |  | 13 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.13** |  | **Produkt X 32...........................................................................................** |  | 14 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.13.1 |  | Verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung von Naturstein, keramischen Bodenfliesen und Platten im Außen- und Innenbereich Boden & Wand.......................... |  | 14 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.13.2 |  | Verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung von Naturstein, keramischen Bodenfliesen und Platten auf Drainageestrich im Außenbereich.................................... |  | 15 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.14** |  | **Produkt S 48...........................................................................................** |  | 16 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.14.1 |  | Verlegen von großformatigen Fliesen mit hochflexiblen S2 Fliesenkleber im Innenbereich..................................................................................................................... |  | 16 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.15** |  | **Produkt X 77...........................................................................................** |  | 17 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.15.1 |  | Verlegen von keramischen Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich................. |  | 17 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.15.2 |  | Verlegen von keramischen Sockelfliesen im Innen- und Außenbereich.......................... |  | 18 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.16** |  | **Produkt X 77 S........................................................................................** |  | 19 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.16.1 |  | Verlegen von keramischen Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich................. |  | 19 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.17** |  | **Produkt X 77 W.......................................................................................** |  | 20 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.17.1 |  | Verlegen von keramischen Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich................. |  | 20 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.18** |  | **Produkt X 78...........................................................................................** |  | 21 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.18.1 |  | Verlegen von keramischen Bodenfliesen und Platten im Innen- und Außenbereich........ |  | 21 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.18.2 |  | Verlegen von keramischen Bodenfliesen und Platten auf Drainageestrich im Außenbereich.................................................................................................................... |  | 22 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.19** |  | **Produkt X 78 S........................................................................................** |  | 23 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.19.1 |  | Verlegen von keramischen Bodenfliesen und Platten im Innen- und Außenbereich........ |  | 23 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.20** |  | **Produkt X 90...........................................................................................** |  | 24 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.20.1 |  | Verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung von Naturwerkstein, keramischen Bodenfliesen und Platten auf Drainageestrich im Außenbereich.................................... |  | 24 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.20.2 |  | Verlegen der keramischen Bodenfliesen im Außenbereich.............................................. |  | 25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | |
| **14.11.2017** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** | |  | **Seite 1 / 26** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6** |  | Produktgruppe 6 Fliesenverlegung / Fliesenkleber |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fliesenarbeiten / Natursteinarbeiten |  |
|  | Fliesenarbeiten / Natursteinarbeiten: |  |

Verarbeitungshinweis:

Die technischen Richtlinien des Herstellers werden beachtet.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist,

gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten

Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis

beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen

Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben

sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der

beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen,

eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | |
| **14.11.2017** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** | |  | **Seite 2 / 26** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6** |  | **Produktgruppe 6 Fliesenverlegung / Fliesenkleber** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.1** |  | Produkt DITRA FBM |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.1.1** |  | Verkleben einer geeigneten Entkopplungsmatte mit Fließbettmörtel |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Liefern und verlegen einer geeigneten Entkopplungsmatte mit einem hydraulisch erhärtendem, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus R), kunststoffvergüteten, wasserfesten und flexiblen Fließbettmörtel (C2 E nach DIN EN 12004 und S1 nach EN DIN 12002). |  |

Produkt:

ARDEX DITRA FBM Fließbettmörtel

oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'

Schlüter DITRA 25 Verlegematte

oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.1.2** |  | Verlegen von keramischen Bodenfliesen auf geeigneter Entkopplung im Innen- und Außenbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fliesenfabrikat: ... |  |

Fliesentyp: ...

Format: ...

Farbe: ...

Rutschhemmung: ...

Liefern und verlegen der o.g. Fliesen im Fließbettverfahren auf geeigneter Entkopplungsmatte mit einem hydraulisch erhärtendem, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus R), kunststoffvergüteten, wasserfesten und flexiblen Fließbettmörtel (C2 E nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002). Nach 6 Stunden begehbar und nach einem Tag verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagsdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

ARDEX DITRA FBM Fließbettmörtel

oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **6.1 Produkt DITRA FBM** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | |
| **14.11.2017** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** | |  | **Seite 3 / 26** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6** |  | **Produktgruppe 6 Fliesenverlegung / Fliesenkleber** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.2** |  | Produkt WA |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.2.1** |  | Verlegen von Fliesen, Platten und Mosaik in chemisch und mechanisch hoch beanspruchten Bereichen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fliesenfabrikat: ... |  |

Fliesentyp: ...

Format: ...

Farbe: ...

Rutschhemmung: ...

Liefern und verlegen der o.g. Fliesen mit geeigneter Zahnkelle im Dünnbett nach DIN 18157 und DIN 18332, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem chemisch und mechanisch hoch belastbaren, wasserfesten, frost- und witterungsbeständigen, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), leicht zu verarbeitenden Epoxidharzkleber (R2 T nach DIN EN 12004) mit guter Standfestigkeit. Nach ca. 12 Stunden begehbar und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagsdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Nach 24 Stunden mechanisch voll belastbar.

Nach 7 Tagen volle Chemikalienbeständigkeit.

Produkt:

ARDEX WA Epoxikleber

oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **6.2 Produkt WA** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | |
| **14.11.2017** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** | |  | **Seite 4 / 26** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6** |  | **Produktgruppe 6 Fliesenverlegung / Fliesenkleber** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.3** |  | Produkt X 6 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.3.1** |  | Verlegen von keramischen Fliesen und Platten |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fliesenfabrikat: ... |  |

Fliesentyp: ...

Format: ...

Farbe: ...

Rutschhemmung: ...

Liefern und Verlegen der o.g. Fliesen und Platten im Dünnbettverfahren nach DIN 18157, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch erhärtendem, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus R), kunststoffvergüteten, wasserfesten, frostbeständigen und flexiblem Dünnbettmörtel (C2 TE nach DIN EN 12004). Eck-, Anschluss- und Belagsdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

ARDEX X 6 Flexkleber

oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **6.3 Produkt X 6** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | |
| **14.11.2017** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** | |  | **Seite 5 / 26** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6** |  | **Produktgruppe 6 Fliesenverlegung / Fliesenkleber** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.4** |  | Produkt X7G PLUS |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.4.1** |  | Verlegen von keramischen Fliesen und Platten |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fliesenfabrikat: ... |  |

Fliesentyp: ...

Format: ...

Farbe: ...

Rutschhemmung: ...

Liefern und Verlegen der o.g. Fliesen und Platten im Dünnbettverfahren nach DIN 18157, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch erhärtendem, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus R), kunststoffvergüteten, wasserfesten, frostbeständigen und flexiblem Dünnbettmörtel (C2 TE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002). Eck-, Anschluss- und Belagsdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

ARDEX X7G PLUS Flexmörtel

oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **6.4 Produkt X7G PLUS** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | |
| **14.11.2017** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** | |  | **Seite 6 / 26** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6** |  | **Produktgruppe 6 Fliesenverlegung / Fliesenkleber** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.5** |  | Produkt X7G FLEX |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.5.1** |  | Verlegen von keramischen Fliesen und Platten |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fliesenfabrikat: ... |  |

Fliesentyp: ...

Format: ...

Farbe: ...

Rutschhemmung: ...

Liefern und Verlegen der o.g. Fliesen und Platten im Dünnbettverfahren nach DIN 18157, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch erhärtendem, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus R), kunststoffvergüteten, wasserfesten, frostbeständigen und flexiblem Dünnbettmörtel (C2 TE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002). Durch Zugabe von ARDEX E 90, einer Kunstharzdispersion, wird ein Spezialkleber mit hoher Verformbarkeit (S2 nach DIN EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften hergestellt. Eck-, Anschluss- und Belagsdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

ARDEX X7G FLEX Flexmörtel

oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **6.5 Produkt X7G FLEX** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | |
| **14.11.2017** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** | |  | **Seite 7 / 26** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6** |  | **Produktgruppe 6 Fliesenverlegung / Fliesenkleber** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.6** |  | Produkt S 21 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.6.1** |  | Verlegen von keramischen Fliesen mit früher Festigkeit des Mörtelbettes im Innen- und Außenbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fliesenfabrikat: ... |  |

Fliesentyp: ...

Format: ...

Farbe: ...

Rutschhemmung: ...

Liefern und Verlegen der o.g. Fliesen im Dünnbettverfahren nach DIN 18157, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch schnell erhärtendem, kunststoffvergüteten, wasserfesten, frostbeständigen und flexiblem Schnellmörtel (C1 F nach DIN EN 12004). Eck-, Anschluss- und Belagsdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

ARDEX S21 Schnellmörtel oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **6.6 Produkt S 21** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | |
| **14.11.2017** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** | |  | **Seite 8 / 26** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6** |  | **Produktgruppe 6 Fliesenverlegung / Fliesenkleber** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.7** |  | Produkt D 22 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.7.1** |  | Verlegen von keramischen Fliesen sowie Dämm- und Leichtbauplatten mit Dispersions-Fliesenkleber |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fabrikat: ... |  |

Format: ...

Liefern und Verlegen der o.g. ... mit einem sehr ergiebigen, gebrauchsfertigen, hochstandfesten und leicht verarbeitbaren Dispersionsklebstoff (D2 TE nach DIN EN 12004) mit hoher Anfangshaftung und großer Klebkraft. Eck-, Anschluss- und Belagsdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

ARDEX D 22 Dispersions-Fliesenkleber

oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **6.7 Produkt D 22** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | |
| **14.11.2017** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** | |  | **Seite 9 / 26** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6** |  | **Produktgruppe 6 Fliesenverlegung / Fliesenkleber** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.8** |  | Produkt N 23 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.8.1** |  | Verlegen von empfindlichen Natursteinen im Innenbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Plattenfabrikat: ... |  |

Natursteinbezeichnung: ...

Gesteinsart/ Herkunft: ...

Format: ...

Farbe / Durchscheinend: ...

Liefern und verlegen der o.g. Platten mit geeigneter Zahnkelle im Dünn- und Mittelbett nach DIN 18157 und DIN 18332, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem verfärbungs-, verformungs- und ausblühungsfreiem hydraulisch schnell erhärtendem, schnell trocknendem (ARDURAPID Effekt), faserverstärktem und kunststoffvergüteten, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und flexiblem Naturstein- und Fliesenkleber (C2 FTE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit vollständiger kristalliner Wasserbindung. Durch Zugabe von ARDEX E 90, einer Kunstharzdispersion, wird ein Spezialkleber mit hoher Verformbarkeit (S2 nach DIN EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften hergestellt. Nach 2 Stunden begehbar und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagsdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

ARDEX N 23 MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber

oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **6.8 Produkt N 23** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | |
| **14.11.2017** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** | |  | **Seite 10 / 26** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6** |  | **Produktgruppe 6 Fliesenverlegung / Fliesenkleber** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.9** |  | Produkt N 23 W |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.9.1** |  | Verlegen von empfindlichen und durchscheinenden Natursteinen im Innenbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Plattenfabrikat: ... |  |

Plattenbezeichnung: ...

Gesteinsart/ Herkunft: ...

Format: ...

Farbe / Durchscheinend: ...

Liefern und verlegen der o.g. Platten mit geeigneter Zahnkelle im Dünn- und Mittelbett nach DIN 18157 und DIN 18332, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem weißen, verfärbungs-, verformungs- und ausblühungsfreiem hydraulisch schnell erhärtendem, schnell trocknendem (ARDURAPID Effekt), faserverstärktem und kunststoffvergüteten, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und flexiblem Naturstein- und Fliesenkleber (C2 FTE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit vollständiger kristalliner Wasserbindung. Durch Zugabe von ARDEX E 90, einer Kunstharzdispersion, wird ein Spezialkleber mit hoher Verformbarkeit (S2 nach DIN EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften hergestellt. Nach 2 Stunden begehbar und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagsdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

ARDEX N 23 W MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber, weiß

oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **6.9 Produkt N 23 W** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | |
| **14.11.2017** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** | |  | **Seite 11 / 26** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6** |  | **Produktgruppe 6 Fliesenverlegung / Fliesenkleber** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.10** |  | Produkt N 25 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.10.1** |  | Verlegen von empfindlichen Natursteinen im Innenbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Plattenfabrikat: ... |  |

Plattenbezeichnung: ...

Gesteinsart/ Herkunft: ...

Format: ...

Farbe / Durchscheinend: ...

Liefern und verlegen der o.g. Platten mit geeigneter Zahnkelle im Mittel- und Dickbett nach DIN 18157 und DIN 18332, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem verfärbungs-, verformungs- und ausblühungsfreiem hydraulisch schnell erhärtendem, schnell trocknendem (ARDURAPID Effekt), kunststoffvergüteten, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und flexiblem Mittel- und Dickbettmörtel (C2 FE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit vollständiger kristalliner Wasserbindung und langer Verarbeitungs- und Einlegezeit. Nach 3 Stunden begehbar und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagsdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

ARDEX N 25 Flexibler Mittel- und Dickbettmörtel

oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **6.10 Produkt N 25** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | |
| **14.11.2017** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** | |  | **Seite 12 / 26** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6** |  | **Produktgruppe 6 Fliesenverlegung / Fliesenkleber** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.11** |  | Produkt S 28 NEU |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.11.1** |  | Verlegen von großformatigen Bodenfliesen im Innenbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fliesenfabrikat: ... |  |

Fliesentyp: ...

Format: ...

Farbe: ...

Rutschhemmung: ...

Liefern und verlegen der o.g. Fliesen mit geeigneter Zahnkelle im Buttering-Floating-Verfahren nach DIN 18157 und DIN 18332, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch schnell erhärtenden, schnell trocknenden (ARDURAPID Effekt), faserverstärktem, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), kunststoffvergüteten, hochergiebigem und flexiblem Dünn- und Mittelbettmörtel (C2 FTE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit vollständiger kristalliner Wasserbindung sowie fließfähigen Eigenschaften mit standfesten Mörtelstegen. Durch Zugabe von ARDEX E 90, einer Kunstharzdispersion, wird ein Spezialkleber mit hoher Verformbarkeit (S2 nach DIN EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften hergestellt. Nach 4 Stunden begehbar und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagsdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

ARDEX S 28 NEU MICROTEC Großformatkleber

oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **6.11 Produkt S 28 NEU** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | |
| **14.11.2017** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** | |  | **Seite 13 / 26** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6** |  | **Produktgruppe 6 Fliesenverlegung / Fliesenkleber** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.12** |  | Produkt X 30 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.12.1** |  | Verlegung von schweren feuchtigkeitsunempfindlichen und formstabilen Natur- und Betonwerksteinplatten im Außen- und Innenbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Plattenfabrikat: ... |  |

Plattenbezeichnung: ...

Gesteinsart/ Herkunft: ...

Format: ...

Farbe / Durchscheinend: ...

Liefern und Verlegen der o.g. Fliesen und Platten mit geeigneter Zahnkelle im Mittel- und Dickbettmörtel nach DIN 18157 und DIN 18332, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch erhärtenden, faserverstärktem, ausblühungsfreiem, witterungsstabilen und hoch-festen Verlegemörtel (C2 E nach DIN EN 12004) mit kristalliner Wasserbindung. Nach ca. 3 Stunden begehbar und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagsdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

ARDEX X 30 Verlegemörtel

oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **6.12 Produkt X 30** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | |
| **14.11.2017** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** | |  | **Seite 14 / 26** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.13** |  | Produkt X 32 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.13.1** |  | Verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung von Naturstein, keramischen Bodenfliesen und Platten im Außen- und Innenbereich Boden & Wand |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Plattenfabrikat: ... |  |

Plattenbezeichnung: ...

Gesteinsart/ Herkunft: ...

Format: ...

Farbe / Durchscheinend: ...

Liefern und Verlegen der o.g. Fliesen und Platten mit geeigneter Zahnkelle im Buttering-Floating-Verfahren nach DIN 18157 und DIN 18332, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch schnell erhärtenden, wasserabweisenden und witterungsstabilen, kunststoffvergüteten, frostbeständigen, flexiblem Dünn-, Mittel- und Dickbettmörtel (C2 FTE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit kristalliner Wasserbindung. Nach ca. 3 Stunden begehbar und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagsdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel

oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | |
| **14.11.2017** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** | |  | **Seite 15 / 26** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.13.2** |  | Verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung von Naturstein, keramischen Bodenfliesen und Platten auf Drainageestrich im Außenbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Plattenfabrikat: ... |  |

Plattenbezeichnung: ...

Gesteinsart/ Herkunft: ...

Format: ...

Farbe / Durchscheinend: ...

Liefern und Verlegen der o.g. Fliesen und Platten mit geeigneter Zahnkelle frisch in frisch nach DIN 18157 und DIN 18332, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch schnell erhärtenden, wasserabweisenden und witterungsstabilen, kunststoffvergüteten, frostbeständigen, flexiblem Dünn-, Mittel- und Dickbettmörtel (C2 FTE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit kristalliner Wasserbindung. Dazu wird der Mörtel mit einer geeigneten Zahnung auf die Rückseite der Platten aufgezogen und direkt frisch in frisch in den aufgezogenen Drainageestrich eingeklopft. Nach einem 1 Tag begehbar und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagsdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel

oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **6.13 Produkt X 32** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | |
| **14.11.2017** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** | |  | **Seite 16 / 26** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6** |  | **Produktgruppe 6 Fliesenverlegung / Fliesenkleber** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.14** |  | Produkt S 48 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.14.1** |  | Verlegen von großformatigen Fliesen mit hochflexiblen S2 Fliesenkleber im Innenbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fliesenfabrikat: ... |  |

Fliesentyp: ...

Format: ...

Farbe: ...

Rutschhemmung: ...

Liefern und verlegen der o.g. Fliesen mit geeigneter Zahnkelle im Buttering-Floating-Verfahren mit einem hydraulisch schnell erhärtenden, kunststoffvergüteten, hochergiebigen und hoch verformbaren weißen Spezialkleber (C2 FT nach DIN EN 12004 und S2 nach DIN EN 12002) mit vereinten positiven Eigenschaften von Dispersions-Klebstoffen und schnell erhärtenden Dünnbettmörteln. Auf vielen Untergründen ohne Grundierung einsetzbar. Nach ca. 5 Stunden begehbar und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagsdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

ARDEX S 48 Hochflexibler Dünnbettmörtel

oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **6.14 Produkt S 48** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | |
| **14.11.2017** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** | |  | **Seite 17 / 26** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.15** |  | Produkt X 77 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.15.1** |  | Verlegen von keramischen Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fliesenfabrikat: ... |  |

Fliesentyp: ...

Format: ...

Farbe: ...

Rutschhemmung: ...

Liefern und Verlegen der o.g. Fliesen und Platten im Dünnbettverfahren nach DIN 18157, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch erhärtendem, faserverstärktem, emissionsarmen (EMICODE EC 1), kunststoffvergüteten, frostbeständigen, hochergiebigem und flexiblem Dünnbettmörtel (C2 TE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit 60 minütiger Einlegezeit sowie hoher Standfestigkeit zur optimalen Verlegung großer und schwerer Fliesen an Wandflächen. Durch Zugabe von ARDEX E 90, einer Kunstharzdispersion, wird ein Spezialkleber mit hoher Verformbarkeit (S2 nach DIN EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften hergestellt. Wandbeläge nach 8 Stunden verfugbar, Bodenbeläge nach einem Tag begeh- und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagsdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

ARDEX X 77 MICROTEC Flexkleber

oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | |
| **14.11.2017** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** | |  | **Seite 18 / 26** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.15.2** |  | Verlegen von keramischen Sockelfliesen im Innen- und Außenbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fliesenfabrikat: ... |  |

Fliesentyp: ...

Format: ...

Farbe: ...

Liefern und Verlegen der o.g. Sockelfliesen nach DIN 18157, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch erhärtendem, faserverstärktem, emissionsarmen (EMICODE EC 1), kunststoffvergüteten, frostbeständigen, hochergiebigem und flexiblem Dünnbettmörtel (C2 TE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit 60 minütiger Einlegezeit sowie hoher Standfestigkeit zur optimalen Verlegung großer und schwerer Fliesen an Wandflächen. Durch Zugabe von ARDEX E 90, einer Kunstharzdispersion, wird ein Spezialkleber mit hoher Verformbarkeit (S2 nach DIN EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften hergestellt. Nach 8 Stunden verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagsdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

ARDEX X 77 MICROTEC Flexkleber

oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'

ARDEX X 77 W MICROTEC Flexkleber, weiß

oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | **m** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **6.15 Produkt X 77** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | |
| **14.11.2017** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** | |  | **Seite 19 / 26** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6** |  | **Produktgruppe 6 Fliesenverlegung / Fliesenkleber** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.16** |  | Produkt X 77 S |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.16.1** |  | Verlegen von keramischen Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fliesenfabrikat: ... |  |

Fliesentyp: ...

Format: ...

Farbe: ...

Rutschhemmung: ...

Liefern und Verlegen der o.g. Fliesen und Platten im Dünnbettverfahren nach DIN 18157, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch schnell erhärtendem, faserverstärktem, emissionsarmen (EMICODE EC 1 R), kunststoffvergüteten, frostbeständigen, hochergiebigem und flexiblem Dünnbettmörtel (C2 FTE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit hoher Standfestigkeit zur optimalen Verlegung großer und schwerer Fliesen an Wandflächen. Durch Zugabe von ARDEX E 90, einer Kunstharzdispersion, wird ein Spezialkleber mit hoher Verformbarkeit (S2 nach DIN EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften hergestellt. Nach 90 Minuten begeh- und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagsdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

ARDEX X 77 S MICROTEC Flexkleber, schnell oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **6.16 Produkt X 77 S** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | |
| **14.11.2017** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** | |  | **Seite 20 / 26** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6** |  | **Produktgruppe 6 Fliesenverlegung / Fliesenkleber** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.17** |  | Produkt X 77 W |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.17.1** |  | Verlegen von keramischen Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fliesenfabrikat: ... |  |

Fliesentyp: ...

Format: ...

Farbe: ...

Rutschhemmung: ...

Liefern und Verlegen der o.g. Fliesen und Platten im Dünnbettverfahren nach DIN 18157, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch erhärtendem, weißen, faserverstärktem, emissionsarmen (EMICODE EC 1 R), kunststoffvergüteten, frostbeständigen, hochergiebigem und flexiblem Dünnbettmörtel (C2 TE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit 60 minütiger Einlegezeit sowie hoher Standfestigkeit zur optimalen Verlegung großer und schwerer Fliesen an Wandflächen. Durch Zugabe von ARDEX E 90, einer Kunstharzdispersion, wird ein Spezialkleber mit hoher Verformbarkeit (S2 nach DIN EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften hergestellt. Wandbeläge nach 8 Stunden verfugbar, Bodenbeläge nach einem Tag begeh- und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagsdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

ARDEX X 77 W MICROTEC Flexkleber, weiß

oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **6.17 Produkt X 77 W** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | |
| **14.11.2017** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** | |  | **Seite 21 / 26** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.18** |  | Produkt X 78 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.18.1** |  | Verlegen von keramischen Bodenfliesen und Platten im Innen- und Außenbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fliesenfabrikat: ... |  |

Fliesentyp: ...

Format: ...

Farbe: ...

Rutschhemmung: ...

Liefern und verlegen der o.g. Fliesen mit geeigneter Zahnkelle im Dünnbettverfahren nach DIN 18157, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch erhärtendem, faserverstärktem, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), kunststoffvergüteten, wasser- sowie frostbeständigen, hochergiebigem und flexiblem Dünnbettmörtel (C2 E nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit 60 minütiger Einlegezeit sowie fließfähigen Eigenschaften mit standfesten Mörtelstegen. Durch Zugabe von ARDEX E 90, einer Kunstharzdispersion, wird ein Spezialkleber mit hoher Verformbarkeit (S2 nach DIN EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften hergestellt. Nach einem Tag begehbar und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagsdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber Boden

oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | |
| **14.11.2017** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** | |  | **Seite 22 / 26** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.18.2** |  | Verlegen von keramischen Bodenfliesen und Platten auf Drainageestrich im Außenbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fliesenfabrikat: ... |  |

Fliesentyp: ...

Format: ...

Farbe: ...

Rutschhemmung: ...

Liefern und verlegen der o.g. Fliesen mit geeigneter Zahnkelle frisch in frisch auf dem Drainageestrich, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch erhärtendem, faserverstärktem, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), kunststoffvergüteten, frostbeständigen, hochergiebigem und flexiblem Dünnbettmörtel (C2 E nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit 60 minütiger Einlegezeit sowie fließfähigen Eigenschaften mit standfesten Mörtelstegen. Dazu wird der Mörtel mit einer geeigneten Zahnung auf die Rückseite der Platten aufgezogen und direkt frisch in frisch in den aufgezogenen Drainageestrich eingeklopft. Nach einem Tag begehbar und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagsdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber Boden

oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **6.18 Produkt X 78** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | |
| **14.11.2017** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** | |  | **Seite 23 / 26** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6** |  | **Produktgruppe 6 Fliesenverlegung / Fliesenkleber** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.19** |  | Produkt X 78 S |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.19.1** |  | Verlegen von keramischen Bodenfliesen und Platten im Innen- und Außenbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fliesenfabrikat: ... |  |

Fliesentyp: ...

Format: ...

Farbe: ...

Rutschhemmung: ...

Liefern und verlegen der o.g. Fliesen mit geeigneter Zahnkelle im Dünnbettverfahren nach DIN 18157, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch schnell erhärtendem, faserverstärktem, kunststoffvergütetem, wasser- sowie frostbeständigen und flexiblem Dünnbettmörtel (C2 FE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit fließfähigen Eigenschaften mit standfesten Mörtelstegen. Durch Zugabe von ARDEX E 90, einer Kunstharzdispersion, wird ein Spezialkleber mit hoher Verformbarkeit (S2 nach DIN EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften hergestellt. Nach ca. 90 Minuten begeh- und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagsdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

ARDEX X 78 S MICROTEC Flexkleber Boden, schnell oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **6.19 Produkt X 78 S** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | |
| **14.11.2017** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** | |  | **Seite 24 / 26** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.20** |  | Produkt X 90 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.20.1** |  | Verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung von Naturwerkstein, keramischen Bodenfliesen und Platten auf Drainageestrich im Außenbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Plattenfabrikat: ... |  |

Plattenbezeichnung: ...

Gesteinsart/ Herkunft: ...

Format: ...

Farbe / Durchscheinend: ...

Liefern und Verlegen der o.g. Fliesen und Platten mit geeigneter Zahnkelle im Dünn- und Mittelbett frisch in frisch nach DIN 18157 und DIN 18332, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch schnell erhärtenden, faserverstärktem, wasserabweisenden und witterungsstabilen (WEATHER PROOF TECHNOLOGY), frostbeständigen, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), kunststoffvergüteten, flexiblem Dünn- und Mittelmörtel (C2 FTE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit langer Verarbeitungszeit von 60 Minuten und sehr hoher Anfangshaftung. Dazu wird der Mörtel mit einer geeigneten Zahnung auf die Rückseite der Platten aufgezogen und direkt frisch in frisch in den aufgezogenen Drainageestrich eingeklopft. Nach einem 1 Tag begehbar und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagsdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

ARDEX X 90 OUTDOOR MICROTEC3 Flexkleber oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | |
| **14.11.2017** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** | |  | **Seite 25 / 26** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.20.2** |  | Verlegen der keramischen Bodenfliesen im Außenbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fliesenfabrikat: ... |  |

Fliesentyp: ...

Format: ...

Farbe: ...

Rutschhemmung: ...

Liefern und Verlegen der o.g. keramischen Fliesen mit geeigneter Zahnkelle im Dünnbettverfahren nach DIN 18157, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch schnell erhärtenden, faserverstärktem, wasserabweisenden und witterungsstabilen (WEATHER PROOF TECHNOLOGY), frostbeständigen, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), kunststoffvergüteten, flexiblem Dünn- und Mittelmörtel (C2 FTE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit langer Verarbeitungszeit von 60 Minuten und sehr hoher Anfangshaftung. Durch Zugabe von ARDEX E 90, einer Kunstharzdispersion, wird ein Spezialkleber mit hoher Verformbarkeit (S2 nach DIN EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften hergestellt. Nach einem 1 Tag begehbar und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagsdehnungsfugen

sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.

Produkt:

ARDEX X 90 OUTDOOR MICROTEC3 Flexkleber oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **6.20 Produkt X 90** |  | **....................** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **6 Produktgruppe 6 Fliesenverlegung / Fliesenkleber** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | |
| **14.11.2017** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** | |  | **Seite 26 / 26** | | |

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zusammenstellung** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.1** |  | **Produkt DITRA FBM** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.2** |  | **Produkt WA** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.3** |  | **Produkt X 6** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.4** |  | **Produkt X7G PLUS** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.5** |  | **Produkt X7G FLEX** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.6** |  | **Produkt S 21** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.7** |  | **Produkt D 22** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.8** |  | **Produkt N 23** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.9** |  | **Produkt N 23 W** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.10** |  | **Produkt N 25** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.11** |  | **Produkt S 28 NEU** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.12** |  | **Produkt X 30** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.13** |  | **Produkt X 32** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.14** |  | **Produkt S 48** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.15** |  | **Produkt X 77** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.16** |  | **Produkt X 77 S** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.17** |  | **Produkt X 77 W** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.18** |  | **Produkt X 78** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.19** |  | **Produkt X 78 S** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.20** |  | **Produkt X 90** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** |  | **Produktgruppe 6 Fliesenverlegung / Fliesenkleber** |  | **....................** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Summe** |  | **....................** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **zzgl. MwSt ......... %** |  | **....................** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Gesamtsumme** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |