|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Inhaltsverzeichnis** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** |  | **Produktgruppe 1 Rohbau......................................................................** |  | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1** |  | **Produkte BM; BM-P; BM-T10; BM-V10..................................................** |  | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.3** |  | **Produkt B 10...........................................................................................** |  | 3 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.4** |  | **Produkt B 12...........................................................................................** |  | 4 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.5** |  | **Produkt B 14...........................................................................................** |  | 5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.6** |  | **Produkt B 16...........................................................................................** |  | 6 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.7** |  | **Produkt AM 100......................................................................................** |  | 7 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.8** |  | **Produkt AR 300.......................................................................................** |  | 8 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** |  | **Produktgruppe 2 Estrichverlegung.......................................................** |  | 9 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1** |  | **STRONGLITE System.............................................................................** |  | 9 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.2** |  | **Produkt LS..............................................................................................** |  | 11 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.3** |  | **Produkt A 18...........................................................................................** |  | 12 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.4** |  | **Produkt EP 25.........................................................................................** |  | 13 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.5** |  | **Produkt A 35...........................................................................................** |  | 14 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.6** |  | **Produkt A 35 MIX....................................................................................** |  | 15 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.7** |  | **Produkt A 38...........................................................................................** |  | 16 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.8** |  | **Produkt A 38 MIX....................................................................................** |  | 19 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.9** |  | **Produkt A 58...........................................................................................** |  | 20 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.10** |  | **Produkt A 60...........................................................................................** |  | 26 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.11** |  | **Produkt A 60 FLOW................................................................................** |  | 30 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.12** |  | **Produkt EP 2000.....................................................................................** |  | 33 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.13** |  | **Produkt EP 2001.....................................................................................** |  | 35 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** |  | **Produktgruppe 3 Untergrundvorbereitung..........................................** |  | 36 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.1** |  | **Produkt FB..............................................................................................** |  | 36 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Produkt Flexbone...................................................................................** |  | 37 |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.2** |  | **Produkt P 4 READY................................................................................** |  | 39 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.3** |  | **Produkt PU 5...........................................................................................** |  | 40 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.5** |  | **Produkt P 10 SR.....................................................................................** |  | 41 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.6** |  | **Produkt TP 10.........................................................................................** |  | 42 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.7** |  | **Produkt P 21...........................................................................................** |  | 43 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.8** |  | **Produkt PU 30.........................................................................................** |  | 44 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.9** |  | **Produkt DS 30.........................................................................................** |  | 45 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.10** |  | **Produkt DS 40.........................................................................................** |  | 47 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.11** |  | **Produkt P 45 READY..............................................................................** |  | 48 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.12** |  | **Produkt TP 50.........................................................................................** |  | 49 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.13** |  | **Produkt P 51...........................................................................................** |  | 50 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.14** |  | **Produkt P 51 READY..............................................................................** |  | 51 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.15** |  | **Produkt P 52...........................................................................................** |  | 52 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.16** |  | **Produkt P 52 READY..............................................................................** |  | 53 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.17** |  | **Produkt P 82...........................................................................................** |  | 54 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.18** |  | **Produkt EP 2000.....................................................................................** |  | 55 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.19** |  | **Produkt EP 2001.....................................................................................** |  | 59 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** |  | **Produktgruppe 4 Bodenspachtelmassen.............................................** |  | 61 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.1** |  | **Produkt FIX.............................................................................................** |  | 61 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.2** |  | **Produkt K 15...........................................................................................** |  | 62 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.3** |  | **Produkt K 22 F........................................................................................** |  | 63 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.5** |  | **Produkt K 36...........................................................................................** |  | 64 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.6** |  | **Produkt K 39...........................................................................................** |  | 65 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.7** |  | **Produkt K 40...........................................................................................** |  | 66 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.8** |  | **Produkt A 45...........................................................................................** |  | 67 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.9** |  | **Produkt A 45 FEIN..................................................................................** |  | 68 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.10** |  | **Produkt A 46...........................................................................................** |  | 69 |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.11** |  | **Produkt K 55...........................................................................................** |  | 71 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.12** |  | **Produkt K 60...........................................................................................** |  | 72 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.13** |  | **Produkt K 66 F........................................................................................** |  | 73 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.14** |  | **Produkt K 71...........................................................................................** |  | 74 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.15** |  | **Produkt K 80...........................................................................................** |  | 76 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.16** |  | **Produkt CL 50.........................................................................................** |  | 78 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.17** |  | **Produkt CL 100.......................................................................................** |  | 79 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.18** |  | **Produkt CL 200.......................................................................................** |  | 80 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.19** |  | **Produkt CL 300.......................................................................................** |  | 81 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.20** |  | **Produkt K 301.........................................................................................** |  | 82 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.21** |  | **Produkt AR Glasfaser............................................................................** |  | 83 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** |  | **Produktgruppe 5 Abdichtung................................................................** |  | 84 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.1** |  | **Produkt Dichtset Hochbelastbar...........................................................** |  | 84 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.2** |  | **Produkt S 1-K PLUS / S 1-K C PLUS.....................................................** |  | 86 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.3** |  | **Produkt S2-K PU / EP 500......................................................................** |  | 88 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.4** |  | **Produkt SK 4 PROTECT.........................................................................** |  | 90 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.5** |  | **Produkt 4 + 5...........................................................................................** |  | 91 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.6** |  | **Produkt S 7 PLUS...................................................................................** |  | 92 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.7** |  | **Produkt S 8 FLOW..................................................................................** |  | 93 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.8** |  | **Produkt 8 + 9...........................................................................................** |  | 94 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.9** |  | **Produkt SK 12.........................................................................................** |  | 95 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.10** |  | **Produkt SK 12 BT & SK 3 NC................................................................** |  | 96 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.11** |  | **Produkt SK 90 BT & SK 90 RENO.........................................................** |  | 98 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.12** |  | **Produkt SK 20 L / SK 20 R / SK 28 L / SK 28 R....................................** |  | 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.13** |  | **Produkt SK 90° / 270°.............................................................................** |  | 101 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.14** |  | **Produkt SK Manschetten.......................................................................** |  | 102 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.15** |  | **Produkt SK 100 W..................................................................................** |  | 103 |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** |  | **Produktgruppe 6 Fliesenverlegung / Fliesenkleber............................** |  | 104 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.1** |  | **Produkt BILLY-CLICK............................................................................** |  | 104 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.2** |  | **Produkt DITRA FBM...............................................................................** |  | 105 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.3** |  | **Produkt WA.............................................................................................** |  | 106 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.4** |  | **Produkt X 6.............................................................................................** |  | 107 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.5** |  | **Produkt X7G PLUS.................................................................................** |  | 108 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.6** |  | **Produkt X7G FLEX.................................................................................** |  | 109 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.8** |  | **Produkt D 222.........................................................................................** |  | 110 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.10** |  | **Produkt N 23 W NEU..............................................................................** |  | 111 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.11** |  | **Produkt N 25...........................................................................................** |  | 112 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.12** |  | **Produkt S 28...........................................................................................** |  | 113 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.13** |  | **Produkt X 30...........................................................................................** |  | 114 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.14** |  | **Produkt X 32...........................................................................................** |  | 115 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.15** |  | **Produkt S 48...........................................................................................** |  | 117 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.16** |  | **Produkt X 77...........................................................................................** |  | 118 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.17** |  | **Produkt X 77 S........................................................................................** |  | 120 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.18** |  | **Produkt X 77 W.......................................................................................** |  | 121 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.19** |  | **Produkt X 78...........................................................................................** |  | 122 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.20** |  | **Produkt X 78 S........................................................................................** |  | 124 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.21** |  | **Produkt X 90...........................................................................................** |  | 125 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.22** |  | **Produkt CT 100.......................................................................................** |  | 127 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.23** |  | **Produkt CT 100 W...................................................................................** |  | 128 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** |  | **Produktgruppe 7 Fugenmörtel / Fugendichtstoffe..............................** |  | 129 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.1** |  | **Produkt FK NEU......................................................................................** |  | 129 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.2** |  | **Produkt GK.............................................................................................** |  | 130 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.3** |  | **Produkt SC..............................................................................................** |  | 131 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.4** |  | **Produkt SE..............................................................................................** |  | 132 |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.5** |  | **Produkt SE-S..........................................................................................** |  | 133 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.6** |  | **Produkt SN..............................................................................................** |  | 134 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.7** |  | **Produkt ST..............................................................................................** |  | 135 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.8** |  | **Silikonfugen in Großküchen bzw. W3-I................................................** |  | 136 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.9** |  | **Produkt WA.............................................................................................** |  | 137 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.10** |  | **Produkt G4..............................................................................................** |  | 138 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.12** |  | **Produkt G6..............................................................................................** |  | 139 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.14** |  | **Produkt G8 S...........................................................................................** |  | 140 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.15** |  | **Produkt G9 S...........................................................................................** |  | 141 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.16** |  | **Produkt G10............................................................................................** |  | 142 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.17** |  | **Produkt RG 12........................................................................................** |  | 144 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.18** |  | **Produkt RG Cleaner...............................................................................** |  | 145 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.19** |  | **Produkt CA 20 P.....................................................................................** |  | 146 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** |  | **Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe........................** |  | 147 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.1** |  | **Produkt AF 130.......................................................................................** |  | 147 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.2** |  | **Produkt AF 139.......................................................................................** |  | 148 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.3** |  | **Produkt AF 140.......................................................................................** |  | 149 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.4** |  | **Produkt AF 155.......................................................................................** |  | 150 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.5** |  | **Produkt AF 180.......................................................................................** |  | 151 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.6** |  | **Produkt AF 181 W...................................................................................** |  | 154 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.7** |  | **Produkt AF 185.......................................................................................** |  | 157 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.8** |  | **Produkt AF 230.......................................................................................** |  | 158 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.9** |  | **Produkt AF 270.......................................................................................** |  | 159 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.10** |  | **Produkt AF 290.......................................................................................** |  | 160 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.11** |  | **Produkt AF 460.......................................................................................** |  | 161 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.12** |  | **Produkt AF 480.......................................................................................** |  | 162 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.14** |  | **Produkt AF 485.......................................................................................** |  | 163 |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.15** |  | **Produkt AF 490.......................................................................................** |  | 164 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.16** |  | **Produkt AF 495.......................................................................................** |  | 165 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.17** |  | **Produkt AF 635.......................................................................................** |  | 167 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.18** |  | **Produkt AF 660.......................................................................................** |  | 168 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.19** |  | **Produkt AF 785.......................................................................................** |  | 169 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.20** |  | **Produkt AF 800.......................................................................................** |  | 170 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.21** |  | **Produkt AF 823.......................................................................................** |  | 171 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.22** |  | **Produkt AF 825 und AF 825 + AF 824.............................................** |  | 172 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.23** |  | **Produkt AF 2224.....................................................................................** |  | 174 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.24** |  | **Produkt AF 2270.....................................................................................** |  | 175 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **9** |  | **Produktgruppe 9 Wandspachtelmassen..............................................** |  | 177 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.1** |  | **Produkt BU-R..........................................................................................** |  | 177 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.2** |  | **Produkt RF..............................................................................................** |  | 178 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.3** |  | **Produkt R 1.............................................................................................** |  | 179 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.4** |  | **Produkt F 3..............................................................................................** |  | 181 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.5** |  | **Produkt R 4.............................................................................................** |  | 182 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.6** |  | **Produkt F 5..............................................................................................** |  | 183 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.7** |  | **Produkt F 11............................................................................................** |  | 184 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.8** |  | **Produkt DF 710.......................................................................................** |  | 185 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.9** |  | **Produkt W 820........................................................................................** |  | 186 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.10** |  | **Produkt A 826.........................................................................................** |  | 187 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.11** |  | **Produkt A 828.........................................................................................** |  | 188 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.12** |  | **Produkt A 828 COMFORT......................................................................** |  | 189 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.13** |  | **Produkt A 828 READY............................................................................** |  | 190 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.14** |  | **Produkt A 828 LEMON DR.....................................................................** |  | 191 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.16** |  | **Produkt A 930.........................................................................................** |  | 192 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.17** |  | **Produkt A 950.........................................................................................** |  | 193 |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 1 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** |  | Produktgruppe 1 Rohbau |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.1** |  | Produkte BM; BM-P; BM-T10; BM-V10 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.1.1** |  | Bauwerksabdichtung gemäß DIN 18533, Teil 1 + 2 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern und fachgerechtes Aufbringen einer vollflächigen, mit dem Untergrund verbundenen Bitumenkaltselbstklebebahn aus reißfester sowie rissüberbrückender Dichtungsbahn aus kunststoffmodifiziertem Bitumen mit HDPE Trägerfolie gemäß DIN 18533, Teil 1 + 2, gegen Bodenfeuchte, nichtstauendes Sickerwasser und nichtdrückendes Wasser und als Abdichtung gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit und Wasserdampfbremse im Bodenbereich unter Estrichen und Rüttelböden. Die Einbau ist gemäß den Technischen Richtlinien des Herstellers sorgfältig, inklusive aller zugehörigen Systemprodukte, auszuführen.** |  |

**Die Randbereiche sind bis OK des gesamten Fußbodenaufbaus auszuführen.**

**Produkte:**

**ARDEX BM Kaltselbstklebebahn (KSK)**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX BM-P KSK Primer**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX BM-T10 Verschweißungsband**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX BM-V10 Vlieskaschiertes Putzträgerband**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.1.2** |  | Vorbereiten von saugfähigen Untergründen mit Systemgrundierung für KSK-Bahn |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Aufbringen der schnell-trocknenden Systemgrundierung für die bituminöse Kaltselbstklebebahn auf saugfähigen Untergründen (wie Beton und Zementestrich). Dabei ist Pfützenbildung zu vermeiden. Vor den Folgearbeiten ist die Grundierung vollständig trocknen zu lassen.** |  |

**Produkt:**

**ARDEX BM-P KSK Primer**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.1.3** |  | Verschweißungsband T10 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Herstellen der Andichtung an XXXXXXXXX mit System-Verschweißungsband aus rissüberbrückendem und kunststoffmodifiziertem Bitumen.** |  |

**Die Einbau ist gemäß den Technischen Richtlinien des Herstellers sorgfältig, inklusive aller zugehörigen Systemprodukte, auszuführen.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 2 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

**Produkte:**

**ARDEX BM-T10 Verschweißungsband**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.1.4** |  | Herstellen der Randbereiche mit Putzträgerband |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Herstellen der aufgehenden Randbereiche zum Anschluss der Verbundabdichtung mit System-Putzträgerband aus vlieskaschiertem, reißfestem sowie rissüberbrückendem und kunststoffmodifiziertem Bitumen.** |  |

**Die Einbau ist gemäß den Technischen Richtlinien des Herstellers sorgfältig, inklusive aller zugehörigen Systemprodukte, auszuführen.**

**Produkte:**

**ARDEX BM-V10 Vlieskaschiertes Putzträgerband**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **1.1 Produkte BM; BM-P; BM-T10; BM-V10** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 3 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.3** |  | Produkt B 10 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.3.1** |  | Schließen von feinen Rissen und Poren in Betonoberflächen an Wand- und Deckenflächen, Außen und Innen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Schließen von kleinen feinen Rissen und Poren in Betonoberflächen mit schnell erhärtender, zementgrauer, auf Null ausziehbarer sowie wasser- und wetterfester zementärer Spachtelmasse.** |  |

**Sehr Emissionsarm (EMICODE EC 1 Plus).**

**Produkt:**

**ARDEX B10 Beton-Feinspachtel**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **1.3 Produkt B 10** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 4 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.4** |  | Produkt B 12 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.4.1** |  | Glätten, Ausbessern und Nivellieren von Wand- und Deckenflächen aus Sichtbeton, Außen und Innen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Glätten und Auffüllen von kleineren Lunkern an Betonteilen mit zementärer, spannungsarmer, zementgrauer, atmungsfähiger, wasser- und wetterfester Spachtelmasse.** |  |

**Sehr Emissionsarm (EMICODE EC 1 Plus).**

**Produkt:**

**ARDEX B12 Betonspachtel**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **1.4 Produkt B 12** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 5 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.5** |  | Produkt B 14 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.5.1** |  | Ausbessern, Auffüllen und Glätten von Fehlstellen in tragenden Bauteilen aus Beton, Außen und Innen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Ausbessern, Auffüllen und Glätten von Fehlstellen in tragenden Bauteilen aus Beton, mit schnell erhärtender, zementgrauer, sowie wasser- und wetterfester zementärer Spachtelmasse.** |  |

**Sehr Emissionsarm (EMICODE EC 1 Plus).**

**Produkt:**

**ARDEX B14 Beton-Reparaturmörtel**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **1.5 Produkt B 14** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 6 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.6** |  | Produkt B 16 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.6.1** |  | Ausbruchstellen Reprofilieren mit PCC-Mörtel |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Vorbereitete mattfeuchte Ausbruchstellen sowie freigelegte und entrostete Bewehrung vollflächig mit PCC-Mörtel einschlämmen und anschließend frisch in frisch mit einem zementgrauen und schwundarmen PCC-Instandsetzungsmörtel, zertifiziert nach EN 1504-3 und EN 1504-7, flächenbündig schließen.** |  |

**Die sanierten Flächen vor zu frühem Austrocknen schützen.**

**Schichtdicke im Mittel ... mm**

**Produkt:**

**ARDEX B16 Betonreparaturmörtel mit Korrosionsschutz**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **1.6 Produkt B 16** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 7 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.7** |  | Produkt AM 100 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.7.1** |  | Gefälle- und Ausgleichsspachtelung unter großformatigen Fliesen und Platten im Innen-, Außen- und Unterwasserbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Herstellen des erforderlichen Gefälles z. B. im Bereich der bodengleichen Dusche bzw. schließen von allgemeinen Lunkern- und Unebenheiten zum Erreichen der Ebenheitstoleranzen nach DIN 18202 mit hydraulisch erhärtendem, standfesten Ausgleichsmörtel in Schichtdicken von 5 - 50 mm. Material als Untergrund für das nachfolgende Verbundabdichtungssystem innerhalb der Ebenheitstoleranzen der DIN 18202 und der ZDB Fachinformation „Großformatige keramische Fliesen und Platten“ abziehen. Schichtdicke im Mittel \_\_\_\_\_\_mm. Gefälle \_\_\_\_\_%.** |  |

**Produkt:**

**ARDEX AM 100 Ausgleichsmörtel**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **1.7 Produkt AM 100** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 8 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.8** |  | Produkt AR 300 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.8.1** |  | Gefälle- und Ausgleichsspachtelung unter großformatigen Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Herstellen des erforderlichen Gefälles z. B. im Bereich der bodengleichen Dusche bzw. schließen von allgemeinen Lunkern- und Unebenheiten zum Erreichen der Ebenheitstoleranzen nach DIN 18202 mit hydraulisch erhärtendem, standfesten, emissionsarmen (EMICODE EC 1) und flexiblem Multimörtel, C1 TE nach DIN EN 12004 in den Schichtdicken von 2 - 30 mm. Material als Untergrund für das nachfolgende Verbundabdichtungssystem innerhalb der Ebenheitstoleranzen der DIN 18202 und der ZDB Fachinformation „Großformatige keramische Fliesen und Platten“ abziehen. Schichtdicke im Mittel \_\_\_\_\_\_mm. Gefälle \_\_\_\_\_%.** |  |

**Produkt:**

**ARDEX AR 300 Multimörtel**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.8.2** |  | Ausgleichen, Spachteln und Verputzen von Wandflächen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern und fachgerechtes Erstellen eines Wandputzes für Schichtstärken von 2 - 30 mm, sowie Füllen von Löchern, Vertiefungen, Schlitzen und Ausbrüchen zur Aufnahme von Fliesen- und Plattenbelägen mit sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1), filz- und glättbaren, spannungsarmen Multimörtel. Spannungsarm auch in dicken Schichten und nach ca. 2 Stunden verlegereif für Fliesen.** |  |

**Produkt:**

**ARDEX AR 300, Multimörtel**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **1.8 Produkt AR 300** |  | **....................** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **1 Produktgruppe 1 Rohbau** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 9 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2** |  | Produktgruppe 2 Estrichverlegung |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.1** |  | STRONGLITE System |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.1.1** |  | Gebundene Leichtschüttung - STRONGLITE Systemkomponente |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Systemkomponente ARDEX STRONGLITE - Leichtausgleich** |  |

**Gebundenen Leichtschüttung bestehend aus recycletem EPS Granulat und Zement als Werktrockenmischung unter Beigabe von sauberem Anmachwasser, liefern und gemäß Hersteller-Verarbeitungshinweise eben abgezogen einbauen.**

**Schichtstärke: ... cm**

Technische Daten:

**Einbaustärke: 8 - 300 mm**

**Wärmeleitfähigkeit λ10 (W/(m·K)): <= 0,101**

**Schüttdichte: 230 - 311 kg/m³**

**Trocken-Rohdichte: 351 - 429 kg/m³**

**Nennwert der Druckspannung bei 10 % Stauchung**

**DIN EN 826: fc,Nenn >= 500 kPa**

**Brandklasse nach DIN EN 13501-1: A2-s1 (nicht brennbar)**

**Mit bauaufsichtlicher Zulassung (ETA-22/0113)**

**Produkt:**

**ARDEX LS Gebundene Leichtschüttung**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m³** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.1.2** |  | Armierungsgewebe - STRONGLITE Systemkomponente |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Systemkomponente ARDEX STRONGLITE - Gewebe** |  |

**Faltenfreies Auslegen und Überlappen eines hochreißfesten, alkalibeständigen Armierungsgewebe aus wasser- und witterungsbeständiger und imprägnierter Glasseide auf der gebundenen Leichtschüttung.**

**Die Überlappung der Bahnen muss mindestens 100 mm betragen.**

**Produkt:**

**ARDEX BU-R Armierungsgewebe**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.1.3** |  | Nivellierspachtelung 10 mm - STRONGLITE Systempomponente |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Systemkomponente ARDEX STRONGLITE - Spachtelmasse** |  |

**Herstellen einer glatten, ebenen und tragfesten Spachtelung auf der gebundenen Leichtschüttungim System in einer Schichtidcke von 10 mm. Mit selbstnivel**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 10 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

**lierender und selbstglättender, schnell erhärtender, kristallin Wasser bindender (ARDURAPID Effekt), schnell begehbarer, stuhlrollengeeigneter, sehr emissionsarmer (EMICODE EC 1 PLUS), kunststoffvergüteter und pumpfähiger zementärer Spachtelmasse zur Aufnahme von Fliesen, Naturstein und anderen Bodenbelägen.**

**Schichtdicke der Spachtelung: 10 bis maximal 20 mm**

**Begehbarkeit: ca. 2 Stunden**

**Festigkeit: 30,0 N/mm² (28d)**

**7,0 N/mm² (28d)**

**Produkt:**

**ARDEX K 71 Dickschichtausgleich, 3 - 50 mm**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2.1 STRONGLITE System** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 11 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.2** |  | Produkt LS |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.2.1** |  | Liefern und Einbauen einer zementär gebundener Leichtschüttung, als Fertigmischung |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Gebundenen Leichtschüttung bestehend aus recycletem EPS Granulat und Zement als Werktrockenmischung unter Beigabe von sauberem Anmachwasser, liefern und gemäß Hersteller-Verarbeitungshinweise eben und höhengerecht abgezogen einbauen.** |  |

**Schichtstärke: ... cm**

Technische Daten:

**Einbaustärke: 8 - 300 mm**

**Pumpbar**

**Wärmeleitfähigkeit λ10 (W/(m·K)): <= 0,101**

**Schüttdichte: 230 - 311 kg/m³**

**Trocken-Rohdichte: 351 - 429 kg/m³**

**Nennwert der Druckspannung bei 10 % Stauchung**

**DIN EN 826: fc,Nenn >= 500 kPa**

**Brandklasse nach DIN EN 13501-1: A2-s1 (nicht brennbar)**

**EPS-Granulat zu 100% recycelt**

**Mit bauaufsichtlicher Zulassung (ETA-22/0113)**

**Produkt:**

**ARDEX LS Gebundene Leichtschüttung**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m³** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2.2 Produkt LS** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 12 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.3** |  | Produkt A 18 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.3.1** |  | Haftschlämme |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Mäßiges Anfeuchten des Untergrundes sowie Aufbringen einer zementgebundenen, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und kunststoffvergüteten System-Haftschlämme mit langer Verarbeitungs- und Einlegezeit zur Aufnahme eines Zementverbundestrichs auf Beton, Zementestrichen sowie anderen geeigneten Untergründen, wie z.B. alten Terrazzo-, Fliesen – und Betonwerksteinbelägen.** |  |

**Die Haftschlämme auf den vorbereiteten Untergrund (frei von Schmutz, Staub und anderen Trennmitteln; evtl. vorhandene Risse mit geeigneten Produkten kraftschlüssig verharzen) mittels geeignetem Besen intensiv aufbringen.**

**Anschließend wird der Zementverbundestrich frisch in frisch eingebaut.**

**Produkt:**

**ARDEX A 18 Haftschlämme**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2.3 Produkt A 18** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 13 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.4** |  | Produkt EP 25 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.4.1** |  | Herstellen einer dünnen Lastverteilungsschicht |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Herstellen eines schnell nutzbaren, lösemittel- und wasserfreien Epoxidharzestriches in dünnen Schichtdicken im Verbund (ab 15 mm), auf Trennlage sowie auf Dämmschicht (ab 25 mm) der Mindestgüte SR-C40-F10-B2,0 gemäß der DIN EN 13813. Emissionsgeprüft und überwacht nach DIBt-Grundsätzen. Nach 12 Stunden begehbar, nach 24 Stunden verlegereif mit allen Belägen. Zur Herstellung von Heizestrichen geeignet. Pumpbar mit herkömmlichen Misch- und Förderkesseln. Zweikomponentig mit ARDEX SPS Spezialsand gestreckt. In unterschiedlichen Schichtstärken im Gefälle einsetzbar.** |  |

**Estrichfugen sind gemäß Fugenplan und Vorgaben des Planers herzustellen. Epoxiestrich verdichten und mit einem Teller- oder/und Schwertglätter glatt abziehen.**

**Estrichnenndicke: \_\_\_\_\_ mm**

**Produkte:**

**ARDEX EP 25 Epoxiestrich**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SPS Spezialsand**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.4.2** |  | Herstellen eines Gefälleestrichs im privaten Duschbereich mit einem 2-K epoxidharzgebundenen Estrich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Herstellen eines schnell nutzbaren, lösemittel- und wasserfreien Epoxidharzestriches im privaten Duschbereich auf Dämmung mit oder ohne Fußbodenheizung in dünnen Schichtdicken (Mindestschichtdicke auf Dämmlage bzw. über Heizrohr 25 mm) der Mindestgüte SR-C40-F10-B2,0 gemäß der DIN EN 13813.** |  |

**Emissionsgeprüft und überwacht nach DIBt-Grundsätzen. Nach 12 Stunden begehbar, nach 24 Stunden verlegereif mit allen Belägen. Pumpbar mit herkömmlichen Misch- und Förderkesseln. Zweikomponentig mit ARDEX SPS Spezialsand gestreckt. Verbundabdichtungsarbeiten werden direkt auf dem erhärteten Epoxidharzestrich ausgeführt und an die angrenzenden Abdichtungen angedichtet.**

**Estrichfugen sind gemäß Fugenplan und Vorgaben des Planers herzustellen. Epoxiestrich verdichten und mit einem Teller- oder/und Schwertglätter glatt abziehen.**

**Produkte:**

**ARDEX EP 25 Epoxiestrich**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SPS Spezialsand**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2.4 Produkt EP 25** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 14 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.5** |  | Produkt A 35 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.5.1** |  | Zementschnellestrich auf Dämmlage nach DIN 18560-2 der Festigkeitsklasse CT-C35-F6 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern und fachgerechtes Einbauen eines hydraulisch schnell erhärtenden, schnell trocknenden (aufgrund vollständiger kristalliner Wasserbindung (ARDURAPID Effekt)), früh nutz-, begeh- und belegereifen und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) Zement-Schnellestrichs aus ternärem Schnellzement-Bindemittel im Innenbereich nach DIN 18560-2 mit der Festigkeitsklasse CT-C35-F6 auf den in den Vorpositionen beschriebenen Untergrund. Der Estrich ist gemäß den Technischen Richtlinien des Herstellers sorgfältig und homogene zu Verdichten sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig nach den Anforderungen gemäß DIN 18202 Tab. 3, Zeile 3, einzubauen. Inklusive Oberfläche abreiben und glätten.** |  |

**Richtrezeptur (Erstprüfung empfohlen):**

**ARDEX A 35 Schnellzement 62,5 kg**

**Estrichsand Sieblinie A8 - C8 gemäß DIN 1045 Teil 2 300 kg**

**Begehbarkeit des Estrichs bereits nach 4 Stunden.**

**Belegereif für alle Beläge nach einem Tag.**

**Estrichnenndicke: \_\_\_\_\_ mm**

**Estrich auf Dämmlage nach DIN 18560-2**

**Geplante Nutzung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (z.B. Wohnungsbau)**

**Geplanter Belag: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (z.B. PVC)**

**Verkehrslasten: \_\_\_\_\_\_\_ kN/m² Flächenlast \_\_\_\_\_\_\_ kN Einzellast**

**Produket:**

**ARDEX A 35 Schnellzement**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**Estrichsand Sieblinie A8 - C8 gemäß DIN 1045 Teil 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2.5 Produkt A 35** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 15 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.6** |  | Produkt A 35 MIX |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.6.1** |  | Zementschnellestrich aus Werktrockenmörtel gemäß DIN 18560-2 der Festigkeitsklasse CT-C35-F6 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern und fachgerechtes Einbauen eines hydraulisch schnell erhärtenden, schnell trocknenden (aufgrund vollständiger kristalliner Wasserbindung (ARDURAPID Effekt)), früh nutz-, begeh- und belegereifen und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) Zement-Schnellestrichs aus ternärem Werktrockenmörtel im Innenbereich nach DIN 18560-2 mit der Festigkeitsklasse CT-C35-F6 auf den in den Vorpositionen beschriebenen Untergrund. Der Estrich ist gemäß den Technischen Richtlinien des Herstellers sorgfältig und homogen zu Verdichten sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig nach den Anforderungen gemäß DIN 18202 Tab. 3, Zeile 3, einzubauen. Inklusive Oberfläche abreiben und glätten.** |  |

**Wasser/Werktrockenmörtel Verhältnis: 0,08**

**Begehbarkeit des Estrichs bereits nach 3 Stunden.**

**Nach 1 Tag verlegereif und voll nutzbar**

**Estrichnenndicke: \_\_\_\_\_ mm**

**Estrich auf Dämmlage nach DIN 18560-2**

**Geplante Nutzung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (z.B. Wohnungsbau)**

**Geplanter Belag: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (z.B. PVC)**

**Verkehrslasten: \_\_\_\_\_\_\_ kN/m² Flächenlast \_\_\_\_\_\_\_ kN Einzellast**

**Produkt:**

**ARDEX A 35 MIX Schnellmörtel**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2.6 Produkt A 35 MIX** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 16 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.7** |  | Produkt A 38 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.7.1** |  | Zementschnellestrich auf Trennlage nach DIN 18560-4 der Festigkeitsklasse CT-C40-F5 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern und fachgerechtes Einbauen eines schwund- und spannungsarmen, hydraulisch schnell erhärtenden, schnell trocknenden (aufgrund vollständiger kristalliner Wasserbindung (ARDURAPID Plus Effekt))und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) Zement-Schnellestrichs aus ternärem Schnellzement-Bindemittel mit extrem früher Belegereife nach DIN 18560-4 mit der Festigkeitsklasse CT-C40-F5 auf den in den Vorpositionen beschriebenen Untergrund. Der Estrich ist gemäß den Technischen Richtlinien des Herstellers sorgfältig und homogen zu Verdichten sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig nach den Anforderungen gemäß DIN 18202 Tab. 3, Zeile 3, einzubauen. Inklusive Oberfläche abreiben und glätten.** |  |

**Richtrezeptur (Erstprüfung empfohlen):**

**ARDEX A 38 4-Stunden-Bindemittel 62,5 kg**

**Estrichsand Sieblinie A8 - C8 gemäß DIN 1045 Teil 2 300 kg**

**Wasser-Bindemittel-Wert: ≤ 0,44**

**Schwindklasse (DIN 18560-1):** SW1 (schwindarm)

**Die Verlegereife ist bei folgenden Feuchtegehalten/Wartezeiten erreicht:**

**Fliesen und unempfindliche Natursteine im Dünn-, Mittel- und Dickbett**

**- (unbeheizt ca. 4 / 8 Stunden; beheizt ≤ 2,0 CM-%)**

**Empfindliche Natursteine im Dünn-, Mittel- und Dickbett**

**- (unbeheizt ca. 1 Tag bzw. ≤ 2,0 CM-%; beheizt ≤ 2,0 CM-%)**

**Elastische und textile Bodenbeläge sowie Parkett**

**- (unbeheizt ≤ 2,0 CM-%; beheizt ≤ 1,8 CM-%)**

**Estrichnenndicke: \_\_\_\_\_ mm**

**Estrich auf Trennlage nach DIN 18560-4**

**Geplante Nutzung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (z.B. Gewerbebau)**

**Geplanter Belag: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (z.B. Fliesen)**

**Verkehrslasten: \_\_\_\_\_\_\_ kN/m² Flächenlast \_\_\_\_\_\_\_ kN Einzellast**

**Produkte:**

**ARDEX A 38 4 Stunden-Estrichbindemittel**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**Estrichsand Sieblinie A8 - C8 gemäß DIN 1045 Teil 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.7.2** |  | Zementschnellestrich auf Dämmlage nach DIN 18560-2 der Festigkeitsklasse CT-C40-F5 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 17 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern und fachgerechtes Einbauen eines schwund- und spannungsarmen, hydraulisch schnell erhärtenden, schnell trocknenden (aufgrund vollständiger kristalliner Wasserbindung (ARDURAPID Plus Effekt)) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) Zement-Schnellestrichs aus ternärem Schnellzement-Bindemittel mit extrem früher Belegereife nach DIN 18560-2 mit der Festigkeitsklasse CT-C40-F5 auf den in den Vorpositionen beschriebenen Untergrund. Der Estrich ist gemäß den Technischen Richtlinien des Herstellers sorgfältig und homogen zu Verdichten sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig nach den Anforderungen gemäß DIN 18202 Tab. 3, Zeile 3, einzubauen. Inklusive Oberfläche abreiben und glätten.** |  |

**Richtrezeptur (Erstprüfung empfohlen):**

**ARDEX A 38 4-Stunden-Bindemittel 62,5 kg**

**Estrichsand Sieblinie A8 - C8 gemäß DIN 1045 Teil 2 300 kg**

**Wasser-Bindemittel-Wert: ≤ 0,44**

**Schwindklasse (DIN 18560-1):** SW1 (schwindarm)

**Die Verlegereife ist bei folgenden Feuchtegehalten/Wartezeiten erreicht:**

**Fliesen und unempfindliche Natursteine im Dünn-, Mittel- und Dickbett**

**- (unbeheizt ca. 4 / 8 Stunden; beheizt ≤ 2,0 CM-%)**

**Empfindliche Natursteine im Dünn-, Mittel- und Dickbett**

**- (unbeheizt ca. 1 Tag bzw. ≤ 2,0 CM-%; beheizt ≤ 2,0 CM-%)**

**Elastische und textile Bodenbeläge sowie Parkett**

**- (unbeheizt ≤ 2,0 CM-%; beheizt ≤ 1,8 CM-%)**

**Estrichnenndicke: \_\_\_\_\_ mm**

**Estrich auf Dämmlage nach DIN 18560-2**

**Geplante Nutzung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (z.B. Gewerbebau)**

**Geplanter Belag: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (z.B. Fliesen)**

**Verkehrslasten: \_\_\_\_\_\_\_ kN/m² Flächenlast \_\_\_\_\_\_\_ kN Einzellast**

**Produkte:**

**ARDEX A 38 4 Stunden-Estrichbindemittel**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**Estrichsand Sieblinie A8 - C8 gemäß DIN 1045 Teil 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.7.3** |  | Zementschnellestrich im Verbund nach DIN 18560-3 der Festigkeitsklasse CT-C40-F5 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 18 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern und fachgerechtes Einbauen eines schwund- und spannungsarmen, hydraulisch schnell erhärtenden, schnell trocknenden (aufgrund vollständiger kristalliner Wasserbindung (ARDURAPID Plus Effekt)) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) Zement-Schnellestrichs aus ternärem Schnellzement-Bindemittel mit extrem früher Belegereife nach DIN 18560-3 mit der Festigkeitsklasse CT-C40-F5 frisch in frisch in die zuvor beschriebene Haftschlämme. Der Estrich ist gemäß den Technischen Richtlinien des Herstellers sorgfältig und homogen zu Verdichten sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig nach den Anforderungen gemäß DIN 18202 Tab. 3, Zeile 3, einzubauen. Inklusive Oberfläche abreiben und glätten.** |  |

**Richtrezeptur (Erstprüfung empfohlen):**

**ARDEX A 38 4-Stunden-Bindemittel 62,5 kg**

**Estrichsand Sieblinie A8 - C8 gemäß DIN 1045 Teil 2 300 kg**

**Wasser-Bindemittel-Wert: ≤ 0,44**

**Schwindklasse (DIN 18560-1):** SW1 (schwindarm)

**Die Verlegereife ist bei folgenden Feuchtegehalten/Wartezeiten erreicht:**

**Fliesen und unempfindliche Natursteine im Dünn-, Mittel- und Dickbett**

**- (unbeheizt ca. 4 / 8 Stunden; beheizt ≤ 2,0 CM-%)**

**Empfindliche Natursteine im Dünn-, Mittel- und Dickbett**

**- (unbeheizt ca. 1 Tag bzw. ≤ 2,0 CM-%; beheizt ≤ 2,0 CM-%)**

**Elastische und textile Bodenbeläge sowie Parkett**

**- (unbeheizt ≤ 2,0 CM-%; beheizt ≤ 1,8 CM-%)**

**Estrichnenndicke: \_\_\_\_\_ mm**

**Estrich auf Trennlage nach DIN 18560-4**

**Geplante Nutzung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (z.B. Gewerbebau)**

**Geplanter Belag: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (z.B. Fliesen)**

**Verkehrslasten: \_\_\_\_\_\_\_ kN/m² Flächenlast \_\_\_\_\_\_\_ kN Einzellast**

**Produkte:**

**ARDEX A 38 4 Stunden-Estrichbindemittel**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**Estrichsand Sieblinie A8 - C8 gemäß DIN 1045 Teil 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 70 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2.7 Produkt A 38** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 19 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.8** |  | Produkt A 38 MIX |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.8.1** |  | Zementschnellestrich aus Werktrockenmörtel gemäß DIN 18560-2 der Festigkeitsklasse CT-C40-F5 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern und fachgerechtes Einbauen eines schwund- und spannungsarmen, hydraulisch schnell erhärtenden, schnell trocknenden (aufgrund vollständiger kristalliner Wasserbindung (ARDURAPID Plus Effekt)) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) Zement-Schnellestrichs aus ternärem Werktrockenmörtel mit extrem früher Belegereife für Fliesen und Plattenbelägenach DIN 18560-2 mit der Festigkeitsklasse CT-C40-F5 auf den in den Vorpositionen beschriebenen Untergrund. Der Estrich ist gemäß den Technischen Richtlinien des Herstellers sorgfältig und homogen zu Verdichten sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig nach den Anforderungen gemäß DIN 18202 Tab. 3, Zeile 3, einzubauen. Inklusive Oberfläche abreiben und glätten.** |  |

**Wasser/Werktrockenmörtel Verhältnis: 0,07**

**Estrichnenndicke: \_\_\_\_\_ mm**

**Estrich auf Dämmlage nach DIN 18560-2**

**Geplante Nutzung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (z.B. Gewerbebau)**

**Geplanter Belag: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (z.B. Fliesen)**

**Verkehrslasten: \_\_\_\_\_\_\_ kN/m² Flächenlast \_\_\_\_\_\_\_ kN Einzellast**

**Produkt:**

**ARDEX A 38 MIX 4 Stunden-Estrich**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2.8 Produkt A 38 MIX** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 20 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.9** |  | Produkt A 58 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.9.1** |  | Zementschnellestrich auf Dämmlage nach DIN 18560-2 der Festigkeitsklasse CT-C45-F5 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern und fachgerechtes Einbauen eines schwund- und spannungsarmen, hydraulisch schnell erhärtenden, schnell trocknenden (aufgrund vollständiger kristalliner Wasserbindung - ARDURAPID Plus Effekt), früh nutz- und begehbaren und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) Zement-Schnellestrichs aus ternärem Schnellzement-Bindemittel mit extra langer Verarbeitungszeit nach DIN 18560-2 mit der Festigkeitsklasse CT-C45-F5 auf den in den Vorpositionen beschriebenen Untergrund. Der Estrich ist gemäß den Technischen Richtlinien des Herstellers sorgfältig und homogen zu Verdichten sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig nach den Anforderungen gemäß DIN 18202 Tab. 3, Zeile 3, einzubauen. Inklusive Oberfläche abreiben und glätten.** |  |

**Richtrezeptur (Erstprüfung empfohlen):**

**ARDEX A 58 Schwundarmer Schnellestrich-Zement 62,5 kg**

**Estrichsand Sieblinie A8 - C8 gemäß DIN 1045 Teil 2 300 kg**

**Wasser-Bindemittel-Wert: ≤ 0,42**

**Schwindklasse (DIN 18560-1):** SW1 (schwindarm)

**Die Verlegereife ist bei folgenden Feuchtegehalten/Wartezeiten erreicht:**

**Fliesen und unempfindliche Natursteine im Dünn-, Mittel- und Dickbett**

**- (unbeheizt ca. 1 Tag; beheizt ≤ 2,0 CM-%)**

**Empfindliche Natursteine im Dünn-, Mittel- und Dickbett**

**- (unbeheizt ca. 4 Tage bzw. ≤ 2,0 CM-%; beheizt ≤ 2,0 CM-%)**

**Elastische und textile Bodenbeläge sowie Parkett**

**- (unbeheizt ≤ 2,0 CM-%; beheizt ≤ 1,8 CM-%)**

**Estrichnenndicke: \_\_\_\_\_ mm**

**Estrich auf Dämmlage nach DIN 18560-2**

**Geplante Nutzung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (z.B. Gewerbebau)**

**Geplanter Belag: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (z.B. Fliesen)**

**Verkehrslasten: \_\_\_\_\_\_\_ kN/m² Flächenlast \_\_\_\_\_\_\_ kN Einzellast**

**Produkte:**

**ARDEX A 58 Schwundarmer Schnellestrich-Zement**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**Estrichsand Sieblinie A8 - C8 gemäß DIN 1045 Teil 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.9.2** |  | Zementschnellestrich auf Trennlage nach DIN 18560-4 der Festigkeitsklasse CT-C45-F5 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 21 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern und fachgerechtes Einbauen eines schwund- und spannungsarmen, hydraulisch schnell erhärtendem, schnell trocknenden aufgrund vollständiger kristalliner Wasserbindung (ARDURAPID Plus Effekt), früh nutz- und begehbaren und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) Zement-Schnellestrichs aus ternärem Schnellzement-Bindemittel mit extra langer Verarbeitungszeit nach DIN 18560-4 mit der Festigkeitsklasse CT-C45-F5 auf den in den Vorpositionen beschriebenen Untergrund. Der Estrich ist gemäß den Technischen Richtlinien des Herstellers sorgfältig und homogen zu Verdichten sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig nach den Anforderungen gemäß DIN 18202 Tab. 3, Zeile 3, einzubauen. Inklusive Oberfläche abreiben und glätten.** |  |

**Richtrezeptur (Erstprüfung empfohlen):**

**ARDEX A 58 Schwundarmer Schnellestrich-Zement 62,5 kg**

**Estrichsand Sieblinie A8 - C8 gemäß DIN 1045 Teil 2 300 kg**

**Wasser-Bindemittel-Wert: ≤ 0,42**

**Schwindklasse (DIN 18560-1):** SW1 (schwindarm)

**Die Verlegereife ist bei folgenden Feuchtegehalten/Wartezeiten erreicht:**

**Fliesen und unempfindliche Natursteine im Dünn-, Mittel- und Dickbett**

**- (unbeheizt ca. 1 Tag; beheizt ≤ 2,0 CM-%)**

**Empfindliche Natursteine im Dünn-, Mittel- und Dickbett**

**- (unbeheizt ca. 4 Tage bzw. ≤ 2,0 CM-%; beheizt ≤ 2,0 CM-%)**

**Elastische und textile Bodenbeläge sowie Parkett**

**- (unbeheizt ≤ 2,0 CM-%; beheizt ≤ 1,8 CM-%)**

**Estrichnenndicke: \_\_\_\_\_ mm**

**Estrich auf Dämmlage nach DIN 18560-4**

**Geplante Nutzung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (z.B. Gewerbebau)**

**Geplanter Belag: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (z.B. Fliesen)**

**Verkehrslasten: \_\_\_\_\_\_\_ kN/m² Flächenlast \_\_\_\_\_\_\_ kN Einzellast**

**Produkte:**

**ARDEX A 58 Schwundarmer Schnellestrich-Zement**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**Estrichsand Sieblinie A8 - C8 gemäß DIN 1045 Teil 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.9.3** |  | Zementschnellestrich im Verbund nach DIN 18560-3 der Festigkeitsklasse CT-C45-F5 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 22 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern und fachgerechtes Einbauen eines schwund- und spannungsarmen, hydraulisch schnell erhärtendem, schnell trocknenden aufgrund vollständiger kristalliner Wasserbindung (ARDURAPID Plus Effekt), früh nutz- und begehbaren und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) Zement-Schnellestrichs aus ternärem Schnellzement-Bindemittel mit langer Verarbeitungszeit nach DIN 18560-3 mit der Festigkeitsklasse CT-C45-F5 frisch in frisch in die zuvor beschriebene Haftschlämme. Der Estrich ist gemäß den Technischen Richtlinien des Herstellers sorgfältig und homogen zu Verdichten sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig nach den Anforderungen gemäß DIN 18202 Tab. 3, Zeile 3, einzubauen. Inklusive Oberfläche abreiben und glätten.** |  |

**Richtrezeptur (Erstprüfung empfohlen):**

**ARDEX A 58 Schwundarmer Schnellestrich-Zement 62,5 kg**

**Estrichsand Sieblinie A8 - C8 gemäß DIN 1045 Teil 2 300 kg**

**Wasser-Bindemittel-Wert: ≤ 0,42**

**Schwindklasse (DIN 18560-1):** SW1 (schwindarm)

**Die Verlegereife ist bei folgenden Feuchtegehalten/Wartezeiten erreicht:**

**Fliesen und unempfindliche Natursteine im Dünn-, Mittel- und Dickbett**

**- (unbeheizt ca. 1 Tag; beheizt ≤ 2,0 CM-%)**

**Empfindliche Natursteine im Dünn-, Mittel- und Dickbett**

**- (unbeheizt ca. 4 Tage bzw. ≤ 2,0 CM-%; beheizt ≤ 2,0 CM-%)**

**Elastische und textile Bodenbeläge sowie Parkett**

**- (unbeheizt ≤ 2,0 CM-%; beheizt ≤ 1,8 CM-%)**

**Estrichnenndicke: \_\_\_\_\_ mm**

**Geplante Nutzung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (z.B. Gewerbebau)**

**Geplanter Belag: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (z.B. Fliesen)**

**Verkehrslasten: \_\_\_\_\_\_\_ kN/m² Flächenlast \_\_\_\_\_\_\_ kN Einzellast**

**Produkte:**

**ARDEX A 58 Schwundarmer Schnellestrich-Zement**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**Estrichsand Sieblinie A8 - C8 gemäß DIN 1045 Teil 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.9.4** |  | Sichtestrich aus Zementschnellestrich CT-C50-F6 auf Dämmlage liefern und fachgerecht einbauen |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 23 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern und fachgerechtes Einbauen eines schwund- und spannungsarmen, hydraulisch schnell erhärtenden, schnell trocknenden (aufgrund vollständiger kristalliner Wasserbindung (ARDURAPID Plus Effekt)), früh nutz- und begehbaren und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) Zement-Schnellestrichs aus ternärem Schnellzement-Bindemittel mit Sichtoptik nach Bemusterung gemäß DIN 18560-2 mit der Festigkeitsklasse CT-C50-F6 und DIN 18353 Abschnitt 4.2.20 mit extra langer Verarbeitungszeit. Der Estrich ist gemäß den Technischen Richtlinien des Herstellers sorgfältig und homogen zu Verdichten sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig nach den Anforderungen gemäß DIN 18202 Tab. 3, Zeile 3, einzubauen. Inklusive Oberfläche abreiben und glätten.** |  |

**Richtrezeptur (Erstprüfung empfohlen):**

**ARDEX A 58 Schwundarmer Schnellestrich-Zement 75 kg**

**Estrichsand Sieblinie A8 - C8 gemäß DIN 1045 Teil 2 300 kg**

**Wasser-Bindemittel-Wert: ≤ 0,42**

**Schwindklasse (DIN 18560-1):** SW1 (schwindarm)

**Inklusive 2-maliges Glätten der Oberfläche mittels Tellerglätter, ggf. Flügelglättung nach einsetzen der ersten Frühfestigkeit (ca. 30-60 Minuten nach Einbau, je nach klimatischen Bedingungen).**

**Anforderungen an den Estrich**

**Begehbarkeit nach maximal 12 Stunden**

**Reinigungs- und Sichtoptik-Schliff frühstens nach 1 Tag und spätestens nach 3 Tagen**

**Estrichnenndicke: \_\_\_\_\_ mm**

**Estrich auf Dämmlage nach DIN 18560-2**

**Geplante Nutzung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Verkehrslasten: \_\_\_\_\_\_\_ kN/m² Flächenlast \_\_\_\_\_\_\_ kN Einzellast**

**Produkte:**

**ARDEX A 58 Schwundarmer Schnellestrich-Zement**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**Estrichsand Sieblinie A8 - B8 gemäß DIN 1045 Teil 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.9.5** |  | Ausgleichsestrich aus Zementschnellestrich liefern und fachgerecht einbauen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern und fachgerechtes Einbauen eines schwund- und spannungsarmen, hydraulisch schnell erhärtenden, schnell trocknenden (aufgrund vollständiger kristalliner Wasserbindung (ARDURAPID Plus Effekt)) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) Ausgleichsestrich zwischen 20 und 70 mm mit ARDEX A 58 im MV 1:6 mit Estrichsand Sieblinie A8 - C8 gemäß DIN 1045 Teil 2. Auf eine sorgfältige und homogene Verdichtung der Ausgleichsschicht ist zu achten.** |  |

**Um eine kraftschlüssige Verbindung zu dem Altuntergrund herzustellen ist der Untergrund mit geeigneten Haftbrücken im System vorzubehandeln. Die Ebenheit muss den Toleranzen der DIN 18202 genügen.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 24 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

**Schwindklasse (DIN 18560-1): SW1 (schwindarm)**

**Produkte:**

**ARDEX A 58 Schwundarmer Schnellestrich-Zement**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**Estrichsand Sieblinie A8 - C8 gemäß DIN 1045 Teil 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.9.6** |  | Zulage für das Nachmischen des Estrichmörtels im Zwangsmischer |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Zulage zur Vorposition für das Nachmischen des Estrichmörtels mit Zwangsmischer (z.B. UEZ, Beba, o. ä.) und Transport des Mörtels mittels Transportgefährt zum Verlegeort.** |  |

**Hinweis: Das Nachmischen des mit der Estrichpumpe geförderten Estrichmörtels ist zur Sicherstellung eines homogenen Estrichquerschnitts und Vermeidung entmischungsbedingter Fehlstellen (Rieselnester).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.9.7** |  | Oberflächenglättung des Sichtestrichs |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Maschinelles Nachverdichten und Glätten der Oberfläche durch mehrmalige Bearbeitung mit Teller- und Flügelglättmaschine bis zum Erreichen der geforderten Oberflächenstruktur (ggf. gemäß Bemusterung).** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.9.8** |  | Drainageestrich im Außenbereich zur Aufnahme von Natursteinen herstellen CT-C16-F2 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Fachgerechtes Herstellen eines drainfähigen Estrichs zur Aufnahme von Naturwerksteinplatten, keramischen Fliesen, Betonwerksteinplatten und Gehwegplatten oder Pflastersteinen mit einem hydraulisch schnell erhärtenden, schnell trocknenden (ARDURAPID Plus Effekt) Bindemittel für Drainagemörtel gemäß DIN 13813 der Festigkeitsklasse CT-C16-F2 mit Kies oder Edelsplit der Körnung 2/8 oder 2/5 mm auf Trennlage. In Verbindung mit ARDEX Systemprodukten ist eine verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung von Fliesen und Platten auf dem Drainageestrich möglich.** |  |

**Schwindklasse (DIN 18560-1): SW1 (schwindarm)**

**Estrichnenndicke: \_\_\_\_\_ mm**

**(mind. 50 mm auf tragendem Beton-/Estrichuntergrund; mind. 200 mm auf tragfähigem Schotterbett)**

**Geplanter Belag: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (z.B. Naturstein)**

**Verkehrslasten: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ kN/m² Flächenlast (max. 2 kN/m²) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ kN Einzellast (max. 2 kN)**

**Produkt:**

**ARDEX A 58 Schwundarmer Schnellestrich-Zement**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 25 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**Kies / Edelsplitt Kornfraktionen 2/8 oder 2/5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.9.9** |  | Drainageestrich im Außenbereich auf Drainagematte |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Drainagemörtel liefern und fachgerecht auf Drainagematte der Vorposition einbauen. Die Bettungs- und Ausgleichsschicht ist mit einem hydraulisch schnell erhärtenden, schnell trocknenden (ARDURAPID Plus Effekt) Bindemittel für Drainagemörtel gemäß DIN 13813 der Festigkeitsklasse CT-C16-F2 und mit Kies oder Edelsplit der Körnung 2/8 oder 2/5 mm herzustellen. In Verbindung mit ARDEX Systemprodukten ist eine verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung von Fliesen, Platten und Naturstein auf dem Drainageestrich möglich.** |  |

**Die Wasserzugabe muss an die Feuchte des Zuschlages angepasst werden und ist so zu dosieren das der Zementleim die Zuschlagskörner umhüllt und sich nicht absetzt.**

**Schwindklasse (DIN 18560-1): SW1 (schwindarm)**

**Estrichnenndicke: \_\_\_\_\_ mm (mind. 50mm auf tragendem Beton- / Estrich-**

**untergrund; mind. 200mm auf tragfähigem Schotter)**

**Geplanter Belag: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Verkehrslasten: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ kN/m² Flächenlast (max. 2 kN/m²) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ kN Einzellast (max. 2 kN)**

**Hinweis:**

**um eine Gewährleistung im System mit ARDEX und Gutjahr zu erhalten, ist die Verwendung der unten genannten Produkte alternativlos und mittels Lieferscheinvorlage zu belegen.**

**Produkt:**

**AquaDrain® HU-EK Flächendrainage**

**ARDEX A 58 Schwundarmer Schnellestrich-Zement**

**Kies oder Edelsplit der Körnung 2/8 oder 2/5 mm**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2.9 Produkt A 58** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 26 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.10** |  | Produkt A 60 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.10.1** |  | Zementschnellestrich im Verbund nach DIN 18560-3 der Festigkeitsklasse CT-C50-F7 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern und fachgerechtes Einbauen eines schwund- und spannungsarmen, hydraulisch schnell erhärtenden, schnell trocknenden (ARDURAPID Plus Effekt), früh nutz- und begehbaren und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) Zement-Schnellestrichs aus ternärem Schnellzement-Bindemittel mit langer Verarbeitungszeit nach DIN 18560-3 mit der Festigkeitsklasse CT-C50-F7 frisch in frisch in die zuvor beschriebene Haftschlämme. Der Estrich ist gemäß den Technischen Richtlinien des Herstellers sorgfältig und homogen zu Verdichten sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig nach den Anforderungen gemäß DIN 18202 Tab. 3, Zeile 3, einzubauen. Inklusive Oberfläche abreiben und glätten.** |  |

**Richtrezeptur (Erstprüfung empfohlen):**

**ARDEX A 60 Hochbelastbarer Schnellestrich-Zement 80 kg**

**Estrichsand Sieblinie A8 - C8 gemäß DIN 1045 Teil 2 320 kg**

**Wasser-Bindemittel-Wert: ≤ 0,42**

**Schwindklasse (DIN 18560-1):** SW1 (schwindarm)

**Die Verlegereife ist bei folgenden Wartezeiten erreicht:**

**Nach 1 Tag verlegereif für Fliesen, Naturwerkstein- und Betonwerksteinplatten.**

**Nach 4 Tagen verlegereif für elastische und textile Beläge sowie Parkett.**

**Nach 4 Tagen beschichtbar.**

**Auch als Nutzestrich einsetzbar.**

**Estrichnenndicke: \_\_\_\_\_ mm**

**Geplante Nutzung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (z.B. Gewerbebau)**

**Verkehrslasten: \_\_\_\_\_\_\_ kN/m² Flächenlast \_\_\_\_\_\_\_ kN Einzellast**

**Produkt:**

**ARDEX A 60 Hochbelastbarer Schnellestrich-Zement**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**Estrichsand Sieblinie A8 - C8 gemäß DIN 1045 Teil 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.10.2** |  | Zementschnellestrich auf Dämmlage nach DIN 18560-2 der Festigkeitsklasse CT-C50-F6 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 27 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern und fachgerechtes Einbauen eines schwund- und spannungsarmen, hydraulisch schnell erhärtenden, schnell trocknenden (ARDURAPID Plus Effekt), früh nutz- und begehbaren und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) Zement-Schnellestrichs aus ternärem Schnellzement-Bindemittel mit langer Verarbeitungszeit nach DIN 18560-2 mit der Festigkeitsklasse CT-C50-F6 auf den in den Vorpositionen beschriebenen Untergrund. Der Estrich ist gemäß den Technischen Richtlinien des Herstellers sorgfältig und homogen zu Verdichten sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig nach den Anforderungen gemäß DIN 18202 Tab. 3, Zeile 3, einzubauen. Inklusive Oberfläche abreiben und glätten.** |  |

**Richtrezeptur (Erstprüfung empfohlen):**

**ARDEX A 60 Hochbelastbarer Schnellestrich-Zement 70 kg**

**Estrichsand Sieblinie A8 - C8 gemäß DIN 1045 Teil 2 320 kg**

**Wasser-Bindemittel-Wert: ≤ 0,42**

**Schwindklasse (DIN 18560-1):** SW1 (schwindarm)

**Die Verlegereife ist bei folgenden Wartezeiten erreicht:**

**Fliesen und unempfindliche Natursteine im Dünn-, Mittel- und Dickbett**

**- (unbeheizt ca. 1 Tag; beheizt ≤ 2,0 CM-%)**

**Empfindliche Natursteine im Dünn-, Mittel- und Dickbett**

**- (unbeheizt ca. 4 Tage bzw. ≤ 2,0 CM-%; beheizt ≤ 2,0 CM-%)**

**Elastische und textile Bodenbeläge sowie Parkett**

**- (unbeheizt ≤ 2,0 CM-%; beheizt ≤ 1,8 CM-%)**

**Nach 4 Tagen beschichtbar.**

**Auch als Nutzestrich einsetzbar.**

**Estrichnenndicke: \_\_\_\_\_ mm**

**Estrich auf Dämmlage nach DIN 18560-2**

**Geplante Nutzung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (z.B. Gewerbebau)**

**Geplanter Belag: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (z.B. Fliesen)**

**Verkehrslasten: \_\_\_\_\_\_\_ kN/m² Flächenlast \_\_\_\_\_\_\_ kN Einzellast**

**Produkt:**

**ARDEX A 60 Hochbelastbarer Schnellestrich-Zement**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................' Estrichsand Sieblinie A8 - C8 gemäß DIN 1045 Teil 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.10.3** |  | Zementschnellestrich auf Trennlage nach DIN 18560-4 der Festigkeitsklasse CT-C50-F7 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 28 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern und fachgerechtes Einbauen eines schwund- und spannungsarmen, hydraulisch schnell erhärtenden, schnell trocknenden (ARDURAPID Plus Effekt), früh nutz- und begehbaren und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) Zement-Schnellestrichs aus ternärem Schnellzement-Bindemittel mit langer Verarbeitungszeit nach DIN 18560-4 mit der Festigkeitsklasse CT-C50-F7 auf den in den Vorpositionen beschriebenen Untergrund. Der Estrich ist gemäß den Technischen Richtlinien des Herstellers sorgfältig und homogen zu Verdichten sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig nach den Anforderungen gemäß DIN 18202 Tab. 3, Zeile 3, einzubauen. Inklusive Oberfläche abreiben und glätten.** |  |

**Richtrezeptur (Erstprüfung empfohlen):**

**ARDEX A 60 Hochbelastbarer Schnellestrich-Zement 80 kg**

**Estrichsand Sieblinie A8 - C8 gemäß DIN 1045 Teil 2 320 kg**

**Wasser-Bindemittel-Wert: ≤ 0,42**

**Schwindklasse (DIN 18560-1):** SW1 (schwindarm)

**Die Verlegereife ist bei folgenden Wartezeiten erreicht:**

**Fliesen und unempfindliche Natursteine im Dünn-, Mittel- und Dickbett**

**- (unbeheizt ca. 1 Tag; beheizt ≤ 2,0 CM-%)**

**Empfindliche Natursteine im Dünn-, Mittel- und Dickbett**

**- (unbeheizt ca. 4 Tage bzw. ≤ 2,0 CM-%; beheizt ≤ 2,0 CM-%)**

**Elastische und textile Bodenbeläge sowie Parkett**

**- (unbeheizt ≤ 2,0 CM-%; beheizt ≤ 1,8 CM-%)**

**Nach 4 Tagen beschichtbar.**

**Auch als Nutzestrich einsetzbar.**

**Estrichnenndicke: \_\_\_\_\_ mm**

**Estrich auf Dämmlage nach DIN 18560-4**

**Geplante Nutzung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (z.B. Gewerbebau)**

**Geplanter Belag: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (z.B. Fliesen)**

**Verkehrslasten: \_\_\_\_\_\_\_ kN/m² Flächenlast \_\_\_\_\_\_\_ kN Einzellast**

**Produkt:**

**ARDEX A 60 Hochbelastbarer Schnellestrich-Zement**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................' Estrichsand Sieblinie A8 - C8 gemäß DIN 1045 Teil 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.10.4** |  | Unterestrich im Verbund der Festigkeitsklasse CT-C45-F5 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern und fachgerechtes Einbauen des Unterestrichs aus hydraulisch schnell erhärtenden, Zement-Schnellestrichs aus ternärem Schnellzement-Bindemittel mit nach DIN 18560-3 mit der Festigkeitsklasse CT-C45-F5 frisch in frisch in die zuvor ausgetragene Haftschlämme. Der Estrich ist gemäß den Technischen Richtlinien des Herstellers sorgfältig und homogen zu Verdichten sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig einzubauen. Inklusive Oberfläche abreiben und aufrauen durch z.B. Besenstrich.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 29 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

**Richtrezeptur (Erstprüfung empfohlen):**

**ARDEX A 60 Hochbelastbarer Schnellestrich-Zement 60 kg**

**Estrichsand Sieblinie A8 - C8 gemäß DIN 1045 Teil 2 300 kg**

**Wasser-Bindemittel-Wert: ≤ 0,42**

**Schwindklasse (DIN 18560-1):** SW1 (schwindarm)

**Die Überarbeitung mit dem Deckestrich kann am Folgetag ausgeführt werden.**

**Nenndicke: \_\_\_\_\_ mm**

**Produkt:**

**ARDEX A 60 Hochbelastbarer Schnellestrich-Zement**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**Estrichsand Sieblinie A8 - C8 gemäß DIN 1045 Teil 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 149,2 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.10.5** |  | Hartstoffeinstreuung |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Hartstoffeinstreuung aus Zement und Hartstoffen gemäß DIN 1100 als trockene Mischung in den frischen Schnellestrich aus Vorposition einarbeiten, Oberfläche maschinell glätten, mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit erhöhten Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Tabelle 3 Zeile 4, Beanspruchungsgruppe III, geeignet für Gabelstaplerverkehr der Kategorie FL4, Dicke der Einstreuschicht nach Erfordernis.** |  |

**Zwischen-Nachbehandlung ggf. erforderlich.**

**Produkt:**

**Korodur NEODUR HE 3 Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2.10 Produkt A 60** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 30 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.11** |  | Produkt A 60 FLOW |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.11.1** |  | Estrich auf Dämmlage - Schneller Zementfließestrich der Festigkeitsklasse CT-C40-F5 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Schneller Zementfließestrich auf Dämmlage gemäß DIN 18560-2, einlagig, nach Herstellerangabe, in der Festigkeitsklasse CT-C40-F5** |  |

**Liefern und fachgerechtes Einbauen eines schwund- und spannungsarmen, hydraulisch schnell erhärtendem (ARDURAPID Plus Effekt) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) Zementfließestrich aus ternärem Schnellzement-Bindemittel in selbstverdichtender Konsistenz hergestellt in einem computergesteuerten Mixmobil (z.B. Transmix, Bremat) mit der Festigkeitsklasse CT-C40-F5 auf den in den Vorpositionen beschriebenen Untergrund.**

**Der Estrich ist gemäß den Technischen Richtlinien und Rezeptur des Herstellers im Mixmobil als fließfähiger Estrich zu produzieren sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig nach den Anforderungen gemäß DIN 18202 Tab. 3, Zeile 3, mit erhöhter Ebenheit fachgerecht einzubauen. Leistung inklusive Schwabbeln.**

Richtrezeptur (Erstprüfung empfohlen):

**Die Rezeptur ist an der elektronisch gesteuerten Dosieranlage einzustellen:**

**• ARDEX A 60 FLOW Bindemittel 130 kg**

**• Estrichsand Sieblinie A8 - C8 gemäß DIN 1045 Teil 2: 500 kg**

**• Wasserzugabe entsprechend Sandfeuchte ca. 60 l**

**(Ausbreitmaß: 20-24cm)**

**Die** Verlegereife **ist erreicht:**

**• Fliesen und unempfindliche Natursteine im Dünn-, Mittel- und Dickbett**

**(unbeheizt ca. 4 Tag; beheizt ≤ 2,0 CM-%)**

**• Empfindliche Natursteine im Dünn-, Mittel- und Dickbett**

**(unbeheizt ca. 10-14 Tage bzw. ≤ 2,0 CM-%; beheizt ≤ 2,0 CM-%)**

**• Dampfdichte und Dampfbremsende Bodenbelage sowie Parkett**

**(unbeheizt ca. 10-14 Tage bzw. ≤ 2,0 CM-%; beheizt ≤ 1,8 CM-%) • Beschichtungen können frühstens nach 7 Tagen bzw. nach Angaben der Beschichtungsherstellern aufgebracht werden.**

**Schwindklasse (DIN 18560-1):** SW1 (schwindarm)

**Estrichnenndicke: \_\_\_\_\_ mm (Bei Heizestrich ab OK Heizrohr)**

**Geplante Nutzung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (z.B. Gewerbebau)**

**Verkehrslasten: \_\_\_\_\_\_\_ kN/m² Flächenlast \_\_\_\_\_\_\_ kN Einzellast**

**Geplanter Belag: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (z.B. Fliesen)**

**Produkt:**

**ARDEX A 60 FLOW Schnelles Zement-Fließestrich-Bindemit- tel für die Anwendung im Mixmobil**

**Estrichsand Sieblinie A8 - C8 gemäß DIN 1045 Teil 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 31 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.11.2** |  | Verbundestrich - Schneller Zementfließestrich der Festigkeitsklasse CT-C40-F5 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Schneller Zementfließestrich im Verbund gemäß DIN 18560-3, einlagig, nach Herstellerangabe, in der Festigkeitsklasse CT-C40-F5** |  |

**Liefern und fachgerechtes Einbauen eines schwund- und spannungsarmen, hydraulisch schnell erhärtendem (ARDURAPID Plus Effekt) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) Zementfließestrich aus ternärem Schnellzement-Bindemittel in selbstverdichtender Konsistenz hergestellt in einem computergesteuerten Mixmobil (z.B. Transmix, Bremat) mit der Festigkeitsklasse CT-C40-F5 auf den in den Vorpositionen beschriebenen Untergrund. Der Einbau erfolgt frisch in frisch in die Haftschlämme (Haftschlämme in separater Position).**

**Der Estrich ist gemäß den Technischen Richtlinien und Rezeptur des Herstellers im Mixmobil als fließfähiger Estrich zu produzieren sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig nach den Anforderungen gemäß DIN 18202 Tab. 3, Zeile 3, mit erhöhter Ebenheit fachgerecht einzubauen. Leistung inklusive Schwabbeln.**

Richtrezeptur (Erstprüfung empfohlen):

**Die Rezeptur ist an der elektronisch gesteuerten Dosieranlage einzustellen:**

**• ARDEX A 60 FLOW Bindemittel 130 kg**

**• Estrichsand Sieblinie A8 - C8 gemäß DIN 1045 Teil 2: 500 kg**

**• Wasserzugabe entsprechend Sandfeuchte ca. 60 l**

**(Ausbreitmaß: 20-24cm)**

**Die** Verlegereife **ist erreicht:**

**• Fliesen und unempfindliche Natursteine im Dünn-, Mittel- und Dickbett**

**(unbeheizt ca. 4 Tag; beheizt ≤ 2,0 CM-%)**

**• Empfindliche Natursteine im Dünn-, Mittel- und Dickbett**

**(unbeheizt ca. 10-14 Tage bzw. ≤ 2,0 CM-%; beheizt ≤ 2,0 CM-%)**

**• Dampfdichte und Dampfbremsende Bodenbelage sowie Parkett**

**(unbeheizt ca. 10-14 Tage bzw. ≤ 2,0 CM-%; beheizt ≤ 1,8 CM-%) • Beschichtungen können frühstens nach 7 Tagen bzw. nach Angaben der Beschichtungsherstellern aufgebracht werden.**

**Schwindklasse (DIN 18560-1):** SW1 (schwindarm)

**Estrichnenndicke: \_\_\_\_\_ mm**

**Geplante Nutzung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (z.B. Gewerbebau)**

**Verkehrslasten: \_\_\_\_\_\_\_ kN/m² Flächenlast \_\_\_\_\_\_\_ kN Einzellast**

**Geplanter Belag: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (z.B. Fliesen)**

**Produkt:**

**ARDEX A 60 FLOW Schnelles Zement-Fließestrich-Bindemit- tel für die Anwendung im Mixmobil**

**Estrichsand Sieblinie A8 - C8 gemäß DIN 1045 Teil 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.11.3** |  | Estrich auf Trennlage - Schneller Zementfließestrich der Festigkeitsklasse CT-C40-F5 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 32 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Schneller Zementfließestrich auf Trennlage gemäß DIN 18560-4, einlagig, nach Herstellerangabe, in der Festigkeitsklasse CT-C40-F5** |  |

**Liefern und fachgerechtes Einbauen eines schwund- und spannungsarmen, hydraulisch schnell erhärtendem (ARDURAPID Plus Effekt) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) Zementfließestrich aus ternärem Schnellzement-Bindemittel in selbstverdichtender Konsistenz hergestellt in einem computergesteuerten Mixmobil (z.B. Transmix, Bremat) mit der Festigkeitsklasse CT-C40-F5 auf den in den Vorpositionen beschriebenen Untergrund.**

**Der Estrich ist gemäß den Technischen Richtlinien und Rezeptur des Herstellers im Mixmobil als fließfähiger Estrich zu produzieren sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig nach den Anforderungen gemäß DIN 18202 Tab. 3, Zeile 3, mit erhöhter Ebenheit fachgerecht einzubauen. Leistung inklusive Schwabbeln.**

Richtrezeptur (Erstprüfung empfohlen):

**Die Rezeptur ist an der elektronisch gesteuerten Dosieranlage einzustellen:**

**• ARDEX A 60 FLOW Bindemittel 130 kg**

**• Estrichsand Sieblinie A8 - C8 gemäß DIN 1045 Teil 2: 500 kg**

**• Wasserzugabe entsprechend Sandfeuchte ca. 60 l**

**(Ausbreitmaß: 20-24cm)**

**Die** Verlegereife **ist erreicht:**

**• Fliesen und unempfindliche Natursteine im Dünn-, Mittel- und Dickbett**

**(unbeheizt ca. 4 Tag; beheizt ≤ 2,0 CM-%)**

**• Empfindliche Natursteine im Dünn-, Mittel- und Dickbett**

**(unbeheizt ca. 10-14 Tage bzw. ≤ 2,0 CM-%; beheizt ≤ 2,0 CM-%)**

**• Dampfdichte und Dampfbremsende Bodenbelage sowie Parkett**

**(unbeheizt ca. 10-14 Tage bzw. ≤ 2,0 CM-%; beheizt ≤ 1,8 CM-%) • Beschichtungen können frühstens nach 7 Tagen bzw. nach Angaben der Beschichtungsherstellern aufgebracht werden.**

**Schwindklasse (DIN 18560-1):** SW1 (schwindarm)

**Estrichnenndicke: \_\_\_\_\_ mm**

**Geplante Nutzung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (z.B. Gewerbebau)**

**Verkehrslasten: \_\_\_\_\_\_\_ kN/m² Flächenlast \_\_\_\_\_\_\_ kN Einzellast**

**Geplanter Belag: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (z.B. Fliesen)**

**Produkt:**

**ARDEX A 60 FLOW Schnelles Zement-Fließestrich-Bindemit- tel für die Anwendung im Mixmobil**

**Estrichsand Sieblinie A8 - C8 gemäß DIN 1045 Teil 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2.11 Produkt A 60 FLOW** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 33 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.12** |  | Produkt EP 2000 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.12.1** |  | Herstellen einer dünnen Lastverteilungsschicht |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Herstellen eines schnell nutzbaren, lösemittel- und wasserfreien Epoxidharzestriches in dünnen Schichtdicken im Verbund (ab 15 mm), auf Trennlage sowie auf Dämmschicht (ab 25 mm) der Mindestgüte SR-C72-F20-B2,0 gemäß der DIN EN 13813. Sehr emissionsarm nach EMICODE EC 1 Plus. Nach 6 Stunden begehbar, nach 24 Stunden verlegereif mit allen Belägen. Zur Herstellung von Heizestrichen geeignet. In unterschiedlichen Schichtstärken im Gefälle einsetzbar.** |  |

**Estrichfugen sind gemäß Fugenplan und Vorgaben des Planers herzustellen. Epoxiestrich verdichten und mit einem Teller- oder/und Schwertglätter glatt abziehen.**

**Richtrezeptur (Erstprüfung empfohlen):**

**ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz 3,0 kg**

**ARDEX SPS Spezialsand 25,0 kg**

**Estrichnenndicke: \_\_\_\_\_ mm**

**Produkte:**

**ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SPS Spezialsand**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.12.2** |  | Herstellen eines Gefälleestrichs im privaten Duschbereich mit einem 2-K epoxidharzgebundenen Estrich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Herstellen eines schnell nutzbaren, lösemittel- und wasserfreien Epoxidharzestriches im Duschbereich auf Dämmung mit oder ohne Fußbodenheizung in dünnen Schichtdicken (Mindestschichtdicke auf Dämmlage bzw. über Heizrohr 25 mm) der Mindestgüte SR-C72-F20-B2,0 gemäß der DIN EN 13813. Sehr emissionsarm nach EMICODE EC 1 Plus. Nach 6 Stunden begehbar, nach 24 Stunden verlegereif mit allen Belägen. Verbundabdichtungsarbeiten werden direkt auf dem erhärteten Epoxidharzestrich ausgeführt und an die angrenzenden Abdichtungen angedichtet.** |  |

**Estrichfugen sind gemäß Fugenplan und Vorgaben des Planers herzustellen. Epoxiestrich verdichten und mit einem Teller- oder/und Schwertglätter glatt abziehen.**

**Produkte:**

**ARDEX EP 2000 EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 34 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

**ARDEX SPS Spezialsand**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2.12 Produkt EP 2000** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 35 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.13** |  | Produkt EP 2001 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.13.1** |  | Herstellen einer dünnen Lastverteilungsschicht |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Herstellen eines schnell nutzbaren, lösemittel- und wasserfreien Epoxidharzestriches in dünnen Schichtdicken im Verbund (ab 15 mm), auf Trennlage sowie auf Dämmschicht (ab 25 mm) der Mindestgüte SR-C72-F20-B2,0 gemäß der DIN EN 13813.** |  |

**Sehr emissionsarm nach EMICODE EC 1 Plus.**

**Nach 6 Stunden begehbar, nach 24 Stunden verlegereif mit allen Belägen.**

**Zur Herstellung von Heizestrichen geeignet.**

**In unterschiedlichen Schichtstärken im Gefälle einsetzbar.**

**Estrichfugen sind gemäß Fugenplan und Vorgaben des Planers herzustellen. Epoxiestrich verdichten und mit einem Teller- oder/und Schwertglätter glatt abziehen.**

**Richtrezeptur (Erstprüfung empfohlen):**

**ARDEX EP 2001 Standfestes Epoxidharz 3,0 kg**

**ARDEX SPS Spezialsand 25,0 kg**

**Estrichnenndicke: \_\_\_\_\_ mm**

**Produkte:**

**ARDEX EP 2001 Standfestes Epoxidharz**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SPS Spezialsand**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2.13 Produkt EP 2001** |  | **....................** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2 Produktgruppe 2 Estrichverlegung** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 36 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3** |  | Produktgruppe 3 Untergrundvorbereitung |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.1** |  | Produkt FB |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.1.1** |  | Haftbrücke an Estrichfanken aufbringen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern und vollsattes aufbringen einer 2-K Epoxidhaftbrücke an den freigelegten, stabilen und gereinigten Estrichflanken an die frisch in frisch mit dem Estrich angearbeitet wird.** |  |

**Produkt:**

**ARDEX FB Gießharz**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.1.2** |  | Risse kraftschlüssig verharzen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Risse, Arbeitsansatzfugen, vorhandene Sollbruchstellen und evtl. vorhandene Schwundrisse erweitern, lose Teile entfernen und ca. alle 20-25 cm quer zur Fuge bzw. zum Riss bis max. 2/3 der Estrichdicke einschneiden, mit Industriestaubsauger gründlich absaugen und mit hoch fließfähigen 2-Komponenten-Epoxidharz kraftschlüssig unter Einlegen von Wellenbindern schließen, frisches Epoxidharz an der Oberfläche bündig abziehen und mit Quarzsand der Körnung 0,3 bis 0,6 mm vollsatt abstreuen. Nach vollständiger Erhärtung des 2-K-Harzes überschüssigen nicht eingebundenen Quarzsand vollständig entfernen.** |  |

**Produkt:**

**ARDEX FB Gießharz**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX QS Quarzsand**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **3.1 Produkt FB** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 37 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Produkt Flexbone |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9.5** |  | Verbundentkopplung für höher belastete Flächen im Innenbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern und verlegen der Verbundentkopplung mit Dampfdruckausgleich für die Verlegung von Keramik- und Naturwerksteinbelägen, elastischen und textilen Belägen sowie Holz und losen Klick-Belägen auf rissgefährdeten und kritischen Untergründen sowie jungen und noch schwindenden Estrichen im Alt- und Neubau im Innenbereich.** |  |

**Mit oberseitiger Knochenstruktur für eine optimale Verkrallung des Klebers und einem Haftzugwert von mindestens 0,20 N/mm² und einem unterseitig aufkaschierten Verkrallungsvlies, das Horizontalverformungen im Untergrund von bis zu 1,3 mm neutralisieren kann.**

**Für den Einbau gelten die Herstellervorgaben im technischen Datenblatt, und es sind jeweils geeignete Kleber und Spachtelmassen aus dem Hersteller-Sortiment zu verwenden.**

**Mattendicke: 3 mm**

**Produkt:**

**ARDEX FLEXBONE Verbundentkopplungs- und Abdichtungsmatte oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9.6** |  | Verbundentkopplung als Verbundabdichtung für höher belastete Flächen im Innenbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern und verlegen der Verbundentkopplung als Verbundabdichtung für Nassräume der Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I, W2-I und W3-I ohne chemische Beanspruchung (gem. DIN 18534) entsprechend den Herstellervorgaben in Kombination mit den systembedingten Abdichtungskomponenten.** |  |

**Für die Verlegung von Keramik- und Naturwerksteinbelägen auf rissgefährdeten und kritischen Untergründen sowie jungen und noch schwindenden Estrichen im Alt- und Neubau im Innenbereich sind jeweils geeignete Systemkleber aus dem Hersteller-Sortiment zu verwenden. Beachten Sie bitte die Vorgaben im technischen Datenblatt.**

**Nach allgemein bauaufsichtlichem Prüfzeugnis der MPA Nordrhein-Westfalen.**

**Mit oberseitiger Knochenstruktur für eine optimale Verkrallung des Klebers und einem Haftzugwert von mindestens 0,20 N/mm² und einem unterseitig aufkaschierten Verkrallungsvlies, das Horizontal-Verformungen im Untergrund von bis zu 1,3mm neutralisieren kann.**

**(Nicht geeignet für Flächen in gewerblichen Küchen, Wäschereien, Brauereien, Produktionsbereichen und ähnlichen Bereichen, in denen chemisch belastetes Brauchwasser und/oder besonders belastetes Reinigungswasser anfällt.)**

**Mattendicke: 3 mm**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 38 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

**Produkt:**

**ARDEX FLEXBONE Verbundentkopplungs- und Abdichtungsmatte oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Produkt Flexbone** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 39 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.2** |  | Produkt P 4 READY |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.2.1** |  | Grundieren von saugenden und nicht saugenden Untergründen an Boden-, Wand- und Deckenflächen (Innen und Außen) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Grundieren von saugenden und nicht saugenden Untergründen (wie z.B. Fliesen- und Plattenbeläge, Terrazzo, PVC-Beläge, lackierte Holzdielen Zement- und Anhydritestriche, Betone, u.a. im Innen- und Außenbereich) mit sehr emissionsarmer (EMICODE EC 1), schnell-trocknender, lösemittelfreier, mit Quarzkorn gefüllter Grundierung auf Kunstharzdispersionsbasis, als Vorbehandlung für die nachfolgende Aufnahme von zementär- oder gipsgebundenen Spachtelmassen sowie Fliesenklebern.** |  |

**Auf saugfähigen Untergründen kann die Grundierung mit bis zu 10 Gewichts-% mit Wasser verdünnt werden.**

**bei dem Auftragen ist Pfützenbildung zu vermeiden.**

**Produkt:**

**ARDEX P 4 READY Gebrauchsfertige und schnelle Multifunktions-**

**grundierung**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **3.2 Produkt P 4 READY** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 40 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.3** |  | Produkt PU 5 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.3.1** |  | Risse kraftschlüssig verharzen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Risse, Arbeitsansatzfugen, vorhandene Sollbruchstellen und evtl. vorhandene Schwundrisse erweitern, lose Teile entfernen und ca. alle 20-25 cm quer zur Fuge bzw. zum Riss bis max. 2/3 der Estrichdicke einschneiden, mit Industriestaubsauger gründlich absaugen und mit 2-Komponenten-Polyurethanharz kraftschlüssig unter Einlegen der beiliegenden Wellenbindern schließen, frisches Harz an der Oberfläche bündig abziehen und mit Quarzsand der Körnung 0,3 bis 0,6 mm vollsatt abstreuen. Nach vollständiger Erhärtung des 2-K-Harzes überschüssigen nicht eingebundenen Quarzsand vollständig entfernen.** |  |

**Produkt:**

**ARDEX PU 5 Schnellreperaturharz**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX QS Quarzsand**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **3.3 Produkt PU 5** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 41 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.5** |  | Produkt P 10 SR |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.5.1** |  | Risse kraftschlüssig verharzen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Risse, Arbeitsansatzfugen, vorhandene Sollbruchstellen und evtl. vorhandene Schwundrisse erweitern, lose Teile entfernen und ca. alle 20-25 cm quer zur Fuge bzw. zum Riss bis max. 2/3 der Estrichdicke einschneiden, mit Industriestaubsauger gründlich absaugen und mit schnell erhärtenden und belastbaren, geruchsneutralen, niedrigviskosen, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1) 2-Komponenten-Silikatharz kraftschlüssig unter Einlegen der beiliegenden Wellenbindern schließen, frisches Silikatarz an der Oberfläche bündig abziehen und mit Quarzsand der Körnung 0,3 bis 0,6 mm vollsatt abstreuen. Nach vollständiger Erhärtung des 2-K-Harzes überschüssigen nicht eingebundenen Quarzsand vollständig entfernen.** |  |

**Produkt:**

**ARDEX P 10 SR 2-K Schnellreparaturharz**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX QS Quarzsand**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | **m** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **3.5 Produkt P 10 SR** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 42 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.6** |  | Produkt TP 10 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.6.1** |  | Randstreifen für Ausgleichsspachtelung liefern und einbauen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern und einbauen eines einseitig selbstklebenden 5 x 50 mm Rechteckstreifen aus Schaumstoff zur Anbringung an der Wand. Wirkt als Dämmsteifen zur Verhinderung von Randeinspannungen und Schallbrücken zwischen Boden und Wand bei Spachtel- und Ausgleichsarbeiten mit selbstverlaufenden und standfesten Spachtelmassen sowie bei der Verlegung von Fliesen und Platten.** |  |

**Produkt:**

**ARDEX TP 10 Randdämmstreifen, innen und außen**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **3.6 Produkt TP 10** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 43 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.7** |  | Produkt P 21 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.7.1** |  | Abspachteln, Ausgleichen und Grundieren von dichten und saugenden Bodenflächen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Abspachteln, Ausgleichen und Grundieren von dichten und saugenden Bodenflächen (wie z.B. alte Fliesen- und Plattenbeläge, Estriche, u.a.) mit sehr emissionsarmer (EMICODE EC 1 Plus), schnell-trocknender und überarbeitbarer, zweikomponentiger, lösemittelfreier, spachtelfähiger und füllender Grundierung, als Vorbehandlung für die nachfolgende Aufnahme von zementär- oder gipsgebundenen Spachtelmassen sowie Fliesenklebern. Vor den Folgearbeiten ist die Grundierung vollständig trocknen zu lassen.** |  |

**Produkt:**

**ARDEX P 21 Füllende Grundierung**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.7.2** |  | Abspachteln, Ausgleichen und Grundieren von Holzuntergründen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Abspachteln, Ausgleichen und Grundieren von Holzuntergründen mit sehr emissionsarmer (EMICODE EC 1 Plus), schnell-trocknender und überarbeitbarer, zweikomponentiger, lösemittelfreier, spachtelfähiger und füllender Grundierung in Kombination mit einem stabilen Armierungsgewebe. Vor den Folgearbeiten ist die Grundierung vollständig trocknen zu lassen.** |  |

**Produkt:**

**ARDEX P 21 Füllende Grundierung**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX BU-R Armierungsgewebe**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.7.3** |  | Zulage - Faserarmierung für füllende Grundierung |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Zulage zur vorher genannten Position für die Vergütung der füllenden Grundierung mit hochleistungs Glasfasern zur Steigerung der Zug- und Biegezugfestigkeit.** |  |

**Produkt:**

**ARDEX AR Glasfaser Armierungsfaser**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **3.7 Produkt P 21** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 44 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.8** |  | Produkt PU 30 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.8.1** |  | Grundieren mit 1K-PU Grundierung |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Grundieren von saugenden und dichten Untergründen mit einer einkomponentigen, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 PLUS), wasser- und lösemittelfreien, niedrig viskosen, schnell trocknenden 1K-Polyurethanharz Grundierung.** |  |

**Dabei ist Pfützenbildung zu vermeiden.**

**Nach dem Auftrag wird die Grundierung im frischem Zustand vollsatt mit Quarzsand abgestreut, oder nach vor der Überarbeitung mit Spachtelmasse, Abdichtung oder Flliesenbelag mit passender gefüllter Grundierung grundiert um eine Haftung herzustellen.**

**Inkl. abkehren und absaugen des überschüssigen, nicht eingebundene Quarzsand.**

**Vor den Folgearbeiten ist die Absperrung vollständig trocknen zu lassen.**

**Produkt:**

**ARDEX PU 30 1K-PU Grundierung**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX QS Quarzsand**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.8.2** |  | Absperren des vorbereiteten Bodenfläche vor aufsteigender Restfeuchte bis max. 4 CM-Prozent |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern und fachgerechtes zweimaliges Auftragen einer einkomponentigen, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1), wasser- und lösemittelfreien, niedrig viskosen, schnell trocknenden 1K-Polyurethanharz Grundierung auf die in den Vorpositionen beschriebenen Bodenfläche. Jeder Auftrag ist mit mindestens 150 g/m² im Kreuzgang auszuführen. Dabei ist Pfützenbildung zu vermeiden. Der zweite Auftrag ist frühstens 60 Minuten nach dem ersten auszuführen und im frischem Zustand vollsatt mit Quarzsand abzustreuen. Vor den Folgearbeiten ist die Absperrung vollständig trocknen zu lassen.** |  |

**Inkl. abkehren und absaugen des überschüssigen, nicht eingebundene Quarzsand.**

**Produkt:**

**ARDEX PU 30 1K-PU Grundierung**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX QS Quarzsand**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **3.8 Produkt PU 30** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 45 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.9** |  | Produkt DS 30 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.9.1** |  | Entkopplungsplatten verkleben mit SMP-Klebstoff |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Verkleben der Entkopplungsplatten auf dem in den Vorpositionen vorbereiteten Untergrund mit lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff mit schnellem Festigkeitsaufbau.** |  |

**Für die Verarbeitung sind die Angaben in den Technischen Datenblättern zu beachten.**

**Produkt:**

**ARDEX DS 30 Entkopplungsplatte**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX AF 460 Fertigparkettkleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX AF 480 Festelastischer Parkettkleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.9.2** |  | Entkopplungsplatten verkleben mit Fliesenkleber |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Verkleben der Entkopplungsplatten auf dem in den Vorpositionen vorbereiteten Untergrund mit einem hydraulisch schnell erhärtenden, schnell trocknenden (ARDURAPID Effekt), faserverstärkten, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), kunststoffvergüteten, hochergiebigen und flexiblem Dünn- und Mittelbettmörtel mit vollständiger kristalliner Wasserbindung.** |  |

**Für die Verarbeitung sind die Angaben in den Technischen Datenblättern zu beachten.**

**Produkt:**

**ARDEX DS 30 Entkopplungsplatte**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S 28 NEU MICROTEC Großformatkleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.9.3** |  | Entkopplungsplatten verkleben mit 2K-PU Klebstoff |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Verkleben der Entkopplungsplatten auf dem in den Vorpositionen vorbereiteten Untergrund mit sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), lösemittel- und wasserfreien (GISCODE - RU 1) 2-K-Polyurethanklebstoff mit hoher Schubfestigkeit.** |  |

**Für die Verarbeitung sind die Angaben in den Technischen Datenblättern zu beachten.**

**Produkt:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 46 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

**ARDEX DS 30 Entkopplungsplatte**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**Produkt:**

**ARDEX AF 490 2K-PU Parkettkleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **3.9 Produkt DS 30** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 47 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.10** |  | Produkt DS 40 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.10.1** |  | Trittschalldämm- und Entkopplungsplatten verkleben mit Fliesenkleber |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Verkleben der Trittschalldämm- und Entkopplungsplatten auf den in den Vorpositionen vorbereiteten Untergrund mit einem hydraulisch erhärtendem, faserverstärktem, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), kunststoffvergütetem und flexiblem Dünnbettmörtel mir fließfähigen Eigenschaften mit standfesten Mörtelstegen.** |  |

**Für die Verarbeitung sind die Angaben in den Technischen Datenblättern zu beachten.**

**Produkt:**

**ARDEX DS 40 Trittschalldämm- und Entkopplungsplatte**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber Boden**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX X 78 S MICROTEC Flexkleber Boden, schnell oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **3.10 Produkt DS 40** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 48 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.11** |  | Produkt P 45 READY |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.11.1** |  | Grundieren von saugenden und nicht saugenden Untergründen an Boden-, Wand- und Deckenflächen (Innen und Außen) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Grundieren von saugenden Untergründen zur anschließenden Parkettverlegung mit einer sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 PLUS), lösemittelfreien, niedrig viskosen, schnell trocknenden einkomponentigen Polyurethanharz Grundierung.** |  |

**Dabei ist Pfützenbildung zu vermeiden.**

**Vor den Folgearbeiten ist die Grundierung vollständig trocknen zu lassen.**

**Produkt:**

ARDEX P 45 READY **Gebrauchsfertiger Dispersopnsvorstrich für**

**die Parkettverlegung**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **3.11 Produkt P 45 READY** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 49 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.12** |  | Produkt TP 50 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.12.1** |  | Randstreifen für Ausgleichsspachtelung liefern und einbauen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern und einbauen eines unverrottbaren 5 x 50 mm Randdämmstreifen aus Polyethylenschaum mit selbstklebenden Klebefuß zur Verhinderung von Randeinspannungen sowie Schallbrücken zwischen Boden und Wand bei Spachtel- und Ausgleichsarbeiten mit selbstverlaufenden und standfesten Spachtelmassen.** |  |

**Produkt:**

**ARDEX TP 50 Randdämmstreifen, innen und außen**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **3.12 Produkt TP 50** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 50 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.13** |  | Produkt P 51 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.13.1** |  | Grundieren von Wand- und Bodenflächen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Aufbringen einer schnell-trocknenden Grundierung auf Kunstharzdispersionsbasis auf saugfähigen Untergründen (wie z.B. CT- und CA-Estriche, Betone, Putze, Mauerwerk, Trockenbaustoffe u. a.) im geeignetem Mischungsverhältnis, mit Wasser verdünnt, als Vorbehandlung für die nachfolgende Aufnahme von zementär oder gipsgebundenen Spachtelmassen sowie Dünnbettmörtel- bzw. Verbundabdichtungssystemen. Dabei ist Pfützenbildung zu vermeiden. Vor den Folgearbeiten ist die Grundierung vollständig trocknen zu lassen.** |  |

**Produkt:**

**ARDEX P 51 Grundierkonzentrat**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **3.13 Produkt P 51** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 51 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.14** |  | Produkt P 51 READY |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.14.1** |  | Grundieren von Wand- und Bodenflächen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Aufbringen einer schnell-trocknenden und Lösemittel-freien Kunstharzdispersions-Grundierung auf saugfähigen Untergründen (wie z.B. Zement- und Anhydritestrichen, Betonen, Putzen, Mauerwerk, Trockenbaustoffen u.a.) als Vorbehandlung für die nachfolgende Aufnahme von zementär oder gipsgebundenen Spachtelmassen sowie Dünnbettmörtel- bzw. Verbundabdichtungssystemen.** |  |

**Hemmt das Saugverhalten des Untergrundes.**

**Dabei ist Pfützenbildung zu vermeiden. Vor den Folgearbeiten ist die Grundierung vollständig trocknen zu lassen.**

**Produkt:**

**ARDEX P 51 READY Gebrauchsfertige Grundierung**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **3.14 Produkt P 51 READY** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 52 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.15** |  | Produkt P 52 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.15.1** |  | Grundieren von Wand- und Bodenflächen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Aufbringen einer schnell-trocknenden und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Grundierung auf Kunstharzdispersionsbasis auf saugfähigen Untergründen (wie z.B. CT- und CA-Estriche, Betone, Putze, Mauerwerk, Trockenbaustoffe u. a.) im geeignetem Mischungsverhältnis, mit Wasser verdünnt, als Vorbehandlung für die nachfolgende Aufnahme von zementär oder gipsgebundenen Spachtelmassen sowie Dünnbettmörtel- bzw. Verbundabdichtungssystemen. Dabei ist Pfützenbildung zu vermeiden. Vor den Folgearbeiten ist die Grundierung vollständig trocknen zu lassen.** |  |

**Produkt:**

**ARDEX P 52 Grundierkonzentrat**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **3.15 Produkt P 52** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 53 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.16** |  | Produkt P 52 READY |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.16.1** |  | Grundieren von Wand- und Bodenflächen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Aufbringen einer schnell-trocknenden, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) und Lösemittel-freien Kunstharzdispersions-Grundierung auf saugfähigen Untergründen (wie z.B. CT- und CA-Estriche, Betone, Putze, Mauerwerk, Trockenbaustoffe u. a.) als Vorbehandlung für die nachfolgende Aufnahme von zementär oder gipsgebundenen Spachtelmassen sowie Dünnbettmörtel- bzw. Verbundabdichtungssystemen.** |  |

**Hemmt das Saugverhalten des Untergrundes.**

**Dabei ist Pfützenbildung zu vermeiden. Vor den Folgearbeiten ist die Grundierung vollständig trocknen zu lassen.**

**Produkt:**

**ARDEX P 52 READY Gebrauchsfertige Grundierung**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **3.16 Produkt P 52 READY** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 54 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.17** |  | Produkt P 82 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.17.1** |  | Grundieren des vorbereiteten Gussasphaltestrichs |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Aufbringen einer lösemittelfreien, reaktiven und haftaktiven Zweikomponenten-Kunstharzdispersion auf dem alten und vorbereiteten Gussasphaltestrich. Dabei ist Pfützenbildung zu vermeiden.** |  |

**Vor den Folgearbeiten ist die Grundierung vollständig trocknen zu lassen.**

**Produkt:**

**ARDEX P 82 Kunstharz-Voranstrich**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.17.2** |  | Grundieren des vorbereiteten Holzuntergrundes |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Aufbringen einer lösemittelfreien, reaktiven und haftaktiven Zweikomponenten-Kunstharzdispersion auf glatten und dichten Untergründen (wie z.B. alten Gussasphaltböden, Spanplatten, Kunststoffbeschichtungen) zur Aufnahme von Spachtelmassen und Dünnbettmörtel. Dabei ist Pfützenbildung zu vermeiden. Vor den Folgearbeiten ist die Grundierung vollständig trocknen zu lassen.** |  |

**Produkt:**

**ARDEX P 82 Kunstharz-Voranstrich**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **3.17 Produkt P 82** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 55 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.18** |  | Produkt EP 2000 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.18.1** |  | Grundieren der vorbereiteten Bodenfläche |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Aufbringen einer sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), lösemittelfreien, niedrig viskosen, wasserfesten, frost- und witterungsbeständigen Epoxidharzgrundierung auf die vorbereitete Bodenfläche. Dabei ist Pfützenbildung zu vermeiden. Im frischen Zustand ist die Grundierung vollsatt mit Quarzsand abzustreuen. Vor den Folgearbeiten ist die Grundierung vollständig trocknen zu lassen.** |  |

**Inkl. abkehren und absaugen des überschüssigen, nicht eingebundene Quarzsand.**

**Produkt:**

**ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX QS Quarzsand**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.18.2** |  | Grundieren von Wand- und Bodenflächen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Aufbringen einer sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), lösemittelfreien, niedrig viskosen, wasserfesten, frost- und witterungsbeständigen Epoxidharzgrundierung auf die vorbereitete Bodenfläche. Dabei ist Pfützenbildung zu vermeiden.** |  |

**Zur Haftvermittlung für die Aufnahme folgender Arbeitsgänge wird die Epoxidharzgrundierung mit gefüllter Grundierung auf Dispersionsbasis überarbeitet. Vor den Folgearbeiten ist die Grundierung vollständig trocknen zu lassen.**

**Produkt:**

**ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX P4 READY Gebrauchsfertige und schnelle Multifunktions**

**grundierung**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.18.3** |  | Epoxidharz gebundene Haftbrücke aufbringen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern und Einbauen einer sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), lösemittelfreien, niedrig viskosen, wasserfesten, frost- und witterungsbeständigen Epoxidharz-Haftbrücke auf die vorbereitete Bodenfläche. Dabei ist Pfützenbildung zu vermeiden. Die Haftschlämme auf den vorbereiteten Untergrund (frei von Schmutz, Staub und anderen Trennmitteln; evtl. vorhandene Risse mit geeigneten Produkten kraftschlüssig verharzen) mittels geeigneter Kurzflorrolle aufbringen.** |  |

**Anschließend wird der Zementverbundestrich frisch in frisch eingebaut.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 56 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

**Produkt:**

**ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.18.4** |  | Absperren des vorbereiteten Bodenfläche vor aufsteigender Restfeuchte bis max. 8 CM-Prozent |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern und fachgerechtes zweimaliges Auftragen einer sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), lösemittelfreien, niedrig viskosen, wasserfesten, frost- und witterungsbeständigen Epoxidharzgrundierung auf die in den Vorpositionen beschriebenen Bodenfläche. Jeder Auftrag ist mit mindestens 300 g/m² im kreuzgang auszuführen. Dabei ist Pfützenbildung zu vermeiden. Der zweite Auftrag ist frühstens 8 Stunden nach dem ersten auszuführen und im frischen Zustand vollsatt mit Quarzsand abzustreuen. Vor den Folgearbeiten ist die Absperrung vollständig trocknen zu lassen.** |  |

**Inkl. abkehren und absaugen des überschüssigen, nicht eingebundene Quarzsand.**

**Produkt:**

**ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX QS Quarzsand**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.18.5** |  | Haftbrücke auf Metallflanschen der Rinnen und Abläufe herstellen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Reinigen der Metallflansche von Fetten und sonstigen Trennmitteln.** |  |

**Aufbringen des sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), lösemittelfreien, niedrig viskosen, wasserfesten, frost- und witterungsbeständigen Epoxidharzes auf die vorbereiteten Flansche. Im frischen Zustand vollsatt mit Quarzsand abstreuen. Vor den Folgearbeiten ist die Grundierung vollständig trocknen zu lassen.**

**Inkl. abkehren und absaugen des überschüssigen, nicht eingebundene Quarzsand.**

**Produkt:**

**ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX QS Quarzsand**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.18.6** |  | Einschnitt an Rinnen, Winkeln, etc. |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 57 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Estrich an Stahlwinkel der Grube sowie an Tor und Tür mit geeignetem Gerät ca. 20-30 mm einschneiden (Schrägschnitt) und Keil ausbrechen und entsorgen.** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.18.7** |  | Verguss Epoximörtel |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Estrichausschnitte / Keilausschnitte an Rinne / Schiene / Winkel, etc. säubern und mit einem emissionsarmen Epoxidharzmörtel ausgießen, einschließlich evtl. Nachgießen und absanden mit Quarzsand.** |  |

**Die Anforderungen der Qualitätsstufe 4 nach DGNB ENV1.2 sind zu beachten.**

**Produkte:**

**ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX QS Quarzsand**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.18.8** |  | Kapillarbrechender Verguss der Einbauteile und Aussparungen (Boden) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Kapillarbrechenden Verguss herstellen durch Verfüllen der Aussparung mit einem Mörtel aus einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus R), lösemittelfreien, niedrig viskosen, wasserfesten Epoxidharz und feuergetrocknetem Quarzsand im Mischungsverhältnis 1 : 2.** |  |

**Die Oberfläche des Vergusses absanden.**

**Produkt:**

**ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX QS Quarzsand**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  |  |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.18.9** |  | Risse kraftschlüssig verharzen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Risse, Arbeitsansatzfugen, vorhandene Sollbruchstellen und evtl. vorhandene Schwundrisse erweitern, lose Teile entfernen und ca. alle 20-25 cm quer zur Fuge bzw. zum Riss bis max. 2/3 der Estrichdicke einschneiden, mit Industriestaubsauger gründlich absaugen und mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), lösemittelfreien und hoch fließfähigen 2-Komponenten Epoxidharz kraftschlüssig unter Einlegen von Wellenbindern schließen. Frisches Epoxidharz an der Oberfläche bündig abziehen und mit Quarzsand der Körnung 0,3 bis 0,6 mm vollsatt abstreuen. Nach vollständiger Erhärtung des 2-K-Harzes überschüssigen nicht eingebundenen Quarzsand vollständig entfernen.** |  |

**Produkt:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 58 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

**ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX QS Quarzsand**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **3.18 Produkt EP 2000** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 59 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.19** |  | Produkt EP 2001 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.19.1** |  | Grundieren von vorbereiteten Boden- und Wandflächen (Abgesandet) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Aufbringen eines standfesten, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), lösemittelfreien, wasserfesten, frost- und witterungsbeständigen Epoxidharz auf die vorbereitete Boden- und Wandfläche.** |  |

**Im frischen Zustand ist die Grundierung vollsatt mit Quarzsand abzustreuen. Vor den Folgearbeiten ist die Grundierung vollständig trocknen zu lassen.**

**Inkl. abkehren und absaugen des überschüssigen, nicht eingebundene Quarzsand.**

**Produkt:**

**ARDEX EP 2001 Standfestes Epoxidharz**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX QS Quarzsand**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.19.2** |  | Grundieren von vorbereiteten Boden- und Wandflächen (P4 READY) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Aufbringen eines standfesten, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 PLUS), lösemittelfreien, wasserfesten, frost- und witterungsbeständigen Epoxidharz auf die vorbereitete Boden- und Wandfläche.** |  |

**Zur Haftvermittlung für die Aufnahme folgender Arbeitsgänge wird die Epoxidharzgrundierung mit gefüllter Grundierung auf Dispersionsbasis überarbeitet. Vor den Folgearbeiten ist die Grundierung vollständig trocknen zu lassen.**

**Produkt:**

**ARDEX EP 2001 Standfestes Epoxidharz**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX P4 READY Gebrauchsfertige und schnelle Multifunktions**

**grundierung**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.19.3** |  | Absperren des vorbereiteten Bodenfläche vor aufsteigender Restfeuchte bis max. 8 CM-Prozent |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern und fachgerechtes zweimaliges Auftragen eines standfesten, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), lösemittelfreien, wasserfesten, frost- und witterungsbeständigen Epoxidharzes auf die in den Vorpositionen beschriebenen Bodenfläche. Jeder Auftrag ist mit mindestens 300 g/m² im kreuzgang auszuführen. Der zweite Auftrag ist frühstens 6 und spätestens nach 48 Stunden nach dem ersten auszuführen und im frischen Zustand vollsatt mit Quarzsand abzustreuen.** |  |

**Vor den Folgearbeiten ist die Absperrung vollständig trocknen zu lassen.**

**Inkl. abkehren und absaugen des überschüssigen, nicht eingebundene Quarz**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 60 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

**sand.**

**Produkt:**

**ARDEX EP 2001 Standfestes Epoxidharz**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX QS Quarzsand**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.19.4** |  | Haftbrücke auf Metallflanschen der Rinnen und Abläufe herstellen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Reinigen der Metallflansche von Fetten und sonstigen Trennmitteln.** |  |

**Aufbringen des standfesten, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), lösemittelfreien, wasserfesten, frost- und witterungsbeständigen Epoxidharzes auf die vorbereiteten Flansche. Im frischen Zustand vollsatt mit Quarzsand abstreuen. Vor den Folgearbeiten ist die Grundierung vollständig trocknen zu lassen.**

**Inkl. abkehren und absaugen des überschüssigen, nicht eingebundene Quarzsand.**

**Produkt:**

**ARDEX EP 2001 Standfestes Epoxidharz**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX QS Quarzsand**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **3.19 Produkt EP 2001** |  | **....................** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **3 Produktgruppe 3 Untergrundvorbereitung** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 61 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4** |  | Produktgruppe 4 Bodenspachtelmassen |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.1** |  | Produkt FIX |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.1.1** |  | Oberflächenbündiges Schließen der Fugen des vorhandenen Fliesenbelags |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Oberflächenbündiges Abkratzen und Schließen der Fugen des vorhandenen Fliesenbelages mit einem hydraulisch schnell erhärtenden, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), auf Null ausziehbaren, schnell trocknenden und kunststoffvergüteten Reperaturspachtel mit vollständiger kristalliner Wasserbindung (ARDURAPID-Effekt).** |  |

**Produkt:**

**ARDEX FIX Blitzspachtel**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.1.2** |  | Schließen der Fugen des vorhandenen Holzuntergrundes |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Schließen der Fugen des vorhandenen Holzuntergrundes mit einem hydraulisch schnell erhärtenden, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) auf Null ausziehbaren, schnell trocknenden und kunststoffvergüteten Reperaturspachtel mit vollständiger kristalliner Wasserbindung (ARDURAPID-Effekt).** |  |

**Produkt:**

**ARDEX FIX Blitzspachtel**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **4.1 Produkt FIX** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 62 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.2** |  | Produkt K 15 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.2.1** |  | Glätt- und Nivellierspachtelung zur Aufnahme von textilen und elastischen Bodenbelägen, Fliesen und Platten sowie Parkett, Innen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Herstellen einer glatten, ebenen und tragfesten, gleichmäßig saugfähigen Nivellierspachtelung auf Zement-, Gussasphalt- und Calciumsulfatestrichen, Betonsohlen und Rohbetondecken sowie anderen Untergründen zur Aufnahme von textilen und elastischen Bodenbelägen, Fliesen und Platten sowie Parkett und als Nutzschicht in Kellern und auf Dachböden mit spannungsarmer, selbstglättender, rissefreier, schnell erhärtender und in allen Schichtdicken am nächsten Tag trockener (ARDURAPID Effekt), schnell begehbarer, staubreduzierter, emissionsarmer (EMICODE EC 1), kunststoffvergüteter und pumpfähiger zementärer Spachtelmasse. Dazu wird die Spachtelmasse in der gewünschten Schichtdicke zwischen 1,5 – 10 mm (mit Quarzsand bis 20 mm streckbar) in Rakeltechnik auf dem Untergrund aufgebracht und geglättet.** |  |

**Produkt:**

**ARDEX K 15 DR Glätt- und Ausgleichsmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **4.2 Produkt K 15** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 63 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.3** |  | Produkt K 22 F |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.3.1** |  | Glätt- und Nivellierspachtelung zur Aufnahme von textilen und elastischen Bodenbelägen, Fliesen und Platten sowie Parkett, Innen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Herstellen einer glatten, ebenen und tragfesten, gleichmäßig saugfähigen Nivellierspachtelung auf Zement-, Gussasphalt- und Calciumsulfatestrichen, Betonsohlen und Rohbetondecken sowie anderen Untergründen zur Aufnahme von textilen, Kautschukbelägen, Linoleum, PVC- und CV-Belägen sowie Parkett mit hochleistungsfaserverstärkter, spannungsfreier, selbstglättender, rissefreier, schnell erhärtender, schnell begehbarer, emissionsarmer (EMICODE EC 1), kunststoffvergüteter und pumpfähiger Calciumsulfat-Spachtelmasse. Dazu wird die Spachtelmasse in der gewünschten Schichtdicke zwischen 1,5 – 30 mm (mit Sand bis 50 mm streckbar) in Rakeltechnik auf dem Untergrund aufgebracht und geglättet.** |  |

**Produkt:**

**ARDEX K 22 F Calciumsulfat-Spachtelmasse, faserarmiert**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **4.3 Produkt K 22 F** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 64 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.5** |  | Produkt K 36 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.5.1** |  | Ausgleichsspachtelung zur Verbesserung der Ebenheit zur Verlegung großformatiger Fliesen und Platten |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Herstellen einer glatten, ebenen und tragfesten Ausgleichsspachtelung nach den erhöhten Ebenheitstoleranzen des ZDB-Merkblattes „Großformatige keramische Fliesen und Platten“ sowie der DIN 18202 mit spannungsarmer, selbst nivellierender, schnell begehbarer, emissionsarmer (EMICODE EC 1), kunststoffvergüteter und pumpfähiger zementärer Spachtelmasse (CT-C20-F6). Dazu wird die Spachtelmasse in der gewünschten Schichtdicke zwischen 3 – 30 mm in Rakeltechnik auf den vorbereiteten und sauberen Untergrund aufgebracht und geglättet. Die Spachtelmasse ist anschließend mit Fliesen zu belegen.** |  |

**Produkt:**

**ARDEX K 36 NEU Ausgleichsmasse, innen und außen**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **4.5 Produkt K 36** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 65 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.6** |  | Produkt K 39 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.6.1** |  | Zementgebundene Nivellierspachtelung zur Aufnahme von elastischen und textilen Bodenbelägen, Fliese- und Plattenbelägen sowie Parkett |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Herstellen einer glatten, ebenen und tragfesten Verlegefläche zur Aufnahme von elastischen und textilen Bodenbelägen, Fliesen- und Plattenbelägen sowie Parkett mit spannungsarmer, selbst nivellierender, rissfreier, stuhlrollenfester, sehr emissionsarmer (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel), kunststoffvergüteter und pumpfähiger zementärer Spachtelmasse (CT-C35-F7 nach DIN EN 13813) mit langer Verlaufszeit.** |  |

**Dazu wird die Spachtelmasse in der gewünschten Schichtdicke zwischen 2 und 10 mm in Rakeltechnik auf den Untergrund aufgebracht und entlüftet.**

**Begehbarkeit nach ca. 2 – 3 Stunden.**

**Verlegereif nach ca. 1 Tag für Schichtdicken bis 5 mm. 2 Tage für Schichtdicken bis 10 mm.**

**Produkt:**

**ARDEX K 39 Reaktivierbare Bodenspachtelmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **4.6 Produkt K 39** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 66 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.7** |  | Produkt K 40 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.7.1** |  | Zementgebundene Nivellierspachtelung |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Herstellen einer extrem glatten und ebenen Verlegefläche zur Aufnahme von textilen und elastischen Bodenbelägen, Fliesen und Platten sowie Parkett mit zementärer Premium Bodenspachtelmasse.** |  |

**+ spannungsarm**

**+ sehr gut verlaufend**

**+ rissefrei**

**+ pumpfähig**

**+ schnell Verlegereif (ARDURAPID Effekt)**

**+ schnell begehbarer (2-3 Stunden)**

**+ sehr emissionsarmer (Blauer Engel & EMICODE EC 1 Plus)**

**Dazu wird die Spachtelmasse in der gewünschten Schichtdicke zwischen 1 – 20 mm (mit Sand bis 30 mm streckbar) in Rakeltechnik auf dem Untergrund aufgebracht und geglättet.**

**Produkt:**

**ARDEX K 40 Premium Bodenspachtelmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **4.7 Produkt K 40** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 67 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.8** |  | Produkt A 45 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.8.1** |  | Füllen und Ausbessern von Löchern, Ausbrüchen und Vertiefungen im Innenbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Füllen und Ausbessern von Löchern, Ausbrüchen und Vertiefungen im Innenbereich, Wand und Boden, zur Aufnahme von elastischen und textilen Bodenbelägen, Fliesen- und Plattenbelägen sowie Parkett mit schnell verlegereifen, hydraulisch schnell erhärtenden und schnell trocknenden (ARDURAPID Effekt), filz- und glättbaren, rissfreien und stuhlrollenfesten, kunststoffvergüteten, zementgebundenen standfesten Mörtel (CT-C40-F7 nach DIN EN 13813). Um kraftschlüssige Verbindungen zu den Altuntergründen herzustellen ist der Untergrund zu reinigen und mit geeigneten Haftbrücken im System vorzubehandeln.** |  |

**Begehbar und Verlegereif für alle Beläge nach ca. 60 Minuten.**

**Produkt:**

**ARDEX A 45 Standfeste Füllmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **4.8 Produkt A 45** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 68 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.9** |  | Produkt A 45 FEIN |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.9.1** |  | Füllen und Ausbessern von Löchern, Ausbrüchen und Vertiefungen im Innenbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Füllen und Ausbessern von Löchern, Ausbrüchen und Vertiefungen zur Aufnahme von elastischen und textilen Bodenbelägen, Fliesen- und Plattenbelägen sowie Parkett mit schnell verlegereifem, hydraulisch schnell erhärtendem und schnell trocknenden (ARDURAPID Effekt), auf Null ausziehbarem, filz- und glättbaren, rissfreiem und stuhlrollenfestem, feinen zementgebundenem standfestem Mörtel (CT-C35-F6 nach DIN EN 13813).** |  |

**Begehbar und Verlegereif für alle Beläge nach ca. 60 Minuten.**

**Produkt:**

**ARDEX A 45 FEIN Standfeste Spachtelmasse, fein**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.9.2** |  | Feine Finish-Spachtelung auf verschiedenen Untergründen im Innenbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Feine Finish-Spachtelung zur Aufnahme von elastischen und textilen Bodenbelägen, Fliesen- und Plattenbelägen sowie Parkett mit schnell verlegereifem, hydraulisch schnell erhärtendem und schnell trocknenden (ARDURAPID Effekt), auf Null ausziehbarem, filz- und glättbaren, rissfreiem und stuhlrollenfestem, feinen zementgebundenem standfestem Mörtel (CT-C35-F6 nach DIN EN 13813).** |  |

**Begehbar und Verlegereif für alle Beläge nach ca. 60 Minuten.**

**Produkt:**

**ARDEX A 45 FEIN Standfeste Spachtelmasse, fein**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **4.9 Produkt A 45 FEIN** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 69 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.10** |  | Produkt A 46 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.10.1** |  | Füllen und Ausbessern von Löchern, Ausbrüchen und Vertiefungen im Außen- und Innenbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Füllen und Ausbessern von Löchern, Ausbrüchen und Vertiefungen bis 30 mm im Außen- und Innenbereich, Wand und Boden, zur Aufnahme von Fliesen- und Plattenbelägen, Anstrichen und Beschichtungen sowie Abdichtungen mit hydraulisch schnell erhärtendem und schnell trocknendem (ARDURAPID Plus Effekt), filz- und glättbarem, rissfreien und stuhlrollenfestem, kunststoffvergütetem, zementgebundenem standfestem Mörtel (CT-C20-F5 nach DIN EN 13813). Um kraftschlüssige Verbindungen zu den Altuntergründen herzustellen ist der Untergrund zu reinigen und mit geeigneten Haftbrücken im System vorzubehandeln.** |  |

**Zur Verwendung unter Beschichtungen und Anstrichen bei denen Haftzugfestigkeiten des Untergrundes von 1,5 N/mm² gefordert werden, ist die standfeste Spachtelmasse in 1:1 mit Wasser verdünnter ARDEX E 100 Wittener Baudispersion anzumischen.**

**Begehbarkeit nach ca. 2 - 3 Stunden.**

**Verlegereif nach ca. 1 Tag für feuchtigkeitsunempfindliche Beläge**

**Anstriche und Beschichtungen nach Trocknung:**

**Schichtdicken bis 5 mm ca. 2 Tage**

**Schichtdicken bis 10 mm ca. 5 Tage**

**Schichtdicken bis 20 mm ca. 7 Tage**

**Schichtdicken bis 30 mm ca. 10 Tage**

**Produkt:**

**ARDEX A 46 Standfester Außenspachtel**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX E 100 Wittener Baudispersion**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.10.2** |  | Gefälle- und Ausgleichsspachtelung und großformatigen Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Herstellen des erforderlichen Gefälles im Verbund z.B. im Bereich der bodengleichen Dusche bzw. Schließen von allgemeinen Lunker- und Unebenheiten zum Erreichen der Ebenheitstoleranzen nach DIN 18202 mit hydraulisch schnell erhärtender und schnell trocknender (ARDURAPID Plus Effekt), schnell begeh- und belastbaren, filz- und glättbaren, stuhlrollenfesten und standfesten Außenspachtel CT-C20-F5 nach DIN EN 13813 in den Schichtdicken von 2 - 30 mm herstellen. Material als Untergrund für das nachfolgende Verbundabdichtungssystem innerhalb der Ebenheitstoleranzen der DIN 18202 und der ZDB Fachinformation „Großformatige Keramische Fliesen und Platten“ abziehen. Schichtdicke im Mittel \_\_\_\_\_\_mm.** |  |

**Gefälle \_\_\_\_\_%.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 70 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

**Produkt:**

**ARDEX A 46 Standfester Außenspachtel**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **4.10 Produkt A 46** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 71 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.11** |  | Produkt K 55 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.11.1** |  | Glätt- und Nivellierspachtelung zur Aufnahme von textilen und elastischen Bodenbelägen, Fliesen und Platten sowie Parkett, Innen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Herstellen einer schnell verlegereifen, glatten, ebenen und tragfesten Nivellierspachtelung auf Zement- und Calciumsulfatestrichen sowie anderen Untergründen zur Aufnahme von textilen und elastischen Bodenbelägen, Fliesen und Platten sowie Parkett mit schnell erhärtender und nach 60 Minuten begeh und verlegereifer (ARDURAPID Effekt), selbstglättender, emissionsarmer (EMICODE EC 1) und hoch kunststoffvergüteter zementärer Spachtelmasse. Dazu wird die Spachtelmasse in der gewünschten Schichtdicke zwischen 1,5 – 10 mm (ab 10 mm mit Sand streckbar) in Rakeltechnik auf dem Untergrund aufgebracht und geglättet.** |  |

**Auf den meisten üblichen Bauuntergründen ohne Grundierung einsetzbar.**

**Produkt:**

**ARDEX K 55 Schnellspachtelmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **4.11 Produkt K 55** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 72 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.12** |  | Produkt K 60 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.12.1** |  | Spachteln und Ausgleichen auf kritischen Untergründen zur Aufnahme von textilen und elastischen Bodenbelägen, Fertigparkett sowie Fliesen und Platten |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Herstellen einer glatten, ebenen und tragfesten, gleichmäßig saugfähigen Nivellierspachtelung auf Metalluntergründen, Holzdielenböden, Holzspanplatten, Trockenbauelementen, Gussasphaltestrich, Alt-Untergründen mit Klebstoffresten, alten Fliesenbelägen und allen üblichen Estrichen und Untergründen im Alt- und Neubau zur Aufnahme von textilen und elastischen Bodenbelägen, Fertigparkett sowie Fliesen und Platten mit Latex-basierter, flexibler, für den Schiffsbau freigegebener (MED Modul B und D), wasser- und feuchtigkeitsbeständiger, selbst nivellierender, schnell begehbarer, stuhlrollengeeigneter, sehr emissionsarmer (EMICODE EC 1) zementärer Spachtelmasse. Dazu wird die Spachtelmasse in der gewünschten Schichtdicke zwischen 2 und 15 mm (mit Sand bis 30 mm streckbar) in Rakeltechnik auf dem Untergrund aufgebracht und geglättet.** |  |

**Auf fast allen üblichen Bauuntergründen ohne Grundierung einsetzbar.**

**Produkt:**

**ARDEX K 60 Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **4.12 Produkt K 60** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 73 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.13** |  | Produkt K 66 F |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.13.1** |  | Spachteln und Ausgleichen von kritischen Untergründen zur Aufnahme von textilen und elastischen Bodenbelägen, keramischen Fliesen sowie Parkett |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Herstellen einer glatten, ebenen und tragfesten, gleichmäßig saugfähigen Nivellierspachtelung auf Holzdielenböden, Holzspanplatten, Trockenbauelementen, Gussasphaltestrich, Alt-Untergründen mit Klebstoffresten, alten Fliesenbelägen und allen üblichen Estrichen und Untergründen im Alt- und Neubau zur Aufnahme von textilen und elastischen Bodenbelägen, keramischen Fliesen sowie Parkett mit einer faserarmierten (REVOCEM), rissefreier, selbst nivellierender, schnell erhärtender und schnell begehbarer, sehr emissionsarmer (EMICODE EC 1 Plus) und kunststoffvergüteter zementärer Spachtelmasse. Dazu wird die Spachtelmasse in der gewünschten Schichtdicke zwischen 3 und 20 mm (mit Sand bis 30 mm streckbar) mit Stielglätter auf dem Untergrund aufgebracht und geglättet.** |  |

Technische Eigenschaften

**Verlegereife:**

**für Fliesen nach Begehbarkeit**

**für diffusionsoffene Beläge bis 30 mm ca. 12 h**

**für diffusionsdichte Beläge bis 10 mm ca. 12 h**

**bis 20 mm ca. 24 h**

**bis 30 mm ca. 48 h**

**Druckfestigkeit ca. 47 N/mm² (28d)**

**Biegezugfestigkeit ca. 11 N/mm² (28d)**

**Stuhlrolleneignung ja**

**Fußbodenheizungseignung ja**

**Produkt:**

**ARDEX K 66 F Faserarmierte Spachtelmasse, 3 - 30 mm**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **4.13 Produkt K 66 F** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 74 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.14** |  | Produkt K 71 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.14.1** |  | Nivellierspachtelung 3 - 30 mm |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Herstellen einer glatten, ebenen und tragfesten Verlegefläche 3 - 30 mm auf dem in den Vorpositionen beschriebenen Untergrund mit selbstnivellierender und selbstglättender, schnell erhärtender, kristallin Wasser bindender (ARDURAPID Effekt), schnell begehbarer, stuhlrollengeeigneter, sehr emissionsarmer (EMICODE EC 1 PLUS), kunststoffvergüteter und pumpfähiger zementärer Spachtelmasse zur Aufnahme von Fliesen, Naturstein und anderen Bodenbelägen.** |  |

**Mittelere Schichtdicke der Spachtelung: ... mm**

**Dazu wird die Spachtelmasse in der gewünschten Schichtdicke zwischen 3 und 30 mm in Rakeltechnik auf dem Untergrund aufgebracht und geglättet.**

**Begehbarkeit: ca. 2 Stunden**

**Belegereif: Fliesenbeläge ab Begehbarkeit**

**dichte Beläge nach 24 Stunden**

**Festigkeit: 30,0 N/mm² (28d)**

**7,0 N/mm² (28d)**

**Produkt:**

**ARDEX K 71 Dickschichtausgleich, 3 - 50 mm**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.14.2** |  | Nivellierspachtelung 30 - 50 mm |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Herstellen einer glatten, ebenen und tragfesten Verlegefläche 30 - 50 mm auf dem in den Vorpositionen beschriebenen Untergrund mit selbstnivellierender und selbstglättender, schnell erhärtender, kristallin Wasser bindender (ARDURAPID Effekt), schnell begehbarer, stuhlrollengeeigneter, sehr emissionsarmer (EMICODE EC 1 PLUS), kunststoffvergüteter und pumpfähiger zementärer Spachtelmasse zur Aufnahme von Fliesen, Naturstein und anderen Bodenbelägen.** |  |

**Mittelere Schichtdicke der Spachtelung: ... mm**

**Dazu wird die Spachtelmasse mit Sand gestreckt und kann zwischen 30 und 50 mm eingebaut und geglättet werden.**

**Begehbarkeit: ca. 2 Stunden**

**Belegereif: Fliesenbeläge ab Begehbarkeit**

**dichte Beläge nach 24 Stunden**

**Festigkeit: 30,0 N/mm² (28d)**

**7,0 N/mm² (28d)**

**Produkt:**

**ARDEX K 71 Dickschichtausgleich, 3 - 50 mm**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 75 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **4.14 Produkt K 71** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 76 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.15** |  | Produkt K 80 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.15.1** |  | Spachteln der Bodenfläche zur Aufnahme einer geeigneten Beschichtung |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Herstellen einer glatten, ebenen und tragfesten Nivellierspachtelung auf dem in den Vorpositionen beschriebenen Untergrund mit selbstnivellierender und selbstglättender, rissefreier, schnell erhärtender, kristallin Wasser bindender (ARDURAPID Effekt), schnell begehbarer, emissionsarmer (EMICODE EC 1), kunststoffvergüteter und pumpfähiger Spachtelmasse aus ternärem Schnellzement-Bindemittel zur Aufnahme einer geeigneten Beschichtung.** |  |

**Dazu wird die Spachtelmasse in der Mindestschichtdicke von 5 mm mittels Stiftrakel auf dem Untergrund aufgebracht und danach entlüftet und mit einem Stilglätter geglättet.**

**Produkt:**

**ARDEX K 80 Dünnestrich**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.15.2** |  | Herstellen ebener Verlegeflächen zur Aufnahme von Fliesen, Naturstein sowie anderen Bodenbelägen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Herstellen einer glatten, ebenen und tragfesten Verlegefläche auf dem in den Vorpositionen beschriebenen Untergrund mit selbstnivellierender und selbstglättender, rissefreier, schnell erhärtender, kristallin Wasser bindender (ARDURAPID Effekt), schnell begehbarer, stuhlrollengeeigneter, sehr emissionsarmer (EMICODE EC 1), kunststoffvergüteter und pumpfähiger zementärer Spachtelmasse zur Aufnahme von Fliesen, Naturstein und anderen Bodenbelägen.** |  |

**Dazu wird die Spachtelmasse in der gewünschten Schichtdicke zwischen 5 und 50 mm in Rakeltechnik auf dem Untergrund aufgebracht und geglättet.**

**Begehbarkeit nach ca. 2 Stunden.**

**Verlegereif nach ca. 1 Tag für diffusionsoffene Beläge.**

**Produkt:**

**ARDEX K 80 Dünnestrich**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.15.3** |  | Spachteln der Bodenfläche als geeignete Nutzschicht mit dauerhafter Versiegelung |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Herstellen einer glatten, ebenen und tragfesten Sichtspachtelung auf dem in den Vorpositionen beschriebenen Untergrund mit selbstnivellierender und selbstglättender, schnell erhärtender, kristallin Wasser bindender (ARDURAPID Effekt), schnell begehbarer, emissionsarmer (EMICODE EC 1 R), kunststoffvergüteter und pumpfähiger Spachtelmasse aus ternärem Schnellzement-Bindemittel.** |  |

**Dazu wird die Spachtelmasse in der Mindestschichtdicke von 5 mm mittels Stiftrakel auf dem Untergrund aufgebracht und danach entlüftet und mit einem Stil**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 77 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

**glätter geglättet. Es gelten beim Einbringen erhöhte Ansprüche an die spätere Oberflächenqualität. Diese muss optischen Ansprüchen gerecht werden. Nach erfolgter Durchtrocknung und Erhärtung wird die Nutzoberfläche mit einer geeigneten Poliermaschine und einem Diamantpad abgefahren. Im Anschluss wird ein Versiegelungssystem; bestehend aus einem 2-komponentigen Primer und einer 2-komponentigen PU-Versiegelung vollflächig mit einer geeigneten Kurzflorrolle aufgetragen.**

**Produkt:**

**ARDEX K 80 Dünnestrich**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **4.15 Produkt K 80** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 78 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.16** |  | Produkt CL 50 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.16.1** |  | Zementgebundene Nivellierspachtelung |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Herstellen einer glatten, ebenen Verlegefläche zur Aufnahme von elastischen und textilen Bodenbelägen sowie Fliesen und Platten mit selbstverlaufender, stuhlrollenfester, sehr emissionsarmer (EMICODE EC 1 Plus), kunststoffvergüteter und pumpfähiger zementärer Spachtelmasse (CT-C30-F7 nach DIN EN 13813).** |  |

**Dazu wird die Spachtelmasse in der gewünschten Schichtdicke zwischen 1 und 5 mm in Rakeltechnik auf dem in den Vorpositionen beschriebenen Untergrund aufgebracht und geglättet.**

**Begehbarkeit nach ca. 3 Stunden.**

**Produkt:**

**ARDEX CL 50 Objektspachtelmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **4.16 Produkt CL 50** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 79 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.17** |  | Produkt CL 100 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.17.1** |  | Zementgebundene Nivellierspachtelung zur Aufnahme von elastischen und textilen Bodenbelägen sowie Parkett |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Herstellen einer glatten, ebenen und tragfesten Verlegefläche zur Aufnahme von elastischen und textilen Bodenbelägen sowie Parkett mit spannungsarmer, selbst nivellierender, rissefreier, stuhlrollenfester, gut schleifbarer, sehr emissionsarmer (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel), kunststoffvergüteter und pumpfähiger zementärer Spachtelmasse (CT-C25-F6 nach DIN EN 13813).** |  |

**Dazu wird die Spachtelmasse in der gewünschten Schichtdicke zwischen 1,5 und 10 mm in Rakeltechnik auf dem in den Vorpositionen beschriebenen Untergrund aufgebracht und geglättet.**

**Begehbarkeit nach ca. 2,5 Stunden.**

**Verlegereif für Schichdicken bis 5 mm nach ca. 1 Tag.**

**Verlegereif für Schichdicken größer 5 und kleiner als 10 mm nach ca. 2 Tagen.**

**Produkt:**

**ARDEX CL 100 Objektspachtelmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **4.17 Produkt CL 100** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 80 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.18** |  | Produkt CL 200 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.18.1** |  | Glätt- und Nivellierspachtelung zur Aufnahme von textilen und elastischen Bodenbelägen, Fliesen und Platten sowie Parkett, Innen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Herstellen einer glatten, ebenen und tragfesten, gleichmäßig saugfähigen Nivellierspachtelung auf Zement-, Gussasphalt- und Calciumsulfatestrichen, Betonsohlen und Rohbetondecken sowie anderen Untergründen zur Aufnahme von textilen, Kautschukbelägen, Linoleum, PVC- und CV-Belägen sowie Parkett mit spannungsfreier, selbstglättender, rissefreier, schnell erhärtender, schnell begehbarer, emissionsarmer (EMICODE EC 1), kunststoffvergüteter und pumpfähiger Calciumsulfat-Spachtelmasse. Dazu wird die Spachtelmasse in der gewünschten Schichtdicke zwischen 1,5 – 20 mm (mit Sand bis 30 mm streckbar) in Rakeltechnik auf dem Untergrund aufgebracht und geglättet.** |  |

**Produkt:**

**ARDEX CL 200 Calciumsulfat-Objektspachtelmasse oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **4.18 Produkt CL 200** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 81 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.19** |  | Produkt CL 300 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.19.1** |  | Zementgebundene Nivellierspachtelung zur Aufnahme von Bodenbelägen, Fliesenbelägen, Betonwerkstein- und Natursteinplatten sowie Parkett |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Herstellen einer glatten, ebenen und tragfesten Verlegefläche zur Aufnahme von Bodenbelägen, Fliesenbelägen, Betonwerkstein- und Natursteinplatten sowie Parkett mit spannungsarmer, selbstglättender, stuhlrollenfester, sehr emissionsarmer (EMICODE EC 1 Plus), kunststoffvergüteter und pumpfähiger zementärer Spachtelmasse (CT-C30-F7 nach DIN EN 13813).** |  |

**Dazu wird die Spachtelmasse in der gewünschten Schichtdicke zwischen 2 und 20 mm in Rakeltechnik auf dem Untergrund aufgebracht und entlüftet.**

**Begehbarkeit nach ca. 2 - 3 Stunden.**

**Verlegereif nach ca. 1 Tag für Schichtdicken bis 10 mm. 3 Tage für Schichtdicken bis 20 mm.**

**Produkt:**

**ARDEX CL 300 Objekt-Ausgleichsmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **4.19 Produkt CL 300** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 82 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.20** |  | Produkt K 301 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.20.1** |  | Ausgleichsspachtelung zur Herstellung einer mechanisch hoch belastbaren Nutzschicht |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Herstellen einer glatten, ebenen und hoch belastbaren Ausgleichsspachtelung als Nutzschicht und/oder zur Aufnahme von Fliesen- und Plattenbelägen, Anstrichen und Beschichtungen mit hoch belastbarer, selbst nivellierender, schnell begehbarer, stuhlrollengeeigneter, frost- und tausalzbeständiger, kunststoffvergüteter und pumpfähiger zementärer Spachtelmasse (CT-C30-F7). Dazu wird die Spachtelmasse in der gewünschten Schichtdicke zwischen 2 – 15 mm in Rakeltechnik auf den vorbereiteten und sauberen Untergrund aufgebracht und geglättet.** |  |

**Begehbar bereits nach ca. 2 - 3 Stunden.**

**Rutschhemmklasse nach DIN 51130: R 12**

**Haftzugfestigkeit > 1,5 N/mm² bereits nach 3 Tagen**

**Verlegereife: feuchtigkeitsunempfindliche Beläge nach 1 Tag.**

**Anstriche, Beschichtungen nach Trocknung**

**bis 5 mm ca. 2 Tage**

**bis 10 mm ca. 5 Tage**

**bis 15 mm ca. 7 Tage**

**Produkt:**

**ARDEX K 301 Außenspachtelmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **4.20 Produkt K 301** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 83 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.21** |  | Produkt AR Glasfaser |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.21.1** |  | Zulage - Faserarmierung für Spachtelmasse |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Zulage zur vorher genannten Position für die Vergütung der Bodenspachtelmasse mit hochleistungs Glasfasern zur Steigerung der Zug- und Biegezugfestigkeit sowie Vermeidung von Krakeleerissen.** |  |

**Produkt:**

**ARDEX AR Glasfaser Armierungsfaser**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **4.21 Produkt AR Glasfaser** |  | **....................** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **4 Produktgruppe 4 Bodenspachtelmassen** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 84 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5** |  | Produktgruppe 5 Abdichtung |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.1** |  | Produkt Dichtset Hochbelastbar |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.1.1** |  | Übergänge Wand/Wand und Wand/Boden, Anschluss- und Bewegungsfugen mit Dichtband 120 mm überbrücken |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Abdichten der Eckbereiche Wand/Wand und Wand/Boden, Anschluss- und Bewegungsfugen mit hoch reißfestem und dehnfähigem Dichtband, zugelassen für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I (mit chemischer Belastung) gemäß DIN 18534 sowie W1-B bis W2-B gemäß DIN 18535. Dazu wird das Dichtband in das gleichmäßig aufgezogene Abdichtmaterial eingelegt und vollsatt eingedrückt, sodass keine Lufteinschlüsse verbleiben.** |  |

**Abschließend wird das Dichtband mit dem Abdichtungsmaterial für die Wand- oder Bodenfläche überdeckt.**

**Produkte:**

**ARDEX PT 120 DICHTBAND, HOCHBELASTBAR**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S 7 PLUS Flexible Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S 8 FLOW Selbstverlaufende Abdichtung**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S2-K PU Hochbelastbare Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.1.2** |  | Abdichten von Innen- und Außenecken aus vorgefertigten, flexiblen und rissüberbrückenden Dichtecken |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Abdichten der Raumecken und sonstiger Innen- und Außenecken mit vorgefertigten, hoch reißfesten und dehnfähigen Dichtecken, zugelassen für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I\* (mit chemischer Belastung) gemäß DIN 18534 sowie W1-B bis W2-B gemäß DIN 18535. Dazu werden die Dichtecken (Innen- / Außenecke) in das gleichmäßig aufgezogene Abdichtmaterial eingelegt und vollsatt eingedrückt, sodass keine Lufteinschlüsse verbleiben.** |  |

**Abschließend werden die Dichtecken mit dem Abdichtungsmaterial der Flächenabdichtung überdeckt.**

**Produkte:**

**ARDEX PE 90 Innenecke 90°**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX PE 270 Außenecke 270°**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S 7 PLUS Flexible Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S 8 FLOW Selbstverlaufende Abdichtung**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 85 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S2-K PU Hochbelastbare Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **St** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.1.3** |  | Bodenabläufe und große Rohrdurchmesser abdichten - Dichtmanschette 425 x 425 mm |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Bodenabläufe und große Rohrdurchmesser abdichten mit hoch reißfester und dehnfähiger Dichtmanschette, zugelassen für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I\* (mit chemischer Belastung) gemäß DIN 18534 sowie W1-B bis W2-B gemäß DIN 18535.** |  |

**Der Ausschnitt für das Einbauteil wird etwa 8-12 mm kleiner in die Dichtmanschette geschnitten. Dann wird die so präparierte Manschette vorsichtig über das Einbauteil gestülpt und in das gleichmäßig aufgezogene Abdichtmaterial eingelegt und vollsatt eingedrückt (sodass keine Lufteinschlüsse verbleiben).**

**Abschließend werden die Dichtmanschetten mit dem Abdichtungsmaterial überarbeitet.**

**Produkte:**

**ARDEX PM 425 Dichtmanschette**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S 7 PLUS Flexible Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S 8 FLOW Selbstverlaufende Abdichtung**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S2-K PU Hochbelastbare Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **St** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **5.1 Produkt Dichtset Hochbelastbar** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 86 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.2** |  | Produkt S 1-K PLUS / S 1-K C PLUS |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.2.1** |  | Wand- und Bodenflächen der Wassereinwirkungsklassen W0-I mit Polymerdispersions-Verbundabdichtung abdichten |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Wand- und Bodenflächen der Wassereinwirkungsklassen W0-I gemäß DIN 18534 mit einkomponentiger und gebrauchsfertiger, rissüberbrückender, lösemittelfreier, tropffreier, Spachtel- sowie roll- und streichfähiger Polymerdispersions-Abdichtung im Verbund mit keramischen Fliesen und Platten abdichten. Die Abdichtung ist auf den in den vorherigen Positionen vorbereiteten Untergrund in zweimaliger Applikation aufzutragen. Der zweite Auftrag ist in einer Kontrastfarbe auszuführen und vor dem Auftrag muss die erste Schicht ausreichend erhärtet sein. Die gesamte Trockenschichtdicke der Abdichtung muss gemäß DIN 18534 Stand Juli 2017 mindestens 0,5 mm betragen. Rissgefährdete Übergänge werden im System mit Dichtmanschetten, Dichtformteilen und Bändern überbrückt (in separaten Positionen aufgeführt).** |  |

**Produkte:**

**ARDEX S 1-K PLUS Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S 1-K C PLUS Dichtmasse (Kontrastfarbe)**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK TRICOM Dichtset**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX CA 20 P SMP Montagekleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.2.2** |  | Wandflächen der Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I mit Polymerdispersions-Verbundabdichtung abdichten |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Wandflächen der Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I gemäß ZDB-Merkblatt „Verbundabdichtungen“ mit einkomponentiger und gebrauchsfertiger, rissüberbrückender, lösemittelfreier, tropffreier, Spachtel- sowie roll- und streichfähiger Polymerdispersions-Abdichtung im Verbund mit keramischen Fliesen und Platten abdichten. Die Abdichtung ist auf den in den vorherigen Positionen vorbereiteten Untergrund in zweimaliger Applikation aufzutragen. Der zweite Auftrag ist in einer Kontrastfarbe auszuführen und vor dem Auftrag muss die erste Schicht ausreichend erhärtet sein. Die gesamte Trockenschichtdicke der Abdichtung muss gemäß der DIN 18534 Stand Juli 2017 mindestens 0,5 mm betragen. Rissgefährdete Übergänge werden im System mit Dichtmanschetten, Dichtformteilen und Bändern überbrückt (in separaten Positionen aufgeführt).** |  |

**Produkte:**

**ARDEX S 1-K PLUS Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S 1-K C PLUS Dichtmasse (Kontrastfarbe)**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 87 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

**ARDEX SK TRICOM Dichtset**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX CA 20 P SMP Montagekleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **5.2 Produkt S 1-K PLUS / S 1-K C PLUS** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 88 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.3** |  | Produkt S2-K PU / EP 500 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.3.1** |  | Systemgrundierung für 2-K PU Abdichtung (Wand und Boden) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Aufbringen einer Epoxidharz-basierten, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), lösemittelfreien, spachtel-, roll- und streichfähigen Systemgrundierung für 2-K PU Abdichtung auf saugenden und dichten Untergründen.** |  |

**Ohne Absandung einsetzbar.**

**Thixotrope Einstellung für Wand- und Bodenflächen.**

**Vor den Folgearbeiten ist die Grundierung vollständig trocknen zu lassen.**

**Produkt:**

**ARDEX EP 500 Epoxigrundierung**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.3.2** |  | Flächen der Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I sowie W1-B bis W2-B mit 2-K Polyurethan-Abdichtung abdichten |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Abdichten von Wand- und Bodenflächen der Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I (mit zusätzlichen chemischen Einwirkungen) sowie Becken der Wassereinwirkungsklasse W1-B bis W3-B gemäß DIN 18534-3 mit einer sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), hoch flexiblen, rissüberbrückenden, roll-, streich- und spachtelfähigen 2-K Polyurethan Dichtmasse im Verbund mit keramischen Fliesen und Platten.** |  |

**Dazu wird die Polyurethan-Abdichtung in mind. zwei Arbeitsgängen auf den in den Vorpositionen vorbereiteten Untergrund aufgebracht. Das standfeste Abdichtungsmaterial mit einer 2 mm-Zahnung aufspachteln. Der Auftrag jeder Schicht muss fehlstellenfrei und in gleichmäßiger Dicke erfolgen. Der nachfolgende Arbeitsgang hat nach 8 bis 24 Stunden zu erfolgen. Die Gesamtschichtdicke der Abdichtung muss gemäß der DIN 18534 Stand Juli 2017 mind. 1 mm betragen.**

**Abdichtung muss zur Aufnahme von Fliesen und Platten Belägen nicht abgesandet werden.**

**Hinweise:**

**- Bei der Ausführung sind die Angaben im Technischen Datenblatt zu beachten.**

**- Rissgefährdete Übergänge werden im System mit Dichtmanschetten, Dichtformteilen und Bändern überbrückt (in separaten Positionen aufgeführt).**

**- Saugfähige Untergründe sind vorab mit der entsprechenden System-Epoxigrundierung zu grundieren (in separaten Positionen aufgeführt).**

**Produkte:**

**ARDEX S2-K PU Hochbelastbare Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.3.3** |  | Flächen der Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I sowie W1-B bis W2-B mit 2-K Polyurethan-Abdichtung abdichten (mit Absandung) |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 89 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Abdichten von Wand- und Bodenflächen der Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I (mit zusätzlichen chemischen Einwirkungen) sowie Becken der Wassereinwirkungsklasse W1-B bis W2-B gemäß DIN 18534-3 mit einer sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), hoch flexiblen, rissüberbrückenden, roll-, streich- und spachtelfähigen 2-K Polyurethan Dichtmasse.** |  |

**Dazu wird die Polyurethan-Abdichtung in mind. zwei Arbeitsgängen auf den in den Vorpositionen vorbereiteten Untergrund aufgebracht. Das standfeste Abdichtungsmaterial mit einer 2 mm-Zahnung aufspachteln. Der Auftrag jeder Schicht muss fehlstellenfrei und in gleichmäßiger Dicke erfolgen.**

**Der zweite Auftrag hat nach 8 bis 24 Stunden zu erfolgen und ist im frischen Zustand vollsatt mit Quarzsand abzustreuen. Vor den Folgearbeiten ist die Absperrung vollständig trocknen zu lassen.**

**Inkl. abkehren und absaugen des überschüssigen, nicht eingebundene Quarzsand.**

**Die Gesamtschichtdicke der Abdichtung muss gemäß der DIN 18534 Stand Juli 2017 mind. 1 mm betragen.**

**Hinweise:**

**- Bei der Ausführung sind die Angaben im Technischen Datenblatt zu beachten.**

**- Rissgefährdete Übergänge werden im System mit Dichtmanschetten, Dichtformteilen und Bändern überbrückt (in separaten Positionen aufgeführt).**

**- Saugfähige Untergründe sind vorab mit der entsprechenden System-Epoxigrundierung zu grundieren (in separaten Positionen aufgeführt).**

**Produkte:**

**ARDEX S2-K PU Hochbelastbare Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX QS Quarzsand**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.3.4** |  | Zulage: Kontrastfarbe für zweite Abdichtungsschicht |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Zulage für 2K-PU Abdichtung.** |  |

**Einfärben der zweiten Abdichtungsschicht mit Kontrastfarbe.**

**Produkte:**

**ARDEX S2-KC Kontrastfarbe**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **5.3 Produkt S2-K PU / EP 500** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 90 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.4** |  | Produkt SK 4 PROTECT |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.4.1** |  | Schützen der Abdichtung an gefährdeten Übergängen wie Wand/Wand und Wand/Boden sowie Dehnungsfugen mit Schnittschutzband gemäß DIN 18534-1 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Schutz der Abdichtung an Wand/Wand- und Wand/Boden-Übergängen sowie Anschluss- und Bewegungsfugen mit selbstklebendem, flexiblem, alkalibeständigem, hoch reiß- und schnittfestem Schutzband gemäß DIN 18534-1. Dazu wird das Schutzband mittig auf die entsprechende Position der späteren Wartungsfuge im Fliesenbelag auf die fertige Abdichtung geklebt.** |  |

**Produkte:**

**ARDEX SK 4 PROTECT TRICOM Schnittschutzband**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **5.4 Produkt SK 4 PROTECT** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 91 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.5** |  | Produkt 4 + 5 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.5.1** |  | Wand- und Bodenflächen der Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I (hoch) mit zementärer, 2-K Verbundabdichtung abdichten |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Wand- und Bodenflächen der Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I gemäß DIN 18534 mit zementärer, flexibler, rissüberbrückender, sehr emissionsarmer (EMICODE EC 1 Plus) und lösemittelfreier 2-K Kunststoff-Zement-Mörtel-Kombinationsabdichtung im Verbund mit keramischen Fliesen und Platten abdichten.** |  |

**Die Abdichtung ist auf den in den vorherigen Positionen vorbereiteten Untergrund in zweimaliger Applikation aufzutragen.**

**Vor dem zweiten Auftrag muss die erste Schicht ausreichend erhärtet sein.**

**Die gesamte Trockenschichtdicke der Abdichtung muss gemäß der DIN 18534 Stand Juli 2017 mindestens 2 mm betragen.**

**Rissgefährdete Übergänge werden im System mit Dichtmanschetten, Dichtformteilen und Bändern überbrückt (in separaten Positionen aufgeführt).**

**Produkte:**

**ARDEX 4+5 Flexible Dichtschlämme**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK TRICOM Dichtset**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **5.5 Produkt 4 + 5** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 92 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.6** |  | Produkt S 7 PLUS |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.6.1** |  | Flächen der Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I sowie W1-B (ohne zusätzliche chem. Belastung) mit zementärer, faserverstärkter pulverförmiger 1-K Verbundabdichtung abdichten |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Flächen der Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I sowie W1-B (ohne zusätzliche chem. Belastung) gemäß DIN 18534 mit zementärer, faserverstärkter pulverförmiger, geruchsneutraler, flexibler, rissüberbrückender, dampfdiffusionsoffener 1-K Abdichtung im Verbund mit Naturwerkstein bzw. keramischen Fliesen und Platten abdichten. Die Abdichtung ist auf den in den vorherigen Positionen vorbereiteten Untergrund in zweimaliger Applikation aufzutragen. Vor dem zweiten Auftrag muss die erste Schicht ausreichend erhärtet sein. Die gesamte Trockenschichtdicke der Abdichtung muss gemäß der DIN 18534 Stand Juli 2017 mindestens 2 mm betragen. Rissgefährdete Übergänge werden im System mit Dichtmanschetten, Dichtformteilen und Bändern überbrückt (in separaten Positionen aufgeführt).** |  |

**Produkte:**

**ARDEX S 7 PLUS Flexible Dichtschlämme**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK TRICOM Dichtset**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **5.6 Produkt S 7 PLUS** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 93 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.7** |  | Produkt S 8 FLOW |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.7.1** |  | Bodenflächen der Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I sowie W1-B (ohne zusätzliche chem. Belastung) mit selbstverlaufender zementärer 1-K Verbundabdichtung abdichten |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Bodenflächen der Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I sowie W1-B (ohne zusätzliche chem. Belastung) gemäß DIN 18534 mit selbstverlaufender und -glättender, geruchsneutraler, flexibler, rissüberbrückender, dampfdiffusionsoffener zementärer 1-K Abdichtung im Verbund mit Naturwerkstein bzw. keramischen Fliesen und Platten abdichten. Auf Gefälle bis 3% einsetzbar. Die Abdichtung ist auf den in den vorherigen Positionen vorbereiteten Untergrund in zweimaliger Applikation aufzutragen. Vor dem zweiten Auftrag muss die erste Schicht ausreichend erhärtet sein. Die gesamte Trockenschichtdicke der Abdichtung muss gemäß der DIN 18534 Stand Juli 2017 mindestens 2 mm betragen. Rissgefährdete Übergänge werden im System mit Dichtmanschetten, Dichtformteilen und Bändern überbrückt (in separaten Positionen aufgeführt).** |  |

**Produkte:**

**ARDEX S 8 FLOW Selbstverlaufende Abdichtung**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK TRICOM Dichtset**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **5.7 Produkt S 8 FLOW** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 94 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.8** |  | Produkt 8 + 9 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.8.1** |  | Wand- und Bodenflächen der Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I (hoch) mit zementärer, 2-K Verbundabdichtung abdichten |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Wand- und Bodenflächen der Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I (hoch) gemäß DIN 18534 mit zementärer, flexibler, rissüberbrückender, sehr emissionsarmer (EMICODE EC 1 Plus), dampfdiffusionsoffener 2-K Kunststoff-Zement-Mörtel-Kombinationsabdichtung im Verbund mit Naturwerkstein bzw. keramischen Fliesen und Platten abdichten. Die Abdichtung ist auf den in den vorherigen Positionen vorbereiteten Untergrund in zweimaliger Applikation aufzutragen. Vor dem zweiten Auftrag muss die erste Schicht ausreichend erhärtet sein. Die gesamte Trockenschichtdicke der Abdichtung muss gemäß der DIN 18534 Stand Juli 2017 mindestens 2 mm betragen. Rissgefährdete Übergänge werden im System mit Dichtmanschetten, Dichtformteilen und Bändern überbrückt (in separaten Positionen aufgeführt).** |  |

**Produkte:**

**ARDEX 8+9 Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK TRICOM Dichtset**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX CA 20 P SMP Montagekleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **5.8 Produkt 8 + 9** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 95 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.9** |  | Produkt SK 12 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.9.1** |  | Übergänge Wand/Wand und Wand/Boden, Anschluss- und Bewegungsfugen mit Dichtband 120 mm überbrücken |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Abdichten der Eckbereiche Wand/Wand und Wand/Boden, Anschluss- und Bewegungsfugen mit hoch reißfestem und dehnfähigem Dichtband, zugelassen für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I sowie W1-B gemäß DIN 18534. Dazu wird das Dichtband in das gleichmäßig aufgezogene Abdichtmaterial eingelegt und vollsatt eingedrückt, sodass keine Lufteinschlüsse verbleiben.** |  |

**Abschließend wird das Dichtband mit dem Abdichtungsmaterial für die Wand- oder Bodenfläche überdeckt.**

**Produkte:**

**ARDEX SK 12 TRICOM Dichtband 120**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX 7 + 8, Dichtkleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX 8 + 9 Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S 7 PLUS Flexible Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S 8 FLOW Selbstverlaufende Abdichtung**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S 1-K PLUS / S 1-K C PLUS Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S2-K PU Hochbelastbare Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX CA 20 P SMP Montagekleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **5.9 Produkt SK 12** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 96 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.10** |  | Produkt SK 12 BT & SK 3 NC |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.10.1** |  | Anschluss der Abdichtung an Duschtassen und Badewannen mit Wannendichtband gemäß DIN 18534 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Anschließen der Flächenabdichtung an die Duschtasse bzw. Badewanne mit hoch reißfesten und dehnfähigen, wasserundurchlässigen und witterungsbeständigen, alkalibeständigen und partiell selbstklebenden Wannendichtband, zugelassen für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I gemäß DIN 18534. Dazu wird das Wannendichtband mit dem selbstklebenden Butylstreifen auf der Duschtasse bzw. Badewanne fixiert und die andere Seite in das gleichmäßig aufgezogene Abdichtmaterial der flächigen Abdichtung eingelegt und vollsatt eingedrückt, sodass keine Lufteinschlüsse verbleiben.** |  |

**Abschließend wird das Wannendichtband mit dem Abdichtungsmaterial für die Wand- oder Bodenfläche überdeckt.**

**Produkte:**

**ARDEX SK 12 BT TRICOM Wannendichtband**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX 7 + 8, Dichtkleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX 8 + 9 Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S 7 PLUS Flexible Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S 1-K PLUS / S 1-K C PLUS Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S2-K PU Hochbelastbare Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.10.2** |  | Anschluss der Abdichtung an Duschtassen und Badewannen mit Wannendichtband und Schallschutzband gemäß DIN 18534 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Anschließen der Flächenabdichtung an die Duschtasse bzw. Badewanne mit hoch reißfesten und dehnfähigen, wasserundurchlässigen und witterungsbeständigen, alkalibeständigen und partiell selbstklebenden Wannendichtband, zugelassen für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I gemäß DIN 18534. Dazu wird das Wannendichtband mit der selbstklebenden Seite auf der Duschtasse bzw. Badewanne fixiert. Anschließend wird das Schallschutzband auf das Wannendichtband im Bereich des Wannenrandes geklebt.** |  |

**Einbetten des Dichtbandes in das gleichmäßig aufgezogene Abdichtmaterial der flächigen Abdichtung, sodass keine Lufteinschlüsse verbleiben.**

**Abschließend wird das Wannendichtband mit dem Abdichtungsmaterial für die Wand- oder Bodenfläche überdeckt.**

**Produkte:**

**ARDEX SK 12 BT TRICOM Wannendichtband**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK 3 NC TRICOM Schallschutzband**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 97 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX 7 + 8, Dichtkleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX 8 + 9 Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S 7 PLUS Flexible Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S 1-K PLUS / S 1-K C PLUS Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S2-K PU Hochbelastbare Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | **m** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **5.10 Produkt SK 12 BT & SK 3 NC** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 98 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.11** |  | Produkt SK 90 BT & SK 90 RENO |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.11.1** |  | Abdichten der Innenecken der Duschtasse/Badewanne mit selbstklebender vorgefertigter Dichtecke |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Abdichten der Innenecken der Duschtasse/Badewanne mit hoch reißfesten und dehnfähigen, wasserundurchlässigen, alkalibeständigen und partiell selbstklebenden Dichtband, zugelassen gemäß DIN 18534. Dazu wird die 90° Dichtecke mit dem selbstklebenden Butylstreifen von außen auf die Ecke der Duschtasse bzw. Badewanne geklebt und die andere Seite in das gleichmäßig aufgezogene Abdichtmaterial der flächigen Abdichtung eingelegt und vollsatt eingedrückt, sodass keine Lufteinschlüsse verbleiben.** |  |

**Abschließend wird die Dichtecke mit dem Abdichtungsmaterial überdeckt.**

**Produkte:**

**ARDEX SK 90 BT TRICOM Dichtecke 90°**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX 7 + 8, Dichtkleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX 8 + 9 Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S 7 PLUS Flexible Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S 1-K PLUS / S 1-K C PLUS Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S2-K PU Hochbelastbare Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **St** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.11.2** |  | Renovierungs-Dichtecke für Duschtasse/Badewanne |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Abdichten der Innenecken der Duschtasse/Badewanne mit hoch reißfesten und dehnfähigen, wasserundurchlässigen, alkalibeständigen und partiell selbstklebenden Dichtband. Dazu wird die 90° Dichtecke mit dem selbstklebenden Butylstreifen auf den Wannenecke der Duschtasse bzw. Badewanne geklebt und die andere Seite in das gleichmäßig aufgezogene Abdichtmaterial der flächigen Abdichtung eingelegt und vollsatt eingedrückt, sodass keine Lufteinschlüsse verbleiben.** |  |

**Abschließend wird die Dichtecke mit dem Abdichtungsmaterial überdeckt.**

**Produkte:**

**ARDEX SK 90 RENO TRICOM Renovierungsecke 90°**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX 7 + 8, Dichtkleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX 8 + 9 Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S 7 PLUS Flexible Dichtmasse**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 99 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S 1-K PLUS / S 1-K C PLUS Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S2-K PU Hochbelastbare Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **St** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **5.11 Produkt SK 90 BT & SK 90 RENO** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 100 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.12** |  | Produkt SK 20 L / SK 20 R / SK 28 L / SK 28 R |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.12.1** |  | Abdichten der Ecken des Gefälleestrichs mit vorgefertigten Passstücken |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Abdichten der Ecken des Gefälleestrichsprungs von Bodengleichen Duschen mit vorgefertigten, hoch reißfesten und dehnfähigen Passstücken, zugelassen für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I gemäß DIN 18534. Dazu werden die Passstücke in das gleichmäßig aufgezogene Abdichtmaterial eingelegt und vollsatt eingedrückt, sodass keine Lufteinschlüsse verbleiben.** |  |

**Abschließend werden die Dichtecken mit dem Abdichtungsmaterial der Flächenabdichtung überdeckt.**

**Produkte:**

**ARDEX SK 20 L TRICOM Duschboardecken links**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK 20 R TRICOM Duschboardecken rechts**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK 28 L TRICOM Duschboardecken links**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK 28 R TRICOM Duschboardecken rechts**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX 7 + 8, Dichtkleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX 8 + 9 Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S 7 PLUS Flexible Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S 8 FLOW Selbstverlaufende Abdichtung**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S 1-K PLUS / S 1-K C PLUS Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S2-K PU Hochbelastbare Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX CA 20 P SMP Montagekleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **St** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **5.12 Produkt SK 20 L / SK 20 R / SK 28 L / SK 28 R** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 101 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.13** |  | Produkt SK 90° / 270° |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.13.1** |  | Abdichten von Innen- und Außenecken aus vorgefertigten, flexiblen und rissüberbrückenden Dichtecken |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Abdichten der Raumecken und sonstiger Innen- und Außenecken mit vorgefertigten, hoch reißfesten und dehnfähigen Dichtecken, zugelassen für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I gemäß DIN 18534 sowie W1-B gemäß DIN 18535. Dazu werden die Dichtecken (Innen- / Außenecke) in das gleichmäßig aufgezogene Abdichtmaterial eingelegt und vollsatt eingedrückt, sodass keine Lufteinschlüsse verbleiben.** |  |

**Abschließend werden die Dichtecken mit dem Abdichtungsmaterial der Flächenabdichtung überdeckt.**

**Produkte:**

**ARDEX SK 90 TRICOM Innenecke 90°**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK 270 TRICOM Außenecke 270°**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX 7 + 8, Dichtkleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX 8 + 9 Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S 7 PLUS Flexible Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S 8 FLOW Selbstverlaufende Abdichtung**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S 1-K PLUS / S 1-K C PLUS Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S2-K PU Hochbelastbare Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX CA 20 P SMP Montagekleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **St** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **5.13 Produkt SK 90° / 270°** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 102 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.14** |  | Produkt SK Manschetten |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.14.1** |  | Anschlüsse und Durchdringungen abdichten |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Abdichten der Anschlüsse und Durchdringungen mit vorgefertigten, hoch reißfesten und dehnfähigen Dichtmanschetten, zugelassen für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I gemäß DIN 18534 sowie W1-B gemäß DIN 18535. Dazu werden die Dichtmanschetten in das gleichmäßig aufgezogene Abdichtmaterial eingelegt und vollsatt eingedrückt, sodass keine Lufteinschlüsse verbleiben.** |  |

**Abschließend werden die Dichtmanschetten mit dem Abdichtungsmaterial der Flächenabdichtung überdeckt.**

**Produkte:**

**ARDEX SK-M 15/30 TRICOM Dichtmanschette**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK-M 40/65 TRICOM Dichtmanschette**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK-M 70/100 TRICOM Dichtmanschette**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK-M 75/130 TRICOM Dichtmanschette**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK-M D Doppel-Dichtmanschette**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK-G TRICOM Rohrkragenmanschette 350x350**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK-B TRICOM Dichtring 100/200**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX 7 + 8, Dichtkleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX 8 + 9 Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S 7 PLUS Flexible Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S 8 FLOW Selbstverlaufende Abdichtung**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S 1-K PLUS / S 1-K C PLUS Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S2-K PU Hochbelastbare Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX CA 20 P SMP Montagekleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **St** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **5.14 Produkt SK Manschetten** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 103 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.15** |  | Produkt SK 100 W |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.15.1** |  | Flächen der Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I sowie W1-B bis W2-B mit bahnenförmiger Verbundabdichtung abdichten |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Abdichten von Wand-, Boden- und Deckenflächen der Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I (mit zusätzlichen chemischen Einwirkungen) sowie W1-B bis W2-B gemäß DIN 18534 mit bahnenförmiger, geruchsneutraler, flexibler, rissüberbrückender, hoch reißfester, wasserdampfdichter und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) Dichtbahn im Verbund mit Naturwerkstein bzw. keramischen Fliesen und Platten. Geprüft nach der ETAG 022 Leitlinie. Die Abdichtung wird auf den in den vorherigen Positionen vorbereiteten Untergrund mit Dichtkleber oder Fliesenkleber vollsatt verklebt. Rissgefährdete Übergänge werden im System mit Dichtmanschetten, Dichtformteilen und Bändern überbrückt (in separaten Positionen aufgeführt).** |  |

**Bei der Ausführung sind die Angaben im Technischen Datenblatt zu beachten.**

**Produkte:**

**ARDEX SK 100 W TRICOM Dichtbahn**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX 7 + 8, Dichtkleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S 7 PLUS Flexible Dichtschlämme**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX CA 20 P SMP Montagekleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX X 77 MICROTEC Flexkleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **5.15 Produkt SK 100 W** |  | **....................** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **5 Produktgruppe 5 Abdichtung** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 104 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6** |  | Produktgruppe 6 Fliesenverlegung / Fliesenkleber |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.1** |  | Produkt BILLY-CLICK |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.1.1** |  | Montagehilfe für Sanitäranschluss - zur Gewährleistung eines dichten Wasseranschlusses an die Abdichtungsebene |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Einbauen der Montagehilfe auf dem Baustopfen für den späteren Sanitäranschluss. Nach den Fliesenarbeiten ist die Montagehilfe je nach Anschluss aufzubauen oder abzutrennen.** |  |

**Gewährleistet eine dichten Anschluss an die Abdichtungsebene.**

**Produkte:**

**ARDEX BILLY-CLICK**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **St** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **6.1 Produkt BILLY-CLICK** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 105 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.2** |  | Produkt DITRA FBM |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.2.1** |  | Verkleben einer geeigneten Entkopplungsmatte mit Fließbettmörtel |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern und verlegen einer geeigneten Entkopplungsmatte mit einem hydraulisch erhärtenden, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), kunststoffvergüteten, wasserfesten und flexiblen Fließbettmörtel (C2 E nach DIN EN 12004 und S1 nach EN DIN 12002).** |  |

**Produkt:**

**ARDEX DITRA FBM Fließbettmörtel**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**Schlüter DITRA 25 Verlegematte**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.2.2** |  | Verlegen von keramischen Bodenfliesen auf geeigneter Entkopplung im Innen- und Außenbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Fliesenfabrikat: ...** |  |

**Fliesentyp: ...**

**Format: ...**

**Farbe: ...**

**Rutschhemmung: ...**

**Liefern und verlegen der o.g. Fliesen im Fließbettverfahren auf geeigneter Entkopplungsmatte mit einem hydraulisch erhärtenden, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), kunststoffvergüteten, wasserfesten und flexiblen Fließbettmörtel (C2 E nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002). Nach 6 Stunden begehbar und nach einem Tag verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.**

**Produkt:**

**ARDEX DITRA FBM Fließbettmörtel**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **6.2 Produkt DITRA FBM** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 106 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.3** |  | Produkt WA |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.3.1** |  | Verlegen von Fliesen, Platten und Mosaik in chemisch und mechanisch hoch beanspruchten Bereichen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Fliesenfabrikat: ...** |  |

**Fliesentyp: ...**

**Format: ...**

**Farbe: ...**

**Rutschhemmung: ...**

**Liefern und verlegen der o.g. Fliesen mit geeigneter Zahnkelle im Dünnbett nach DIN 18157 und DIN 18332, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem chemisch und mechanisch hoch belastbaren, weißen, wasserfesten, frost- und witterungsbeständigen, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), leicht zu verarbeitenden Epoxidharzkleber (R2 T nach DIN EN 12004) mit guter Standfestigkeit. Nach ca. 12 Stunden begehbar und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.**

**Nach 24 Stunden mechanisch voll belastbar.**

**Nach 7 Tagen volle Chemikalienbeständigkeit.**

**Produkt:**

**ARDEX WA Epoxikleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **6.3 Produkt WA** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 107 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.4** |  | Produkt X 6 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.4.1** |  | Verlegen von keramischen Fliesen und Platten |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Fliesenfabrikat: ...** |  |

**Fliesentyp: ...**

**Format: ...**

**Farbe: ...**

**Rutschhemmung: ...**

**Liefern und Verlegen der o.g. Fliesen und Platten im Dünnbettverfahren nach DIN 18157, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch erhärtenden, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), kunststoffvergüteten, wasserfesten, frostbeständigen und flexiblem Dünnbettmörtel (C2 TE nach DIN EN 12004). Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.**

**Produkt:**

**ARDEX X 6 Flexkleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **6.4 Produkt X 6** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 108 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.5** |  | Produkt X7G PLUS |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.5.1** |  | Verlegen von keramischen Fliesen und Platten |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Fliesenfabrikat: ...** |  |

**Fliesentyp: ...**

**Format: ...**

**Farbe: ...**

**Rutschhemmung: ...**

**Liefern und Verlegen der o.g. Fliesen und Platten im Dünnbettverfahren nach DIN 18157, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch erhärtenden, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), kunststoffvergüteten, wasserfesten, frostbeständigen und flexiblem Dünnbettmörtel (C2 TE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002). Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.**

**Produkt:**

**ARDEX X7G PLUS Flexmörtel**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **6.5 Produkt X7G PLUS** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 109 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.6** |  | Produkt X7G FLEX |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.6.1** |  | Verlegen von keramischen Fliesen und Platten |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Fliesenfabrikat: ...** |  |

**Fliesentyp: ...**

**Format: ...**

**Farbe: ...**

**Rutschhemmung: ...**

**Liefern und Verlegen der o.g. Fliesen und Platten im Dünnbettverfahren nach DIN 18157, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch erhärtenden, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), kunststoffvergüteten, wasserfesten, frostbeständigen und flexiblem Dünnbettmörtel (C2 TE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002). Durch Zugabe von ARDEX E 90, einer Kunstharzdispersion, wird ein Spezialkleber mit hoher Verformbarkeit (S2 nach DIN EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften hergestellt. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.**

**Produkt:**

**ARDEX X7G FLEX Flexmörtel**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **6.6 Produkt X7G FLEX** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 110 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.8** |  | Produkt D 222 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.8.1** |  | Verlegen von keramischen Fliesen sowie Dämm- und Leichtbauplatten mit Dispersions-Fliesenkleber |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Fabrikat: ...** |  |

**Format: ...**

**Liefern und Verlegen der o.g. ... mit einem sehr ergiebigen, gebrauchsfertigen, hochstandfesten und leicht verarbeitbaren Dispersionsklebstoff (D2 TE nach DIN EN 12004) mit hoher Anfangshaftung und großer Klebkraft. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.**

**Produkt:**

**ARDEX D 222 Dispersions-Fliesenkleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **6.8 Produkt D 222** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 111 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.10** |  | Produkt N 23 W NEU |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.10.1** |  | Verlegen von empfindlichen und durchscheinenden Natursteinen im Innenbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Plattenfabrikat: ...** |  |

**Plattenbezeichnung: ...**

**Gesteinsart/ Herkunft: ...**

**Format: ...**

**Farbe / Durchscheinend: ...**

**Liefern und verlegen der o.g. Platten mit geeigneter Zahnkelle im Dünn- und Mittelbett (bis 15 mm Kleberbettdicke) nach DIN 18157 und DIN 18332, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem weißen, verfärbungs-, verformungs- und ausblühungsfreien hydraulisch schnell erhärtenden, schnell trocknendem (ARDURAPID Effekt), faserverstärkten und kunststoffvergüteten, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und flexiblem Naturstein- und Fliesenkleber (C2 FTE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit vollständiger kristalliner Wasserbindung. Durch Zugabe von ARDEX E 90, einer Kunstharzdispersion, wird ein Spezialkleber mit hoher Verformbarkeit (S2 nach DIN EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften hergestellt. Nach 2 Stunden begehbar und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.**

**Produkt:**

**ARDEX N 23 W NEU MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber, weiß**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **6.10 Produkt N 23 W NEU** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 112 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.11** |  | Produkt N 25 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.11.1** |  | Verlegen von empfindlichen Natursteinen im Innenbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Plattenfabrikat: ...** |  |

**Plattenbezeichnung: ...**

**Gesteinsart/ Herkunft: ...**

**Format: ...**

**Farbe / Durchscheinend: ...**

**Liefern und verlegen der o.g. Platten mit geeigneter Zahnkelle im Mittel- und Dickbett nach DIN 18157 und DIN 18332, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem verfärbungs-, verformungs- und ausblühungsfreien hydraulisch schnell erhärtenden, schnell trocknenden (ARDURAPID Effekt), kunststoffvergüteten, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und flexiblem Mittel- und Dickbettmörtel (C2 FE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit vollständiger kristalliner Wasserbindung und langer Verarbeitungs- und Einlegezeit. Nach 3 Stunden begehbar und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.**

**Produkt:**

**ARDEX N 25 Flexibler Mittel- und Dickbettmörtel**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **6.11 Produkt N 25** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 113 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.12** |  | Produkt S 28 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.12.1** |  | Verlegen von großformatigen Bodenfliesen im Innenbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Fliesenfabrikat: ...** |  |

**Fliesentyp: ...**

**Format: ...**

**Farbe: ...**

**Rutschhemmung: ...**

**Liefern und verlegen der o.g. Fliesen mit geeigneter Zahnkelle im Buttering-Floating-Verfahren nach DIN 18157 und DIN 18332, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch schnell erhärtenden, schnell trocknenden (ARDURAPID Effekt), faserverstärkten, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), kunststoffvergüteten, hochergiebigen und flexiblen Dünn- und Mittelbettmörtel (C2 FTE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit vollständiger kristalliner Wasserbindung sowie fließfähigen Eigenschaften mit standfesten Mörtelstegen. Durch Zugabe von ARDEX E 90, einer Kunstharzdispersion, wird ein Spezialkleber mit hoher Verformbarkeit (S2 nach DIN EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften hergestellt. Nach 4 Stunden begehbar und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.**

**Produkt:**

**ARDEX S 28 MICROTEC Großformatkleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **6.12 Produkt S 28** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 114 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.13** |  | Produkt X 30 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.13.1** |  | Verlegung von schweren feuchtigkeitsunempfindlichen und formstabilen Natur- und Betonwerksteinplatten im Außen- und Innenbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Plattenfabrikat: ...** |  |

**Plattenbezeichnung: ...**

**Gesteinsart/ Herkunft: ...**

**Format: ...**

**Farbe / Durchscheinend: ...**

**Liefern und Verlegen der o.g. Fliesen und Platten mit geeigneter Zahnkelle im Mittel- und Dickbettmörtel nach DIN 18157 und DIN 18332, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch erhärtenden, faserverstärkten, ausblühungsfreien, witterungsstabilen und hoch-festen Verlegemörtel (C2 E nach DIN EN 12004) mit kristalliner Wasserbindung. Nach ca. 3 Stunden begehbar und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.**

**Produkt:**

**ARDEX X 30 Verlegemörtel**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **6.13 Produkt X 30** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 115 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.14** |  | Produkt X 32 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.14.1** |  | Verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung von Naturstein, keramischen Bodenfliesen und Platten im Außen- und Innenbereich Boden & Wand |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Plattenfabrikat: ...** |  |

**Plattenbezeichnung: ...**

**Gesteinsart/ Herkunft: ...**

**Format: ...**

**Farbe / Durchscheinend: ...**

**Liefern und Verlegen der o.g. Fliesen und Platten mit geeigneter Zahnkelle im Buttering-Floating-Verfahren nach DIN 18157 und DIN 18332, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch schnell erhärtenden, wasserabweisenden und witterungsstabilen, kunststoffvergüteten, frostbeständigen, flexiblem Dünn-, Mittel- und Dickbettmörtel (C2 FTE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit kristalliner Wasserbindung. Nach ca. 3 Stunden begehbar und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.**

**Produkt:**

**ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.14.2** |  | Verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung von Naturstein, keramischen Bodenfliesen und Platten auf Drainageestrich im Außenbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Plattenfabrikat: ...** |  |

**Plattenbezeichnung: ...**

**Gesteinsart/ Herkunft: ...**

**Format: ...**

**Farbe / Durchscheinend: ...**

**Liefern und Verlegen der o.g. Fliesen und Platten mit geeigneter Zahnkelle frisch in frisch nach DIN 18157 und DIN 18332, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch schnell erhärtenden, wasserabweisenden und witterungsstabilen, kunststoffvergüteten, frostbeständigen, flexiblen Dünn-, Mittel- und Dickbettmörtel (C2 FTE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit kristalliner Wasserbindung. Dazu wird der Mörtel mit einer geeigneten Zahnung auf die Rückseite der Platten aufgezogen und direkt frisch in frisch in den aufgezogenen Drainageestrich eingeklopft. Nach einem 1 Tag begehbar und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.**

**Produkt:**

**ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 116 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **6.14 Produkt X 32** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 117 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.15** |  | Produkt S 48 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.15.1** |  | Verlegen von großformatigen Fliesen mit hochflexiblen S2 Fliesenkleber im Innenbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Fliesenfabrikat: ...** |  |

**Fliesentyp: ...**

**Format: ...**

**Farbe: ...**

**Rutschhemmung: ...**

**Liefern und verlegen der o.g. Fliesen mit geeigneter Zahnkelle im Buttering-Floating-Verfahren mit einem hydraulisch schnell erhärtenden, kunststoffvergüteten, hochergiebigen und hoch verformbaren weißen Spezialkleber (C2 FT nach DIN EN 12004 und S2 nach DIN EN 12002) mit vereinten positiven Eigenschaften von Dispersions-Klebstoffen und schnell erhärtenden Dünnbettmörteln. Auf vielen Untergründen ohne Grundierung einsetzbar. Nach ca. 5 Stunden begehbar und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.**

**Produkt:**

**ARDEX S 48 Hochflexibler Dünnbettmörtel**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **6.15 Produkt S 48** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 118 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.16** |  | Produkt X 77 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.16.1** |  | Verlegen von keramischen Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Fliesenfabrikat: ...** |  |

**Fliesentyp: ...**

**Format: ...**

**Farbe: ...**

**Rutschhemmung: ...**

**Liefern und Verlegen der o.g. Fliesen und Platten im Dünnbettverfahren nach DIN 18157, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch erhärtenden, faserverstärkten, emissionsarmen (EMICODE EC 1), kunststoffvergüteten, frostbeständigen, hochergiebigen und flexiblem Dünnbettmörtel (C2 TE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit 60 minütiger Einlegezeit sowie hoher Standfestigkeit zur optimalen Verlegung großer und schwerer Fliesen an Wandflächen. Durch Zugabe von ARDEX E 90, einer Kunstharzdispersion, wird ein Spezialkleber mit hoher Verformbarkeit (S2 nach DIN EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften hergestellt. Wandbeläge nach 8 Stunden verfugbar, Bodenbeläge nach einem Tag begeh- und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.**

**Produkt:**

**ARDEX X 77 MICROTEC Flexkleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.16.2** |  | Verlegen von keramischen Sockelfliesen im Innen- und Außenbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Fliesenfabrikat: ...** |  |

**Fliesentyp: ...**

**Format: ...**

**Farbe: ...**

**Liefern und Verlegen der o.g. Sockelfliesen nach DIN 18157, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch erhärtendem, faserverstärktem, emissionsarmen (EMICODE EC 1), kunststoffvergüteten, frostbeständigen, hochergiebigem und flexiblem Dünnbettmörtel (C2 TE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit 60 minütiger Einlegezeit sowie hoher Standfestigkeit zur optimalen Verlegung großer und schwerer Fliesen an Wandflächen. Durch Zugabe von ARDEX E 90, einer Kunstharzdispersion, wird ein Spezialkleber mit hoher Verformbarkeit (S2 nach DIN EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften hergestellt. Nach 8 Stunden verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagsdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 119 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

**Produkt:**

**ARDEX X 77 MICROTEC Flexkleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | **m** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **6.16 Produkt X 77** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 120 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.17** |  | Produkt X 77 S |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.17.1** |  | Verlegen von keramischen Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Fliesenfabrikat: ...** |  |

**Fliesentyp: ...**

**Format: ...**

**Farbe: ...**

**Rutschhemmung: ...**

**Liefern und Verlegen der o.g. Fliesen und Platten im Dünnbettverfahren nach DIN 18157, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch schnell erhärtenden, faserverstärkten, emissionsarmen (EMICODE EC 1), kunststoffvergüteten, frostbeständigen, hochergiebigen und flexiblem Dünnbettmörtel (C2 FTE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit hoher Standfestigkeit zur optimalen Verlegung großer und schwerer Fliesen an Wandflächen. Durch Zugabe von ARDEX E 90, einer Kunstharzdispersion, wird ein Spezialkleber mit hoher Verformbarkeit (S2 nach DIN EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften hergestellt. Nach 90 Minuten begeh- und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.**

**Produkt:**

**ARDEX X 77 S MICROTEC Flexkleber, schnell oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **6.17 Produkt X 77 S** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 121 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.18** |  | Produkt X 77 W |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.18.1** |  | Verlegen von keramischen Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Fliesenfabrikat: ...** |  |

**Fliesentyp: ...**

**Format: ...**

**Farbe: ...**

**Rutschhemmung: ...**

**Liefern und Verlegen der o.g. feuchtigkeitsunempfindlichen Fliesen und Platten im Dünnbettverfahren nach DIN 18157, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch erhärtenden, weißen, faserverstärkten, emissionsarmen (EMICODE EC 1), kunststoffvergüteten, frostbeständigen, hochergiebigen und flexiblem Dünnbettmörtel (C2 TE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit 60 minütiger Einlegezeit sowie hoher Standfestigkeit zur optimalen Verlegung großer und schwerer Fliesen an Wandflächen. Durch Zugabe von ARDEX E 90, einer Kunstharzdispersion, wird ein Spezialkleber mit hoher Verformbarkeit (S2 nach DIN EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften hergestellt. Wandbeläge nach 8 Stunden verfugbar, Bodenbeläge nach einem Tag begeh- und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.**

**Produkt:**

**ARDEX X 77 W MICROTEC Flexkleber, weiß**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **6.18 Produkt X 77 W** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 122 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.19** |  | Produkt X 78 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.19.1** |  | Verlegen von keramischen Bodenfliesen und Platten im Innen- und Außenbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Fliesenfabrikat: ...** |  |

**Fliesentyp: ...**

**Format: ...**

**Farbe: ...**

**Rutschhemmung: ...**

**Liefern und verlegen der o.g. Fliesen mit geeigneter Zahnkelle im Dünnbettverfahren nach DIN 18157, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch erhärtenden, faserverstärkten, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), kunststoffvergüteten, wasser- sowie frostbeständigen, hochergiebigen und flexiblem Mittel- und Dünnbettmörtel (C2 E nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit 60 minütiger Einlegezeit sowie fließfähigen Eigenschaften mit standfesten Mörtelstegen. Durch Zugabe von ARDEX E 90, einer Kunstharzdispersion, wird ein Spezialkleber mit hoher Verformbarkeit (S2 nach DIN EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften hergestellt. Nach einem Tag begehbar und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.**

**Produkt:**

**ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber Boden**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.19.2** |  | Verlegen von keramischen Bodenfliesen und Platten auf Drainageestrich im Außenbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Fliesenfabrikat: ...** |  |

**Fliesentyp: ...**

**Format: ...**

**Farbe: ...**

**Rutschhemmung: ...**

**Liefern und verlegen der o.g. Fliesen mit geeigneter Zahnkelle frisch in frisch auf dem Drainageestrich, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch erhärtenden, faserverstärkten, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), kunststoffvergüteten, frostbeständigen, hochergiebigen und flexiblen Mittel- und Dünnbettmörtel (C2 E nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit 60 minütiger Einlegezeit sowie fließfähigen Eigenschaften mit standfesten Mörtelstegen. Dazu wird der Mörtel mit einer geeigneten Zahnung auf die Rückseite der Platten aufgezogen und direkt frisch in frisch in den aufgezogenen Drainageestrich eingeklopft. Nach einem Tag begehbar und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 123 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

**Produkt:**

**ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber Boden**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **6.19 Produkt X 78** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 124 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.20** |  | Produkt X 78 S |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.20.1** |  | Verlegen von keramischen Bodenfliesen und Platten im Innen- und Außenbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Fliesenfabrikat: ...** |  |

**Fliesentyp: ...**

**Format: ...**

**Farbe: ...**

**Rutschhemmung: ...**

**Liefern und verlegen der o.g. Fliesen mit geeigneter Zahnkelle im Dünnbettverfahren nach DIN 18157, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch schnell erhärtenden, faserverstärkten, kunststoffvergüteten, wasser- sowie frostbeständigen und flexiblen Dünnbettmörtel (C2 FE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit fließfähigen Eigenschaften mit standfesten Mörtelstegen. Durch Zugabe von ARDEX E 90, einer Kunstharzdispersion, wird ein Spezialkleber mit hoher Verformbarkeit (S2 nach DIN EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften hergestellt. Nach ca. 90 Minuten begeh- und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.**

**Produkt:**

**ARDEX X 78 S MICROTEC Flexkleber Boden, schnell oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **6.20 Produkt X 78 S** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 125 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.21** |  | Produkt X 90 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.21.1** |  | Verlegen von keramischen Bodenfliesen und Platten im Innen- und Außenbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Fliesenfabrikat: ...** |  |

**Fliesentyp: ...**

**Format: ...**

**Farbe: ...**

**Rutschhemmung: ...**

**Liefern und verlegen der o.g. Fliesen mit geeigneter Zahnkelle im Dünnbettverfahren nach DIN 18157, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch schnell erhärtenden, faserverstärkten, wasserabweisenden und witterungsstabilen (WEATHER PROOF TECHNOLOGY), frostbeständigen, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), kunststoffvergüteten, flexiblen Dünn- und Mittelmörtel (C2 FTE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit langer Verarbeitungszeit von 60 Minuten und sehr hoher Anfangshaftung.**

**Durch Zugabe von ARDEX E 90, einer Kunstharzdispersion, wird ein Spezialkleber mit hoher Verformbarkeit (S2 nach DIN EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften hergestellt.**

**Nach ca. 3 Stunden begehbar und verfugbar.**

**Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.**

**Produkt:**

**ARDEX X 90 MICROTEC3 Flexkleber oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.21.2** |  | Verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung von Naturwerkstein, keramischen Bodenfliesen und Platten auf Drainageestrich im Außenbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Plattenfabrikat: ...** |  |

**Plattenbezeichnung: ...**

**Gesteinsart/ Herkunft: ...**

**Format: ...**

**Farbe / Durchscheinend: ...**

**Liefern und Verlegen der o.g. Fliesen und Platten mit geeigneter Zahnkelle im Dünn- und Mittelbett frisch in frisch nach DIN 18157 und DIN 18332, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch schnell erhärtenden, faserverstärkten, wasserabweisenden und witterungsstabilen (WEATHER PROOF TECHNOLOGY), frostbeständigen, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), kunststoffvergüteten, flexiblen Dünn- und Mittelmörtel (C2 FTE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit langer Verarbeitungszeit von 60 Minuten und sehr hoher Anfangshaftung. Dazu wird der Mörtel mit einer geeigneten Zahnung auf die Rückseite der Platten aufgezogen und direkt frisch in frisch in den aufgezogenen Drainageestrich eingeklopft.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 126 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

**Nach ca. 3 Stunden begehbar und verfugbar.**

**Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.**

**Produkt:**

**ARDEX X 90 MICROTEC3 Flexkleber oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.21.3** |  | Verlegen der keramischen Bodenfliesen im Außenbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Fliesenfabrikat: ...** |  |

**Fliesentyp: ...**

**Format: ...**

**Farbe: ...**

**Rutschhemmung: ...**

**Liefern und Verlegen der o.g. keramischen Fliesen mit geeigneter Zahnkelle im Dünnbettverfahren nach DIN 18157, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch schnell erhärtenden, faserverstärkten, wasserabweisenden und witterungsstabilen (WEATHER PROOF TECHNOLOGY), frostbeständigen, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), kunststoffvergüteten, flexiblen Dünn- und Mittelmörtel (C2 FTE nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002) mit langer Verarbeitungszeit von 60 Minuten und sehr hoher Anfangshaftung. Durch Zugabe von ARDEX E 90, einer Kunstharzdispersion, wird ein Spezialkleber mit hoher Verformbarkeit (S2 nach DIN EN 12002) und wasserabweisenden Eigenschaften hergestellt. Nach ca. 3 Stunden begehbar und verfugbar. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.**

**Produkt:**

**ARDEX X 90 MICROTEC3 Flexkleber oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **6.21 Produkt X 90** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 127 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.22** |  | Produkt CT 100 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.22.1** |  | Verlegen von keramischen Fliesen und Platten |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Fliesenfabrikat: ...** |  |

**Fliesentyp: ...**

**Format: ...**

**Farbe: ...**

**Rutschhemmung: ...**

**Liefern und Verlegen der o.g. Fliesen und Platten im Dünnbettverfahren nach DIN 18157, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch erhärtenden, kunststoffvergüteten, wasserfesten, frostbeständigen und flexiblen Dünnbettmörtel (C2 TE nach DIN EN 12004) mit hoher Standfestigkeit und langer Einlege- und Korrigierzeit. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.**

**Produkt:**

**ARDEX CT 100 Flexmörtel**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **6.22 Produkt CT 100** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 128 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.23** |  | Produkt CT 100 W |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.23.1** |  | Verlegen von keramischen Fliesen und Platten |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Fliesenfabrikat: ...** |  |

**Fliesentyp: ...**

**Format: ...**

**Farbe: ...**

**Rutschhemmung: ...**

**Liefern und Verlegen der o.g. Fliesen und Platten im Dünnbettverfahren nach DIN 18157, sowie gemäß anerkannten Regeln der Technik mit einem hydraulisch erhärtenden, kunststoffvergüteten, wasserfesten, weißen, frostbeständigen und flexiblen Dünnbettmörtel (C2 TE nach DIN EN 12004) mit hoher Standfestigkeit und langer Einlege- und Korrigierzeit. Eck-, Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind sauber auszusparen bzw. auszukratzen.**

**Produkt:**

**ARDEX CT 100 Flexmörtel, weiß**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **6.23 Produkt CT 100 W** |  | **....................** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **6 Produktgruppe 6 Fliesenverlegung / Fliesenkleber** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 129 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7** |  | Produktgruppe 7 Fugenmörtel / Fugendichtstoffe |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.1** |  | Produkt FK NEU |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.1.1** |  | Verfugen von Fliesen und Platten im hoch belasteten Innen- und Außenbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Fliesenfabrikat: ...** |  |

**Fliesentyp: ...**

**Format: ...**

**Fugentiefe / Breite: ...**

**Füllen der Fugen in dem o.g. Fliesenbelag in der Fugenbreite von 2 - 12 mm mit zementgebundenem, hydraulisch schnell erhärtendem und früh begehbaren, rissefreiem, mechanisch hoch belastbaren sowie abriebfestem, kunststoffvergütetem und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 PLUS) Fugenmörtel der Güte CG2 A gemäß DIN 13888. Nach Erhärtung dauerhaft beständig gegen Tausalz, Hochdruckreiniger, hohe Temperaturen, Mineralöle und übliche Reinigungsmittel.**

**Eck- Anschluss- und Belagsdehnungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.**

**Farbe Fugenmörtel: ...**

**Produkt:**

**ARDEX FK NEU Belastungsfuge, schnell**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **7.1 Produkt FK NEU** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 130 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.2** |  | Produkt GK |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.2.1** |  | Verfugen von Fliesen und Platten im hoch belasteten Innen- und Außenbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Fliesenfabrikat: ...** |  |

**Fliesentyp: ...**

**Format: ...**

**Fugentiefe / Breite: ...**

**Füllen der Fugen in dem o.g. Fliesenbelag ab einer Fugenbreite von 4 mm mit zementgebundenem, hydraulisch schnell erhärtendem und früh begehbarem, rissefreiem, mechanisch hoch belastbarem sowie abriebfestem, kunststoffvergütetem und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 PLUS) Fugenmörtel der Güte CG2 A gemäß DIN 13888. Nach Erhärtung dauerhaft beständig gegen Tausalz, Hochdruckreiniger, hohe Temperaturen, Mineralöle und übliche Reinigungsmittel.**

**Eck- Anschluss- und Belagdehnungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.**

**Farbe Fugenmörtel: ...**

**Produkt:**

**ARDEX GK Belastungsfuge**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **7.2 Produkt GK** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 131 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.3** |  | Produkt SC |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.3.1** |  | Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen mit mattem Silikon (Innen und Außen) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Fliesentyp: ...** |  |

**Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen (bis 30 mm) in keramischen Belägen im Innen- und Außenbereich mit einem hoch elastischen, leicht spritz- und glättbaren, fungizid eingestellten und acetatvernetztem 1-K Matt-Silikon mit guten Hafteigenschaften.**

**Beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlen sowie handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Gemäß DIN EN 15651 mit einem Volumenverlust ≤ 10%. Temperaturbeständig von – 50 bis +180 °C.**

**Eck- Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind zuvor sauber auszusparen bzw. auszukratzen.**

**Farbton: ...**

**Produkt:**

**ARDEX SC Matt-Silicon**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **7.3 Produkt SC** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 132 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.4** |  | Produkt SE |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.4.1** |  | Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen in privaten und gewerblichen Sanitärräumen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Fliesentyp: ...** |  |

**Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen (bis 30 mm) in keramischen Belägen im Innen- und Außenbereich mit einem sehr emissionsarmen (EC1 PLUS), hochelastischen und dehnbaren, leicht spritz- und glättbaren, fungizid eingestellten essigsäure vernetztem 1-K Sanitärsilikon. Beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlen sowie handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Gemäß DIN EN 15651 mit einem Volumenverlust ≤ 10%. Temperaturbeständig von – 40 bis +180 °C.**

**Eck- Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind zuvor sauber auszusparen bzw. auszukratzen.**

**Farbton: ...**

**Produkt:**

**ARDEX SE Sanitär-Silikon**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **7.4 Produkt SE** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 133 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.5** |  | Produkt SE-S |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.5.1** |  | Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen in privaten und gewerblichen Sanitärräumen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Fliesentyp: ...** |  |

**Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen in keramischen Belägen im Innen- und Außenbereich mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC1 PLUS), hochelastischen und dehnbaren, leicht spritz- und glättbaren, fungizid ausgerüsteten 1-K Sanitärsilikon. Beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlen sowie handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel.**

**Geignet für Reinräume und Lebensmittelbereiche**

**Gemäß DIN EN 15651 mit einem Volumenverlust ≤ 10%.**

**Temperaturbeständig von – 50 bis +180 °C.**

**Lagerbeständigkeit 24 Monate**

**Eck- Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind zuvor sauber auszusparen bzw. auszukratzen.**

**Farbton: ...**

**Produkt:**

**ARDEX SE-S Sanitär-Silikon**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **7.5 Produkt SE-S** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 134 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.6** |  | Produkt SN |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.6.1** |  | Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen bei keramischen Fliesen in privaten und gewerblichen Sanitärräumen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Fliesentyp: ...** |  |

**Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen (bis 30 mm) in keramischen Belägen im Innen- und Außenbereich mit einem hochelastischen und dehnbaren, leicht spritz- und glättbaren, fungizid eingestellten neutral vernetztem 1-K Sanitärsilikon. Beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlen sowie handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Gemäß DIN EN 15651 mit einem Volumenverlust ≤ 10%. Temperaturbeständig von – 40 bis +180 °C.**

**Eck- Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind zuvor sauber auszusparen bzw. auszukratzen.**

**Farbton: ...**

**Produkt:**

**ARDEX SN Neutral-Silikon**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **7.6 Produkt SN** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 135 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.7** |  | Produkt ST |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.7.1** |  | Verfärbungsfreies elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen bei Natursteinbelägen im Außen- und Innenbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Gesteinsart: ...** |  |

**Oberflächenbeschaffenheit: ...**

**Verfärbungsfreies elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen (bis 30 mm im Wandbereich; bis 15 mm im Bodenbereich) bei Natursteinbelägen und keramischen Belägen auf Balkonen, Terrassen und an Fassaden im Außen- und Innenbereich mit einem hochelastischen und dehnbaren, leicht spritz- und glättbaren, fungizid eingestellten neutral vernetztem 1-K Natursteinsilikon mit guten Hafteigenschaften. Beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlen sowie handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Gemäß DIN EN 15651 mit einem Volumenverlust ≤ 10%. Temperaturbeständig von – 40 bis +150 °C.**

**Eck- Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind zuvor sauber auszusparen bzw. auszukratzen.**

**Farbton: ...**

**Produkt:**

**ARDEX ST Naturstein-Silikon**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **7.7 Produkt ST** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 136 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.8** |  | Silikonfugen in Großküchen bzw. W3-I |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.8.1** |  | Schließen der Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Fliesenfabrikat: ...** |  |

**Fliesentyp: ...**

**Format: ...**

**Farbe: ...**

**Rutschhemmung: ...**

**Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen in keramischen Belägen mit Silikon geeignet für die Wassereinwirkungsklasse W3-I (mit zusätzlichen chemischen Einwirkungen) gemäß DIN 18534.**

**Eck- Anschluss- und Belagdehnungsfugen sind zuvor sauber auszusparen bzw. auszukratzen.**

**Farbton \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Produkt:**

**Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **7.8 Silikonfugen in Großküchen bzw. W3-I** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 137 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.9** |  | Produkt WA |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.9.1** |  | Verfugen von Fliesen, Platten und Mosaik in chemisch und mechanisch hoch beanspruchten Bereichen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Fliesenfabrikat: ...** |  |

**Fliesentyp: ...**

**Format: ...**

**Fugentiefe / Breite: ...**

**Füllen der Fugen in dem o. g. Fliesenbelag in der Fugenbreite von 2 bis 15 mm mit einer chemikalienbeständigen und mechanisch hoch belastbaren, wasserfesten, frost- und witterungsbeständigen, farbstabilen, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), leicht einfugbaren und waschbaren Epoxidharzfugenmörtel der Güte RG gemäß DIN 13888. Nach Erhärtung dauerhaft beständig gegen mechanische Belastungen, aggressive Chemikalien, Tausalz, Hochdruckreiniger, hohe Temperaturen, Mineralöle und Reinigungsmittel.**

**Eck- Anschluss- und Belagdehnungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.**

**Nach 24 Stunden mechanisch voll belastbar.**

**Nach 7 Tagen volle Chemikalienbeständigkeit.**

**Farbe Fugenmörtel: ...**

**Produkt:**

**ARDEX WA Epoxifuge**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **7.9 Produkt WA** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 138 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.10** |  | Produkt G4 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.10.1** |  | Verfugen von keramischen Fliesen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Fliesenfabrikat: ...** |  |

**Fliesentyp: ...**

**Format: ...**

**Fugentiefe / Breite: ...**

**Füllen der Fugen in dem o.g. Fliesenbelag in der vorhandenen Fugenbreite von 1 - 6 mm mit zementgebundenem, hydraulisch erhärtendem und belastbarem, Schimmel vorbeugendem, lange waschbarem und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 PLUS) Fugenmörtel der Güte CG2 A gemäß DIN 13888 mit einer feinen und glatten Fugenoberfläche.**

**Eck- Anschluss- und Belagdehnungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.**

**Farbe Fugenmörtel: ...**

**Produkt:**

**ARDEX G4 BASIC 1-6 Fugenmörtel**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **7.10 Produkt G4** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 139 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.12** |  | Produkt G6 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.12.1** |  | Verfugen von keramischen Fliesen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Fliesenfabrikat: ...** |  |

**Fliesentyp: ...**

**Format: ...**

**Fugentiefe / Breite: ...**

**Füllen der Fugen in dem o.g. Fliesenbelag in der vorhandenen Fugenbreite (1 - 6 mm) mit zementgebundenem, quarzfreiem, hydraulisch erhärtendem und belastbarem, Schimmel vorbeugendem, lange waschbarem, wasser- und schmutzabweisenden, hochverformbaren, kunststoffvergütetem und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 PLUS) Flex-Fugenmörtel der Güte CG2 WA gemäß DIN 13888 mit feiner und glatter Fugenoberfläche.**

**Eck- Anschluss- und Belagdehnungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.**

**Farbe Fugenmörtel: ...**

**Produkt:**

**ARDEX G6 FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **7.12 Produkt G6** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 140 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.14** |  | Produkt G8 S |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.14.1** |  | Verfugen von keramischen Fliesen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Fliesenfabrikat: ...** |  |

**Fliesentyp: ...**

**Format: ...**

**Fugentiefe / Breite: ...**

**Füllen der Fugen in dem o. g. Fliesenbelag in der vorhandenen Fugenbreite 1 - 6 mm mit zementgebundenem, hydraulisch schnell erhärtendem und belastbarem, Schimmel vorbeugendem, lange waschbarem, wasser- und schmutzabweisenden, kunststoffvergütetem und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 PLUS) Flex-Fugenmörtel der Güte CG2 WA gemäß DIN 13888 mit feiner Fugenoberfläche. Nach 90 Minuten begehbar.**

**Eck- Anschluss- und Belagdehnungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.**

**Farbe Fugenmörtel: ...**

**Produkt:**

**ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **7.14 Produkt G8 S** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 141 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.15** |  | Produkt G9 S |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.15.1** |  | Verfugen von keramischen Fliesen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Fliesenfabrikat: ...** |  |

**Fliesentyp: ...**

**Format: ...**

**Fugentiefe / Breite: ...**

**Füllen der Fugen in dem o.g. Fliesenbelag in der vorhandenen Fugenbreite 2 - 15 mm mit zementgebundenem, schnell erhärtendem und belastbarem, Schimmel vorbeugendem, lange waschbarem, wasserabweisendem, kunststoffvergütetem, hochverformbaren und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 PLUS) Flex-Fugenmörtel der Güte CG2 WA gemäß DIN 13888. Nach 90 Minuten begehbar.**

**Eck- Anschluss- und Belagdehnungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.**

**Farbe Fugenmörtel: ...**

**Produkt:**

**ARDEX G9S FLEX 2 - 15 Flex-Fugenmörtel, schnell**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **7.15 Produkt G9 S** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 142 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.16** |  | Produkt G10 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.16.1** |  | Verfugen von keramischen Fliesen, Natur- und Betonwerksteinplatten sowie Glasmosaik |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Fabrikat: ...** |  |

**Typ: ...**

**Format: ...**

**Fugentiefe / Breite: ...**

**Füllen der Fugen in dem o.g. Belag in der vorhandenen Fugenbreite von1 - 10 mm mit einem zementgebundenem, hydraulisch schnell erhärtendem und trocknendem (ARDURAPID Plus Effekt), lange waschbarem, kunststoffvergütetem und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 PLUS) Flex-Fugenmörtel der Güte CG2 WA gemäß DIN 13888 mit guter Flankenhaftung und erhöhter Farbstabilität.**

**Nach 3 Stunden begehbar.**

**Eck- Anschluss- und Belagdehnungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.**

**Farbe Fugenmörtel: ...**

**Produkt:**

**ARDEX G10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.16.2** |  | Verfugen feuchtigkeits- und verfärbungsempfindlichen Natursteinen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Plattenfabrikat: ...** |  |

**Natursteinbezeichnung: ...**

**Gesteinsart / Herkunft: ...**

**Format: ...**

**Farbe / Durchscheinend: ...**

**Fugentiefe / Breite ...**

**Füllen der Fugen in dem o. g. Natursteinbelag in der vorhandenen Fugenbreite von 1 bis 10 mm mit einem zementgebundenem, hydraulisch schnell erhärtendem und trocknendem (ARDURAPID Plus Effekt), lange waschbarem, kunststoffvergütetem und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 PLUS) Flex-Fugenmörtel der Güte CG2 WA gemäß DIN 13888 mit guter Flankenhaftung und erhöhter Farbstabilität. Durch den ARDURAPID Plus Effekt werden Farbveränderungen des Natursteins im Randbereich verhindert.**

**Nach 3 Stunden begehbar.**

**Eck- Anschluss- und Belagdehnungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.**

**Farbe Fugenmörtel: ...**

**Produkt:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 143 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

**ARDEX G10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **7.16 Produkt G10** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 144 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.17** |  | Produkt RG 12 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.17.1** |  | Verfugen von keramischen Fliesen mit epoxidharzgebundenem Fugenmörtel mit hoher Beständigkeit gegen chemische Einwirkungen durch Reinigungsmittel |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Fliesenfabrikat: ...** |  |

**Fliesentyp: ...**

**Format: ...**

**Fugentiefe / Breite: ...**

**Füllen der Fugen in dem o.g. Fliesenbelag in der vorhandenen Fugenbreite bis 6 mm mit Epoxidharz-gebundenem, farbstabilem, chemikalienbeständigen und mechanisch hochbelastbaren, wasserfestem, frost- und witterungsbeständigem, leicht einfugbarem und waschbarem, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 PLUS) Epoxidharzfugenmörtel der Güte RG gemäß DIN 13888. Nach Erhärtung dauerhaft beständig gegen mechanische Belastungen, aggressive Chemikalien, Tausalz, Hochdruckreiniger, hohe Temperaturen, Mineralöle und Reinigungsmittel.**

**Eck- Anschluss- und Belagdehnungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.**

**Nach 12 Stunden mechanisch voll belastbar.**

**Nach 7 Tagen volle Chemikalienbeständigkeit.**

**Farbe Fugenmörtel: ...**

**Produkt:**

**ARDEX RG 12 1-6 Epoxifuge fein**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **7.17 Produkt RG 12** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 145 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.18** |  | Produkt RG Cleaner |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.18.1** |  | Nachreinigen der mit Epoxidharz verfugten Fläche mit Spezialreiniger |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Abreinigen des Epoxidharz-Restschleier von Steingut-, Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen innerhalb von 24 Stunden nach der Verfugung mit Spezialreiniger zur Entfernung von Epoxidharzrückständen.** |  |

**Produkt:**

**ARDEX RG Cleaner**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **7.18 Produkt RG Cleaner** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 146 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.19** |  | Produkt CA 20 P |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.19.1** |  | Kleben und Eindichten von ... |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Kleben und Eindichten von ... im Innen- und Außenbereich auf dichten und saugfähigen Untergründen mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1), lösemittel- und wasserfreiem SMP-Montagekleber mit hoher Klebkraft.** |  |

**Produkt:**

**ARDEX CA 20 P SMP-Montagekleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.19.2** |  | Eindichten der Einbauelemente mit Pressflanschverbindung |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Eindichten der Einbauteile mit Pressflanschverbindung durch aufbringen einer vollflächigen Verklebung zwischen den verschraubten Pressflanschen und der zugeschnittenen und eingelegten Dichtmanschette aus geeignetem Dichtbahn-Material mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1), lösemittel- und wasserfreiem SMP-Montagekleber mit hoher Klebkraft.** |  |

**Produkt:**

**ARDEX CA 20 P SMP-Montagekleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK 100 W TRICOM Dichtbahn**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **St** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.19.3** |  | Anschluss der Abdichtung an die Entwässerungsrinnen mit Montagedichtkleber |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Anschluss der Abdichtung an die Entwässerungsrinnen mit Montagedichtkleber mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1), lösemittel- und wasserfreiem SMP-Montagekleber mit hoher Klebkraft.** |  |

**Produkt:**

**ARDEX CA 20 P SMP-Montagekleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **7.19 Produkt CA 20 P** |  | **....................** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **7 Produktgruppe 7 Fugenmörtel / Fugendichtstoffe** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 147 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8** |  | Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.1** |  | Produkt AF 130 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.1.1** |  | Liefern und kleben von elastischen Belägen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern des Belages** |  |

**Hersteller:**

**Typ: ...**

**Bezeichnung: ...**

**Farbe: ...**

**Fachgerechtes Verkleben des o. g. Belages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten, saugfähigen Untergrund mit lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - D1) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersionsklebstoff mit guter Anfangshaftung. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.**

**Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.**

**Produkt:**

**ARDEX AF 130 Objektkleber für elastische Beläge**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **8.1 Produkt AF 130** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 148 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.2** |  | Produkt AF 139 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.2.1** |  | Liefern und kleben von PVC-freien elastischen Belägen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern des Belages** |  |

**Hersteller: ...**

**Typ: ...**

**Bezeichnung: ...**

**Farbe: ...**

**Fachgerechtes Verkleben von PVC-freien Bodenbelägen im Bahnen-, Planken- und Fliesenformat auf den in den Vorpositionen vorbereiteten, saugfähigen Untergrund mit sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - D1) Dispersionsklebstoff mit langer Einlegezeit.**

**Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.**

**Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.**

**Produkt:**

**ARDEX AF 139 Kleber für PVC-freie Beläge**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **8.2 Produkt AF 139** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 149 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.3** |  | Produkt AF 140 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.3.1** |  | Designbeläge und elastische Beläge liefern und kleben |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern des Belages** |  |

**Hersteller: ...**

**Typ: ...**

**Bezeichnung: ...**

**Farbe: ...**

**Fachgerechtes Verkleben des o.g. Belages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten, saugfähigen Untergrund mit faserarmierten, lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - D1) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Nassbettdispersionsklebstoff mit guter Belagsbenetzung und langer Einlegezeit sowie hoher Anfangs- und Endfestigkeit. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.**

**Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.**

**Produkt:**

**ARDEX AF 140 Faserarmierter Kleber für PVC-Designbeläge**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **8.3 Produkt AF 140** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 150 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.4** |  | Produkt AF 155 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.4.1** |  | Liefern und kleben von elastischen Belägen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern des Belages** |  |

**Hersteller: ...**

**Typ: ...**

**Bezeichnung: ...**

**Farbe: ...**

**Fachgerechtes Verkleben des o.g. Belages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten, saugfähigen Untergrund mit lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - D1), sehr ergiebigen und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersionsklebstoff mit langer Nachklebrigkeit und breiten Anwendungsspektrum. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.**

**Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.**

**Produkt:**

**ARDEX AF 155 Spezialkleber für elastische Beläge**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **8.4 Produkt AF 155** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 151 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.5** |  | Produkt AF 180 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.5.1** |  | Verkleben von Belägen in hochbelasteten Bereichen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern des Belages** |  |

**Hersteller: ...**

**Typ: ...**

**Bezeichnung: ...**

**Farbe: ...**

**Fachgerechtes Verkleben des o.g. Belages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten Untergrund mit festelastischem, lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff mit schnellem Kraftaufbau und hoher Endfestigkeit.**

**Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.**

**Produkt:**

**ARDEX AF 180 SMP Kleber für elastische Beläge**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.5.2** |  | Abdichten von Innen- und Außenecken aus vorgefertigten, flexiblen und rissüberbrückenden Dichtecken |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Abdichten der Raumecken und sonstiger Innen- und Außenecken in privaten Badezimmern mit vorgefertigten, hoch reißfesten und dehnfähigen Dichtecken. Dazu werden die Dichtecken (Innen- / Außenecke) in den gleichmäßig aufgezogenen, lösemittelfreien (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff vollsatt eingelegt und so angepresst, dass keine Lufteinschlüsse verbleiben.** |  |

**Produkte:**

**ARDEX SK 90 TRICOM Innenecke 90°**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK 270 TRICOM Außenecke 270°**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX AF 180 SMP Kleber für elastische Beläge**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **St** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.5.3** |  | Übergänge Wand/Wand und Wand/Boden, Anschluss- und Bewegungsfugen mit Dichtband 120 mm überbrücken |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Abdichten der Eckbereiche Wand/Wand und Wand/Boden, Anschluss- und Bewegungsfugen in privaten Badezimmern mit hoch reißfestem und dehnfähigem Dichtband.** |  |

**Dazu wird das Dichtband in den gleichmäßig aufgezogenen, lösemittelfreien**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 152 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

**(gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff vollsatt eingelegt und so angepresst, dass keine Lufteinschlüsse verbleiben.**

**Produkte:**

**ARDEX SK 12 TRICOM Dichtband 120**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX AF 180 SMP Kleber für elastische Beläge**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.5.4** |  | Anschlüsse und Durchdringungen abdichten |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Abdichten der Anschlüsse und Durchdringungen in privaten Badezimmern mit vorgefertigten, hoch reißfesten und dehnfähigen Dichtmanschetten.** |  |

**Dazu werden die Dichtmanschetten in den gleichmäßig aufgezogenen lösemittelfreien (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff vollsatt eingelegt und angepresst.**

**Produkte:**

**ARDEX SK-W Dichtmanschette 140 x 140**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK-M D Doppel-Dichtmanschette 280 x 140**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK-F Dichtmanschette 425 x 425**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK-G TRICOM Rohrkragenmanschette 350 x 350**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK-R TRICOM Dehnzonenmanschette 200 x 200**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK-S TRICOM Dehnzonenmanschette 150 x 150**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK-B TRICOM Dichtring 100/200**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX AF 180 SMP Kleber für elastische Beläge**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **St** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.5.5** |  | Flächenabdichtung im privaten Badezimmer an Wand- und Bodenflächen (ausgenommen Bodenflächen in Bodengleichen Duschen) |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 153 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Abdichten von Wand- und Bodenflächen von privaten Badezimmern mit bahnenförmiger, geruchsneutraler, flexibler, rissüberbrückender, hoch reißfester, wasserdampfdichter und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) Dichtbahn zur Aufnahme von systemgerechter Spachtelmassen oder LVT-Belägen. Die Abdichtung wird auf den in den vorherigen Positionen vorbereiteten Untergrund mit einem lösemittelfreien (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff vollsatt verklebt und angepresst.** |  |

**Die Dichtbahn wird an den Stößen nicht überlappt - Ausführung Stoß an Stoß.**

**Die entstandenen Stöße werden im System mit dem 120 mm-Dichtband überklebt.**

**Produkte:**

**ARDEX SK 100 W TRICOM Dichtbahn**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK 12 TRICOM Dichtband 120**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX AF 180 SMP Kleber für elastische Beläge**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **8.5 Produkt AF 180** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 154 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.6** |  | Produkt AF 181 W |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.6.1** |  | Verkleben von LVT Belägen an Wandflächen von Duschen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern des für die Verklebung im direkten Spritzwasserbereich geeigneten LVT-Belages** |  |

**Hersteller: ...**

**Typ: ...**

**Bezeichnung: ...**

**Farbe: ...**

**Fachgerechtes Verkleben des o.g. Belages auf den in den Vorpositionen abgedichteten und vorbereiteten Wandflächen mit roll-fähigen, lösemittelfreien (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff mit optimaler Verarbeitung für Wandflächen.**

**Produkt:**

**ARDEX AF 181 W SMP Wandkleber für LVT Beläge**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.6.2** |  | Verkleben von PVC-Belägen an Wandflächen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern des Belages** |  |

**Hersteller: ...**

**Typ: ...**

**Bezeichnung: ...**

**Farbe: ...**

**Fachgerechtes Verkleben des o.g. Belages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten Wandflächen mit roll-fähigen, lösemittelfreien (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff mit optimaler Verarbeitung für Wandflächen.**

**Produkt:**

**ARDEX AF 181 W SMP Wandkleber für LVT Beläge**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.6.3** |  | Abdichten von Innen- und Außenecken aus vorgefertigten, flexiblen und rissüberbrückenden Dichtecken |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 155 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Abdichten der Raumecken und sonstiger Innen- und Außenecken in privaten Badezimmern mit vorgefertigten, hoch reißfesten und dehnfähigen Dichtecken. Dazu werden die Dichtecken (Innen- / Außenecke) in den gleichmäßig aufgezogenen, lösemittelfreien (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff vollsatt eingelegt und so angepresst, dass keine Lufteinschlüsse verbleiben.** |  |

**Produkte:**

**ARDEX SK 90 TRICOM Innenecke 90°**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK 270 TRICOM Außenecke 270°**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX AF 181 W SMP Wandkleber für LVT Beläge**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **St** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.6.4** |  | Übergänge Wand/Wand und Wand/Boden, Anschluss- und Bewegungsfugen mit Dichtband 120 mm überbrücken |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Abdichten der Eckbereiche Wand/Wand und Wand/Boden, Anschluss- und Bewegungsfugen in privaten Badezimmern mit hoch reißfestem und dehnfähigem Dichtband.** |  |

**Dazu wird das Dichtband in den gleichmäßig aufgezogenen, lösemittelfreien (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff vollsatt eingelegt und so angepresst, dass keine Lufteinschlüsse verbleiben.**

**Produkte:**

**ARDEX SK 12 TRICOM Dichtband 120**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX AF 181 W SMP Wandkleber für LVT Beläge**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.6.5** |  | Anschlüsse und Durchdringungen abdichten |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Abdichten der Anschlüsse und Durchdringungen in privaten Badezimmern mit vorgefertigten, hoch reißfesten und dehnfähigen Dichtmanschetten.** |  |

**Dazu werden die Dichtmanschetten in den gleichmäßig aufgezogenen lösemittelfreien (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff vollsatt eingelegt und angepresst.**

**Produkte:**

**ARDEX SK-W Dichtmanschette 140 x 140**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK-M D Doppel-Dichtmanschette 280 x 140**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 156 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

**ARDEX SK-F Dichtmanschette 425 x 425**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK-G TRICOM Rohrkragenmanschette 350 x 350**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK-R TRICOM Dehnzonenmanschette 200 x 200**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK-S TRICOM Dehnzonenmanschette 150 x 150**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK-B TRICOM Dichtring 100/200**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX AF 181 W SMP Wandkleber für LVT Beläge**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **St** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.6.6** |  | Flächenabdichtung im privaten Badezimmer an Wand- und Bodenflächen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Abdichten von Wand- und Bodenflächen von privaten Badezimmern mit bahnenförmiger, geruchsneutraler, flexibler, rissüberbrückender, hoch reißfester, wasserdampfdichter und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) Dichtbahn zur Aufnahme von systemgerechter Spachtelmassen oder LVT-Belägen. Die Abdichtung wird auf den in den vorherigen Positionen vorbereiteten Untergrund mit einem roll-fähigen, lösemittelfreien (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff vollsatt verklebt und angepresst.** |  |

**Die Dichtbahn wird an den Stößen nicht überlappt - Ausführung Stoß an Stoß.**

**Die entstandenen Stöße werden im System mit dem 120 mm-Dichtband überklebt.**

**Produkte:**

**ARDEX SK 100 W TRICOM Dichtbahn**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK 12 TRICOM Dichtband 120**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX AF 181 W SMP Wandkleber für LVT Beläge**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **8.6 Produkt AF 181 W** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 157 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.7** |  | Produkt AF 185 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.7.1** |  | Designbeläge liefern und mit Rollklebstoff kleben |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern des Belages** |  |

**Hersteller: ...**

**Typ: ...**

**Bezeichnung: ...**

**Farbe: ...**

**Verkleben des o.g. Belages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten Untergrund mit sehr ergiebigen, lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - D1 sowie TRGS 610) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Rollklebstoff. Nach dem einlegen des Belages verrutschen die Elemente nicht mehr und die Fläche ist direkt nutzbar. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.**

**Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.**

**Produkt:**

**ARDEX AF 185 Rollkleber für Designbeläge**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **8.7 Produkt AF 185** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 158 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.8** |  | Produkt AF 230 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.8.1** |  | Teppich liefern und fachgerecht verlegen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern des textilen Belages** |  |

**Hersteller: ...**

**Typ: ...**

**Bezeichnung: ...**

**Farbe: ...**

**Fachgerechtes verkleben des o.g. textilen Bodenbelages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen Untergrund mit lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - D1), geruchsneutralem und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersionsklebstoff mit guter Anfangshaftung. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.**

**Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.**

**Produkt:**

**ARDEX AF 230 Schneller Teppichkleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **8.8 Produkt AF 230** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 159 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.9** |  | Produkt AF 270 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.9.1** |  | Linoleumbelag liefern und fachgerecht kleben |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern des Belages** |  |

**Hersteller: ...**

**Typ: ...**

**Bezeichnung: ...**

**Farbe: ...**

**Fachgerechtes verkleben des o.g. Linoleumbelags auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen Untergrund mit lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - D1) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersionsklebstoff mit langer Einlegezeit mit guter Benetzung sowie hoher Endfestigkeit. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.**

**Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.**

**Produkt:**

**ARDEX AF 270 Teppich- und Linokleber oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.9.2** |  | textilen Bodenbelag liefern und fachgerecht kleben |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern des Belages** |  |

**Hersteller: ...**

**Typ: ...**

**Bezeichnung: ...**

**Farbe: ...**

**Fachgerechtes verkleben des o.g. Bodenbelages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen Untergrund mit lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - D1) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersionsklebstoff mit langer Einlegezeit mit guter Benetzung sowie hoher Endfestigkeit. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.**

**Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.**

**Produkt:**

**ARDEX AF 270 Teppich- und Linokleber oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **8.9 Produkt AF 270** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 160 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.10** |  | Produkt AF 290 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.10.1** |  | Textilen Bodenbelag liefern und hochscherfest kleben |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern des Belages** |  |

**Hersteller: ...**

**Typ: ...**

**Bezeichnung: ...**

**Farbe: ...**

**Fachgerechtes Hochscherfestes verkleben des o.g. Bodenbelages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen Untergrund mit lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - D1) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersionsklebstoff mit harter Klebstoffriefe und hoher Endfestigkeit. Scherfestigkeit > 2N/mm² nach DIN EN 14293. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.**

**Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.**

**Produkt:**

**ARDEX AF 290 Hochscherfester Teppichkleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **8.10 Produkt AF 290** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 161 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.11** |  | Produkt AF 460 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.11.1** |  | Fertigparkett liefern und fachgerecht verkleben |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern des Fertigparkett** |  |

**Hersteller: ...**

**Typ / Schichten: ...**

**Bezeichnung: ...**

**Format: ...**

**Holzart: ...**

**Fachgerechtes verkleben des o.g. Fertigparketts auf den in den Vorpositionen vorbereiteten Untergrund mit elastischen, lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff mit gutem Riefenstand und schnellem Festigkeitsaufbau.**

**Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.**

**Produkt:**

**ARDEX AF 460 Fertigparkettkleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.11.2** |  | Trittschalldämm- und Entkopplungsplatten verkleben |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Verkleben der ARDEX Trittschalldämm- und Entkopplungsplatten auf den in den Vorpositionen beschriebenen Untergrund mit elastischen, lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff mit schnellem Festigkeitsaufbau.** |  |

**Für die Verarbeitung sind die Angaben in den Technischen Datenblättern zu beachten.**

**Produkt:**

**ARDEX AF 460 Fertigparkettkleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX DS 30 Entkopplungsplatte**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **8.11 Produkt AF 460** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 162 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.12** |  | Produkt AF 480 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.12.1** |  | Parkett liefern und fachgerecht verkleben |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern des Parketts** |  |

**Hersteller: ...**

**Typ: ...**

**Bezeichnung: ...**

**Format: ...**

**Holzart: ...**

**Fachgerechtes verkleben des o.g. Parketts auf den in den Vorpositionen vorbereiteten Untergrund mit festelastischem, lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff mit hervorragendem Riefenstand und schnellem Festigkeitsaufbau und hoher Endfestigkeit.**

**Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.**

**Produkt:**

**ARDEX AF 480 Festelastischer Parkettkleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.12.2** |  | Trittschalldämm- und Entkopplungsplatten verkleben |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Verkleben der ARDEX Trittschalldämm- und Entkopplungsplatten auf den in den Vorpositionen vorbereiteten Untergrund mit festelastischem, lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - RS 10), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff mit schnellem Festigkeitsaufbau und hoher Endfestigkeit.** |  |

**Für die Verarbeitung sind die Angaben in den Technischen Datenblättern zu beachten.**

**Produkt:**

**ARDEX AF 480 Festelastischer Parkettkleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX DS 30 Entkopplungsplatte**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **8.12 Produkt AF 480** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 163 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.14** |  | Produkt AF 485 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.14.1** |  | Parkett liefern und fachgerecht verkleben |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern des Parketts** |  |

**Hersteller: ...**

**Typ: ...**

**Bezeichnung: ...**

**Format: ...**

**Holzart: ...**

**Fachgerechtes verkleben des o.g. Parketts auf den in den Vorpositionen vorbereiteten Untergrund mit schubfestem, lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - RS 10), weichmacherfreiem sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und gebrauchsfertigem 1-komponenten SMP-Klebstoff mit hervorragendem Riefenstand, schnellem Festigkeitsaufbau und hoher Endfestigkeit.**

**Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.**

**Produkt:**

**ARDEX AF 485 Schubfester Parkettkleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **8.14 Produkt AF 485** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 164 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.15** |  | Produkt AF 490 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.15.1** |  | Parkett liefern und mit 2-K-PU Klebstoff kleben |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern des Parketts** |  |

**Hersteller: ...**

**Typ: ...**

**Bezeichnung: ...**

**Format: ...**

**Holzart: ...**

**Fachgerechtes Verkleben des o.g. Parkett auf den in den Vorpositionen vorbereiteten Untergrund mit sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), lösemittel- und wasserfreien (GISCODE - RU 1) 2-K-Polyurethanklebstoff mit hoher Schubfestigkeit.**

**Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.**

**Produkt:**

**ARDEX AF 490 2K-PU Parkettkleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **8.15 Produkt AF 490** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 165 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.16** |  | Produkt AF 495 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.16.1** |  | Bodenbelag liefern und mit 2-K-PU Klebstoff kleben |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern des Belages** |  |

**Hersteller: ...**

**Typ: ...**

**Bezeichnung: ...**

**Farbe: ...**

**Fachgerechtes Verkleben des o.g. Belages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen oder dichten Untergrund mit universell einsetzbaren, lösemittel- und wasserfreien (GISCODE - RU 1), hoch festen und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) 2-K-Polyurethanklebstoff für hoch beanspruchte Bereiche wie z.B. Industrie und Sportstätten. Feuchtigkeits- und witterungsbeständig, für Anwendungen in Feuchträumen und im Outdoor Bereich. Hoher Wärmestand für hoch beanspruchte Bereiche, z.B. hinter Fensterfronten. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.**

**Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.**

**Produkt:**

**ARDEX AF 495 2-K-PU Kleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.16.2** |  | Parkett liefern und mit 2-K-PU Klebstoff kleben |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern des Parketts** |  |

**Hersteller: ...**

**Typ: ...**

**Bezeichnung: ...**

**Format: ...**

**Holzart: ...**

**Fachgerechtes Verkleben des o.g. Parkett auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen oder dichten Untergrund mit universell einsetzbaren, lösemittel- und wasserfreien (GISCODE - RU 1), hoch festen und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) 2-K-Polyurethanklebstoff für hoch beanspruchte Bereiche wie z.B. Industrie und Sportstätten. Feuchtigkeits- und witterungsbeständig, für Anwendungen in Feuchträumen und im Outdoor Bereich. Hoher Wärmestand für hoch beanspruchte Bereiche, z.B. hinter Fensterfronten. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.**

**Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.**

**Produkt:**

**ARDEX AF 495 2-K-PU Kleber**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 166 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **8.16 Produkt AF 495** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 167 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.17** |  | Produkt AF 635 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.17.1** |  | Liefern und kleben des Belages auf Treppenstufen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern des Belages** |  |

**Hersteller: ...**

**Typ: ...**

**Bezeichnung: ...**

**Farbe: ...**

**Verkleben des o.g. Belages auf den vorbereiteten Treppenstufen mit sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - D1), Weichmacher beständig und universell einsetzbaren Kontaktklebstoff mit sofortiger Anfangshaftung nach Trocknung und langer Kontaktklebzeit. Stuhlrollengeeignet gemäß DIN EN 12529.**

**Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.**

**Produkt:**

**ARDEX AF 635 Lösemittelfreier Kontaktkleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **8.17 Produkt AF 635** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 168 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.18** |  | Produkt AF 660 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.18.1** |  | Kleben von Sockelleisten und Profilen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Kleben von Sockelleisten und Profilen mit lösemittelhaltigem, weichmacherresistenden und universell einsetzbaren Kontaktklebstoff mit hoher Anfangsklebkraft und hoher Endfestigkeit. Stuhlrollengeeignet.** |  |

**Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.**

**Produkt:**

**ARDEX AF 660 Kontaktkleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **8.18 Produkt AF 660** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 169 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.19** |  | Produkt AF 785 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.19.1** |  | Linoleumbelag liefern und fachgerecht kleben |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern des Belages** |  |

**Hersteller: ...**

**Typ: ...**

**Bezeichnung: ...**

**Farbe: ...**

**Fachgerechtes verkleben des o.g. Linoleumbelags auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen Untergrund mit lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - D1) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersionsklebstoff mit harter Klebstoffriefe, hoher Scherfestigkeit und sehr hoher Endfestigkeit. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.**

**Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.**

**Produkt:**

**ARDEX AF 785 Linoleumkleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **8.19 Produkt AF 785** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 170 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.20** |  | Produkt AF 800 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.20.1** |  | Bodenbeläge liefern und wiederaufnehmbar fixieren |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern des Belages** |  |

**Hersteller: ...**

**Typ: ...**

**Bezeichnung: ...**

**Farbe: ...**

**Fachgerechtes wiederaufnehmbares fixieren des o.g. Belages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen und dauertrockenen Untergrund mit lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - D1), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) und nach Trocknung geruchsneutralen wasserredispergierbarer Fixierung. Rückstandfrei zu entfernen durch Reinigung mit Wasser. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.**

**Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.**

**Produkt:**

**ARDEX AF 800 Universalfixierung**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **8.20 Produkt AF 800** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 171 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.21** |  | Produkt AF 823 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.21.1** |  | Leitfähige Grundierung |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Aufbringen einer leitfähigen sehr emissionsarmen (EC 1 Plus) Acrylatdispersions-Grundierung auf Zement-gebundenen Untergründen als Vorbehandlung für die nachfolgende leitfähige Verlegung von PVC, Textil, Linoleum und Kautschukbelägen mit Systemklebstoff.** |  |

**Dabei ist Pfützenbildung zu vermeiden.**

**Vor den Folgearbeiten ist die Grundierung vollständig trocknen zu lassen.**

**[Die Verwendung der leitfähigen Grundierung inkl. des ableitfähigen Systemklebstoffs ersetzt die Verlegung eines Kupferbandnetzes.**

**Mittels eines 1 - 1,5 langen Kupferbandes müssen alle 30 - 40 m² der Anschluss an den Potenzialausgleich erfolgen.]**

**Produkt:**

**ARDEX AF 823 Leitfähige Grundierung**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **8.21 Produkt AF 823** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 172 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.22** |  | Produkt AF 825 und AF 825 + AF 824 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.22.1** |  | Fixierung der SL-Fliesen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern der SL-Fliesen** |  |

**Hersteller: ...**

**Bezeichnung: ...**

**Fachgerechtes fixieren der SL-Fliesen auf den in den Vorpositionen vorbereiteten dauertrockenen Untergrund mit stark klebriger und schnell trocknender sowie lösemittelfreier (gemäß GISCODE - D1) und sehr emissionsarmer (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersions-Haftfixierung. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.**

**Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.**

**Produkt:**

**ARDEX AF 825 Fixierung für SL-Fliesen**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.22.2** |  | Querleitfähigkeit herstellen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Aufkleben eines Kupferbandnetzes auf die trockene Spachtelmasse (mittig unter jede Fliesenreihe, an den Kopfenden verbunden und zur Erdung geführt) zur Erstellung der erforderlichen Ableitung. Kupferbandnetz entweder aus selbstklebendem Kupferband oder durch Aufkleben der Kupferbänder mit geeignetem leitfähigem Kleber. Der Anschluss an die Haupterdung des Gebäudes erfolgt durch den Elektriker nach geltenden Normen und Vorschriften.** |  |

**Produkt:**

**Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.22.3** |  | Leitfähige Fixierung der SL-Fliesen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern der SL-Fliesen** |  |

**Hersteller: ...**

**Bezeichnung: ...**

**Leitfähigkeit: ...**

**Fachgerechtes fixieren der SL-Fliesen auf den in den Vorpositionen vorbereiteten mit ausreichend Kupferbändern versehenen und dauertrockenen Untergrund mit leitfähiger, stark klebriger und schnell trocknender sowie lösemittelfreier (gemäß GISCODE - D1) Dispersions-Haftfixierung.**

**Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 173 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

**Produkt:**

**ARDEX AF 825 Fixierung für SL-Fliesen**

**ARDEX AF 824 Leitfähigkeitszusatz**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **8.22 Produkt AF 825 und AF 825 + AF 824** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 174 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.23** |  | Produkt AF 2224 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.23.1** |  | Elastischen und/oder textilen Bodenbelag liefern und kleben |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern des Belages** |  |

**Hersteller: ...**

**Typ: ...**

**Bezeichnung: ...**

**Farbe: ...**

**Fachgerechtes Verkleben des o.g. Belages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten saugfähigen Untergrund mit lösemittelfreien (gemäß GISCODE - D1), hoch scherfestem und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersionsklebstoff mit großem Anwendungsspektrum. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.**

**Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.**

**Produkt:**

**ARDEX AF 2224 Universalkleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **8.23 Produkt AF 2224** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 175 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.24** |  | Produkt AF 2270 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.24.1** |  | Querleitfähigkeit herstellen (ausreichende Querleitfähigkeit des Belages) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Aufkleben eines Kupferbandnetzes (mindestens 1 m lang) pro 30 m² bzw. pro Raum auf die trockene Spachtelmasse zur Erstellung der erforderlichen Ableitung. Entweder aus selbstklebendem Kupferband oder durch Aufkleben des Kupferbandes mit geeignetem leitfähigem Kleber. Der Anschluss an die Haupterdung des Gebäudes erfolgt durch den Elektriker nach geltenden Normen und Vorschriften.** |  |

**Produkt:**

**Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.24.2** |  | Querleitfähigkeit herstellen (nicht ausreichende Querleitfähigkeit des Belages) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Aufkleben eines Kupferbandnetzes auf die trockene Spachtelmasse (mittig unter jede Bahnen bzw. Plattenreihe, an den Kopfenden verbunden) zur Erstellung der erforderlichen Ableitung. Kupferbandnetz entweder aus selbstklebendem Kupferband oder durch Aufkleben der Kupferbänder mit leitfähigem Neopreneklebstoff. Der Anschluss an die Haupterdung des Gebäudes erfolgt durch den Elektriker nach geltenden Normen und Vorschriften.** |  |

**Produkt:**

**Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.24.3** |  | Leitfähigen Bodenbelag liefern und kleben |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern des Belages** |  |

**Hersteller: ...**

**Leitfähigkeit ...**

**Typ: ...**

**Bezeichnung: ...**

**Farbe: ...**

**Fachgerechtes leitfähiges verkleben des o.g. Belages auf den in den Vorpositionen vorbereiteten, mit ausreichend Kupferbändern versehenen, saugfähigen Untergrund mit leitfähigem, klebstarkem, lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - D1) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersionsklebstoff mit starker Klebkraft. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.**

**Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.**

**Produkt:**

**ARDEX AF 2270 Universalkleber, leitfähig**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 176 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.24.4** |  | Leitfähigen Bodenbelag liefern und kleben (auf leitfähiger Systemgrundierung) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern des Belages** |  |

**Hersteller: ...**

**Leitfähigkeit ...**

**Typ: ...**

**Bezeichnung: ...**

**Farbe: ...**

**Liefern & fachgerechtes leitfähiges verkleben des o.g. Belages auf den in der Vorposition mit leitfähiger Grundierung vorbereiteten Untergrund.**

**Mit leitfähigem, klebstarkem, lösemittelfreiem (gemäß GISCODE - D1) und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus & Blauer Engel) Dispersionsklebstoff mit starker Klebkraft. Stuhlrollengeeignet nach DIN EN 12529.**

**Für die Verarbeitung gelten die Angaben des Herstellers.**

**Produkt:**

**ARDEX AF 2270 Universalkleber, leitfähig**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **8.24 Produkt AF 2270** |  | **....................** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **8 Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 177 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9** |  | Produktgruppe 9 Wandspachtelmassen |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9.1** |  | Produkt BU-R |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9.1.1** |  | Armierungsgewebe auf STRONGLITE System |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Faltenfreies verlegen des alkalibeständigen Armierungsgewebe aus wasser- und witterungsbeständiger und imprägnierter Glasseide auf der systemkompatiblen STRONGLITE gebundenen Leichtschüttung zur Vorbereitung für die Überspachtelung mit der Systemspachtelmasse.** |  |

**Die Überlappung der Bahnen muss mindestens 10 cm betragen.**

**Empfehohlener Randabstand 2 cm.**

**Produkt:**

**ARDEX BU-R Armierungsgewebe**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9.1.2** |  | Verstärkung der Spachtelung durch Armierungsgewebe |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Faltenfreies einbetten eines hochreißfesten, alkalibeständigen Armierungsgewebe aus wasser- und witterungsbeständiger und imprägnierter Glasseide über Rohbau-Materialwechsel im Putzgrund, labilen Putzgrund u.ä. in obere Putz- bzw. Spachtelschicht. Die Überlappung von Putzbewehrungen muss mindestens 100 mm betragen, auf benachbarte Bauteile 200 mm.** |  |

**Produkt:**

**ARDEX BU-R Armierungsgewebe**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **9.1 Produkt BU-R** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 178 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9.2** |  | Produkt RF |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9.2.1** |  | Schließen von gering belasteten Anschlussfugen und Rissen, Innen und Außen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Schließen von gering belasteten Anschlussfugen, Rissen, Löchern und Kratzern im Innen- und Außenbereich auf Untergründen wie Holz, Beton, Putz, Mauerwerk, Gipskarton u.a. mit einem überstreichbaren, schwundfreien, flexiblen und sehr emissionsarmen Kartuschen-Leichtspachtel auf Acryldispersionsbasis.** |  |

**Produkt:**

**ARDEX RF Kartuschenspachtel**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **9.2 Produkt RF** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 179 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9.3** |  | Produkt R 1 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9.3.1** |  | Spachteln und glätten von ... gemäß Qualitätsstufen Q1 bis Q4 zur Aufnahme von Anstrichen und Tapeten |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Spachteln und glätten von ... gemäß den Qualitätsstufen Q1 bis Q4 des Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten zur Aufnahme von Anstrichen und Tapeten mit einer hydraulisch schnell erhärtenden und schnell trocknenden (ARDURAPID Effekt), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), filz- und glättbaren, rissfreien, kunststoffvergüteten, spezialzementgebundenen, weißen und standfesten zementären Spachtelmasse. Auf vielen Untergründen ohne Grundierung einsetzbar.** |  |

**Für flächige Spachtelung bis 10 mm und nach ca. 16 Stunden überarbeitbar.**

**Produkt:**

**ARDEX R1 Renovierungsspachtel**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9.3.2** |  | Schließen von Kabelschlitzen und anderen kleinen Ausbrüchen mit flächigem ausspachteln der Übergänge |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Schließen von Kabelschlitzen und anderen kleinen Ausbrüchen mit flächigem ausspachteln der Übergänge zur Aufnahme von weiteren Spachtelschichten, Tapeten, Anstrichen, Dispersionsputzen, Wandbelägen auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen mit einem hydraulisch schnell erhärtendem und schnell trocknenden (ARDURAPID Effekt), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), filz- und glättbarem, rissfreiem, kunststoffvergütetem, spezialzementgebundenem, standfestem und weißem zementären Mörtel. Auf vielen Untergründen ohne Grundierung einsetzbar.** |  |

**Für flächige Spachtelung bis 10 mm und nach ca. 16 Stunden überarbeitbar.**

**Produkt:**

**ARDEX R1 Renovierungsspachtel**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9.3.3** |  | Überspachteln von vorhandenen Fliesenbelägen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Überspachteln von vorhandenen grundgereinigten (und evtl. angeschliffenen) Fliesenbelägen zur Aufnahme von weiteren Spachtelschichten, Tapeten, Anstrichen, Dispersionsputzen, Wandbelägen mit einer hydraulisch schnell erhärtenden und schnell trocknenden (ARDURAPID Effekt), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), filz- und glättbaren, rissfreien, kunststoffvergüteten, spezialzementgebundenen, standfesten und auf vielen Untergründen ohne Grundierung haftenden weißen zementären Spachtelmasse.** |  |

**Für flächige Spachtelung bis 10 mm und nach ca. 16 Stunden überarbeitbar.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 180 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

**Produkt:**

**ARDEX R1 Renovierungsspachtel**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9.3.4** |  | Ausgleichen der Wandflächen zur Aufnahme der Abdichtung bzw. des Fliesenbelages |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Ausgleichen der Wandflächen zur Aufnahme der Abdichtung bzw. des Fliesenbelages mit einer hydraulisch schnell erhärtenden und schnell trocknenden (ARDURAPID Effekt), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), filz- und glättbaren, rissfreien, kunststoffvergüteten, spezialzementgebundenen, weißen und standfesten zementären Spachtelmasse. Auf vielen Untergründen ohne Grundierung einsetzbar.** |  |

**Für flächige Spachtelung bis 10 mm und nach ca. 16 Stunden überarbeitbar.**

**Produkt:**

**ARDEX R1 Renovierungsspachtel**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **9.3 Produkt R 1** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 181 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9.4** |  | Produkt F 3 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9.4.1** |  | Füllen, Ausbessern und Spachteln von Ausbrüchen und Flächen an Fassaden zur Aufnahme von Farben, Dispersionsputzen und Spachteltechniken im Innen- und Außenbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Füllen, Ausbessern und Spachteln von Ausbrüchen und Flächen an Fassaden zur Aufnahme von Farben, Dispersionsputzen und Spachteltechniken mit einer hydraulisch schnell erhärtenden und schnell trocknenden (ARDURAPID Plus-Effekt), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), nicht beifallenden, filz- und glättbaren, rissfreien, hoch kunststoffvergüteter, standfesten und auf vielen Untergründen ohne Grundierung haftenden weißen zementären Spachtelmasse.** |  |

**Produkt:**

**ARDEX F 3 Füll-, Fleck- und Flächenspachtel**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **9.4 Produkt F 3** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 182 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9.5** |  | ARDEX R4 RAPID |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9.5.1** |  | Füllen und Ausbessern von Löchern, Ausbrüchen und Vertiefungen in vielen Untergründen im Innenbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Glätten und Spachteln von Wand-, Decken- und Bodenflächen, Ausbrüchen und Vertiefungen zur Aufnahme von Tapeten, Anstrichen, Dispersionsputzen, Wand- und Bodenbelägen auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen. Füllen von Rissen, tiefen Löchern, Schlitzen sowie Fugen mit einem hydraulisch schnell erhärtendem und schnell trocknendem (ARDURAPID Effekt), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), filz- und glättbarem, rissfreiem, kunststoffvergütetem, spezialzementgebundenem, standfesten und auf vielen Untergründen haftenden weißem zementären Mörtel. Auf sehr vielen Untergründen ohne Grundierung einsetzbar.** |  |

**Für flächige Spachtelung bis 10 mm und nach ca. 45-60 Minuten überarbeitbar.**

**Produkt:**

**ARDEX R4 RAPID Universal-Schnellspachtel oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **9.5 Produkt R 4** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 183 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9.6** |  | Produkt F 5 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9.6.1** |  | Spachteln, Glätten und Ausbessern von Fassadenflächen zur Aufnahme von Dispersionsanstrichen, Mineralputzen und Spachteltechniken im Innen- und Außenbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Spachteln, Glätten und Ausbessern von Flächen an Fassaden und zur Aufnahme von Dispersionanstrichen, Mineralputzen und Spachteltechniken mit einer faserverstärkten, hydraulisch schnell erhärtenden und schnell trocknenden (ARDURAPID Plus-Effekt), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), nicht beifallenden, filz-, glätt- und schleifbaren, rissfreien, hoch kunststoffvergüteten, standfesten und auf vielen Untergründen ohne Grundierung haftenden weißen zementären Spachtelmasse.** |  |

**Produkt:**

**ARDEX F 5 Faserarmierte Fassadenspachtelmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **9.6 Produkt F 5** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 184 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9.7** |  | Produkt F 11 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9.7.1** |  | Spachteln von Fassadenflächen zur Aufnahme von 2-K Silikatfarben, Mineralputzen und Spachteltechniken im Innen- und Außenbereich |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Glätten, Ausbessern und Nivellieren von Fassaden-, Wand- und Deckenflächen zur Aufnahme von 2-K Silikatfarben, Mineralputzen und Spachteltechniken mit einer zementären, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), spannungsarmen, atmungsfähigen sowie wetterbeständigen und weißen Spachtelmasse.** |  |

**Produkt:**

**ARDEX F 11 Fassadenspachtel**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **9.7 Produkt F 11** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 185 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9.8** |  | Produkt DF 710 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9.8.1** |  | Spachteln und glätten von ... gemäß Qualitätsstufen Q2 bis Q4 zur Aufnahme von Anstrichen und Tapeten |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Spachteln und glätten von ... gemäß den Qualitätsstufen Q2 bis Q4 des Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten zur Aufnahme von Anstrichen und Tapeten mit einer spritz-, und von Hand verarbeitbaren, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und ergibigen, standfesten, nicht brennbaren (A1 gemäß DIN 13501-1), filz- und glättbaren, gut schleifbaren, kunststoffvergüteten, auf Null ausziehbare, rissfreien, weißen gebrauchsfertigen Dispersions-Spachtelmasse mit leichter Verarbeitung und guter Haftung ohne Voranstrich auf vielen üblichen Untergründen.** |  |

**Produkt:**

**ARDEX DF 710 Flächenspachtel**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **9.8 Produkt DF 710** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 186 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9.9** |  | Produkt W 820 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9.9.1** |  | Spachteln und glätten von ... gemäß Qualitätsstufen Q1 bis Q4 zur Aufnahme von Anstrichen und Tapeten |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Spachteln und glätten von ... gemäß den Qualitätsstufen Q1 bis Q4 des Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten zur Aufnahme von Anstrichen und Tapeten mit einer spritz-, roll- und von Hand verarbeitbaren hydraulisch erhärtenden, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), nicht beifallenden, nicht brennbaren, filz- und glättbaren, gut schleifbaren, rissfreier, kunststoffvergüteten, standfesten und weißen Gips-Spachtelmasse mit sehr langer Verarbeitungs- und Nachbearbeitungszeit.** |  |

**Produkt:**

**ARDEX W 820 SUPERFINISH HandSpritzRoll Spachtelmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **9.9 Produkt W 820** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 187 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9.10** |  | Produkt A 826 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9.10.1** |  | Glätten von ... gemäß Qualitätsstufen Q1 bis Q4 zur Aufnahme von Anstrichen und Tapeten |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Glätten von ... gemäß den Qualitätsstufen Q1 bis Q4 des Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten zur Aufnahme von Anstrichen und Tapeten mit einer hydraulisch erhärtenden, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), nicht beifallenden, nicht brennbaren (A1 gemäß DIN 13501-1), sehr ergiebigen, gut filz- glätt-, schleifbaren, rissfreien, kunststoffvergüteten und weißen Gips-Spachtelmasse die ansatzlos auf Null ausziehbar ist.** |  |

**Produkt:**

**ARDEX A 826 Wandglätter**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **9.10 Produkt A 826** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 188 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9.11** |  | Produkt A 828 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9.11.1** |  | Spachteln und glätten von ... gemäß Qualitätsstufen Q1 bis Q4 zur Aufnahme von Anstrichen und Tapeten |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Spachteln und glätten von ... gemäß den Qualitätsstufen Q1 bis Q4 des Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten zur Aufnahme von Anstrichen und Tapeten mit einer hydraulisch schnell erhärtenden, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), nicht beifallenden, nicht brennbaren (A1 gemäß DIN 13501-1), filz- und glättbaren, gut schleifbaren, rissfreien, kunststoffvergüteten, standfesten und auf vielen Untergründen ohne Grundierung haftenden weißen Gips-Spachtelmasse.** |  |

**Produkt:**

**ARDEX A 828 Wandfüller**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **9.11 Produkt A 828** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 189 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9.12** |  | Produkt A 828 COMFORT |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9.12.1** |  | Spachteln und glätten von ... gemäß Qualitätsstufen Q1 bis Q4 zur Aufnahme von Anstrichen und Tapeten |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Spachteln und glätten von ... gemäß den Qualitätsstufen Q1 bis Q4 des Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten zur Aufnahme von Anstrichen und Tapeten mit einer extrem ergiebigen, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), nicht beifallenden, nicht brennbaren (A1 gemäß DIN 13501-1), sehr gut schleifbaren, rissfreien, kunststoffvergüteten, standfesten und auf vielen Untergründen ohne Grundierung haftenden weißen Gips-Leichtspachtelmasse.** |  |

**Produkt:**

**ARDEX A 828 COMFORT Ultra-Leichtspachtel**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **9.12 Produkt A 828 COMFORT** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 190 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9.13** |  | Produkt A 828 READY |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9.13.1** |  | Spachteln und glätten von ... gemäß Qualitätsstufen Q1 bis Q4 zur Aufnahme von Anstrichen und Tapeten |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Spachteln und glätten von ... gemäß den Qualitätsstufen Q1 bis Q4 des Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten zur Aufnahme von Anstrichen und Tapeten mit einer spritz-, und von Hand verarbeitbaren, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) und ergibigen, standfesten, nicht brennbaren (A1 gemäß DIN 13501-1), filz- und glättbaren, gut schleifbaren, kunststoffvergüteten, auf Null ausziehbaren, rissfreien, weißen und gebrauchsfertigen Dispersions- Spachtelmasse mit hervorragender Verarbeitung und guter Haftung ohne Voranstrich auf vielen üblichen Untergründen.** |  |

**Produkt:**

**ARDEX A 828 READY Flächen- und Fugenspachtel**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **9.13 Produkt A 828 READY** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 191 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9.14** |  | Produkt A 828 LEMON DR |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9.14.1** |  | Spachteln und glätten von ... gemäß Qualitätsstufen Q1 bis Q4 zur Aufnahme von Anstrichen und Tapeten |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Spachteln und glätten von ... gemäß den Qualitätsstufen Q1 bis Q4 des Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten zur Aufnahme von Anstrichen und Tapeten mit einer hydraulisch schnell erhärtenden, staubreduzierten, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), nicht beifallenden, nicht brennbaren (A1 gemäß DIN 13501-1), filz- und glättbaren, gut schleifbaren, rissfreien, kunststoffvergüteten, standfesten und auf vielen Untergründen ohne Grundierung haftenden weißen Gips-Spachtelmasse. Versetzt mit Zitronenduft, der auf Wasser reagiert und der sich beim Anrühren und während der Trocknung entfaltet.** |  |

**Produkt:**

**ARDEX A 828 LEMON DR Wandfüller**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **9.14 Produkt A 828 LEMON DR** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 192 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9.16** |  | Produkt A 930 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9.16.1** |  | Wand-Zementputz für Innen und Außen (maschinengängig) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern und fachgerechtes Herstellen eines Wandputzes für den Innen- und Außenbereich mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), filz- und glättbarem, kunststoffvergüteten und Spezialzement-gebundenem Mörtel, auf mineralischen Untergrund.** |  |

**Schichtdicke im Mittel 10 mm, manuell oder maschinell auftragen, eben und fluchtrecht verziehen.**

**Spannungsarm und nach Trocknung diffusionsoffen.**

**Ansetzen von Fliesenbelägen ist nach ca. 3 bis 4 Stunden möglich.**

**Produkt:**

**ARDEX A 930 Wandmörtel, außen und innen**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9.16.2** |  | Zulagenposition für Mehrputzdicke an Wänden |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Zulageposition zu Pos. ... Mehrdicke an Wänden je 5 mm Putzdicke.** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9.16.3** |  | Deckenputz (maschinengängig) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern und fachgerechtes Herstellen eines Deckenputzes auf vorbehandelten Beton mit einem sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), filz- und glättbarem, kunststoffvergüteten und Spezialzement-gebundenem Putzmörtel.** |  |

**Schichtdicke im Mittel 10 mm, manuell oder maschinell auftragen, eben und fluchtrecht verziehen.**

**Spannungsarm und nach Trocknung diffusionsoffen.**

**Produkt:**

**ARDEX A 930 Wandmörtel, außen und innen**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9.16.4** |  | Zulagenposition für Mehrputzdicke auf Decken |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Zulageposition zu Pos. ... Mehrdicke auf Decken für max. 5 mm Putzdicke.** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **9.16 Produkt A 930** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 193 / 198** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9.17** |  | Produkt A 950 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9.17.1** |  | Flächiges Verputzen, Füllen von größeren Vertiefungen, An- und Beiputzen von tiefen Ausbrüchen |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liefern und fachgerechtes Herstellen eines Wand- und Deckenputzes, sowie Füllen von größeren Vertiefungen und Ausbrüchen zur Aufnahme von weiteren Spachtelschichten, Fliesen und anderen Belägen auf saugfähigen Untergründen mit einem hydraulisch schnell erhärtenden und schnell trocknenden (ARDURAPID Effekt), sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), hochergiebigem, filz- und glättbarem, rissfreiem, kunststoffvergütetem, standfesten spezialzementgebundenem Mörtel.** |  |

**Spannungsarm auch in dicken Schichten und nach ca. 24 Stunden mit allen Belägen überarbeitbar. Ansetzen von Fliesenbelägen ist nach 3 Stunden möglich.**

**Produkt:**

**ARDEX A 950 Flexspachtel, grau**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **9.17 Produkt A 950** |  | **....................** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **9 Produktgruppe 9 Wandspachtelmassen** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 194 / 198** |

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zusammenstellung** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1** |  | **Produkte BM; BM-P; BM-T10; BM-V10** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.3** |  | **Produkt B 10** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.4** |  | **Produkt B 12** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.5** |  | **Produkt B 14** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.6** |  | **Produkt B 16** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.7** |  | **Produkt AM 100** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.8** |  | **Produkt AR 300** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** |  | **Produktgruppe 1 Rohbau** |  | **....................** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1** |  | **STRONGLITE System** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.2** |  | **Produkt LS** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.3** |  | **Produkt A 18** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.4** |  | **Produkt EP 25** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.5** |  | **Produkt A 35** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.6** |  | **Produkt A 35 MIX** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.7** |  | **Produkt A 38** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.8** |  | **Produkt A 38 MIX** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.9** |  | **Produkt A 58** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.10** |  | **Produkt A 60** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.11** |  | **Produkt A 60 FLOW** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.12** |  | **Produkt EP 2000** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.13** |  | **Produkt EP 2001** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** |  | **Produktgruppe 2 Estrichverlegung** |  | **....................** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.1** |  | **Produkt FB** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Produkt Flexbone** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.2** |  | **Produkt P 4 READY** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.3** |  | **Produkt PU 5** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.5** |  | **Produkt P 10 SR** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.6** |  | **Produkt TP 10** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.7** |  | **Produkt P 21** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.8** |  | **Produkt PU 30** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.9** |  | **Produkt DS 30** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.10** |  | **Produkt DS 40** |  | **....................** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 195 / 198** |

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.11** |  | **Produkt P 45 READY** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.12** |  | **Produkt TP 50** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.13** |  | **Produkt P 51** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.14** |  | **Produkt P 51 READY** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.15** |  | **Produkt P 52** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.16** |  | **Produkt P 52 READY** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.17** |  | **Produkt P 82** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.18** |  | **Produkt EP 2000** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.19** |  | **Produkt EP 2001** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** |  | **Produktgruppe 3 Untergrundvorbereitung** |  | **....................** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.1** |  | **Produkt FIX** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.2** |  | **Produkt K 15** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.3** |  | **Produkt K 22 F** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.5** |  | **Produkt K 36** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.6** |  | **Produkt K 39** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.7** |  | **Produkt K 40** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.8** |  | **Produkt A 45** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.9** |  | **Produkt A 45 FEIN** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.10** |  | **Produkt A 46** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.11** |  | **Produkt K 55** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.12** |  | **Produkt K 60** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.13** |  | **Produkt K 66 F** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.14** |  | **Produkt K 71** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.15** |  | **Produkt K 80** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.16** |  | **Produkt CL 50** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.17** |  | **Produkt CL 100** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.18** |  | **Produkt CL 200** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.19** |  | **Produkt CL 300** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.20** |  | **Produkt K 301** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.21** |  | **Produkt AR Glasfaser** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** |  | **Produktgruppe 4 Bodenspachtelmassen** |  | **....................** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.1** |  | **Produkt Dichtset Hochbelastbar** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.2** |  | **Produkt S 1-K PLUS / S 1-K C PLUS** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.3** |  | **Produkt S2-K PU / EP 500** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.4** |  | **Produkt SK 4 PROTECT** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.5** |  | **Produkt 4 + 5** |  | **....................** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 196 / 198** |

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.6** |  | **Produkt S 7 PLUS** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.7** |  | **Produkt S 8 FLOW** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.8** |  | **Produkt 8 + 9** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.9** |  | **Produkt SK 12** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.10** |  | **Produkt SK 12 BT & SK 3 NC** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.11** |  | **Produkt SK 90 BT & SK 90 RENO** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.12** |  | **Produkt SK 20 L / SK 20 R / SK 28 L / SK 28 R** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.13** |  | **Produkt SK 90° / 270°** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.14** |  | **Produkt SK Manschetten** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.15** |  | **Produkt SK 100 W** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** |  | **Produktgruppe 5 Abdichtung** |  | **....................** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.1** |  | **Produkt BILLY-CLICK** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.2** |  | **Produkt DITRA FBM** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.3** |  | **Produkt WA** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.4** |  | **Produkt X 6** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.5** |  | **Produkt X7G PLUS** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.6** |  | **Produkt X7G FLEX** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.8** |  | **Produkt D 222** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.10** |  | **Produkt N 23 W NEU** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.11** |  | **Produkt N 25** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.12** |  | **Produkt S 28** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.13** |  | **Produkt X 30** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.14** |  | **Produkt X 32** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.15** |  | **Produkt S 48** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.16** |  | **Produkt X 77** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.17** |  | **Produkt X 77 S** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.18** |  | **Produkt X 77 W** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.19** |  | **Produkt X 78** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.20** |  | **Produkt X 78 S** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.21** |  | **Produkt X 90** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.22** |  | **Produkt CT 100** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.23** |  | **Produkt CT 100 W** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** |  | **Produktgruppe 6 Fliesenverlegung / Fliesenkleber** |  | **....................** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.1** |  | **Produkt FK NEU** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.2** |  | **Produkt GK** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.3** |  | **Produkt SC** |  | **....................** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 197 / 198** |

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.4** |  | **Produkt SE** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.5** |  | **Produkt SE-S** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.6** |  | **Produkt SN** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.7** |  | **Produkt ST** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.8** |  | **Silikonfugen in Großküchen bzw. W3-I** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.9** |  | **Produkt WA** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.10** |  | **Produkt G4** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.12** |  | **Produkt G6** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.14** |  | **Produkt G8 S** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.15** |  | **Produkt G9 S** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.16** |  | **Produkt G10** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.17** |  | **Produkt RG 12** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.18** |  | **Produkt RG Cleaner** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.19** |  | **Produkt CA 20 P** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** |  | **Produktgruppe 7 Fugenmörtel / Fugendichtstoffe** |  | **....................** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.1** |  | **Produkt AF 130** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.2** |  | **Produkt AF 139** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.3** |  | **Produkt AF 140** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.4** |  | **Produkt AF 155** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.5** |  | **Produkt AF 180** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.6** |  | **Produkt AF 181 W** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.7** |  | **Produkt AF 185** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.8** |  | **Produkt AF 230** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.9** |  | **Produkt AF 270** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.10** |  | **Produkt AF 290** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.11** |  | **Produkt AF 460** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.12** |  | **Produkt AF 480** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.14** |  | **Produkt AF 485** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.15** |  | **Produkt AF 490** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.16** |  | **Produkt AF 495** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.17** |  | **Produkt AF 635** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.18** |  | **Produkt AF 660** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.19** |  | **Produkt AF 785** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.20** |  | **Produkt AF 800** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.21** |  | **Produkt AF 823** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.22** |  | **Produkt AF 825 und AF 825 + AF 824** |  | **....................** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03.01.2024** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 198 / 198** |

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.23** |  | **Produkt AF 2224** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.24** |  | **Produkt AF 2270** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** |  | **Produktgruppe 8 Bodenbelag- und Parkettklebstoffe** |  | **....................** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.1** |  | **Produkt BU-R** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.2** |  | **Produkt RF** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.3** |  | **Produkt R 1** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.4** |  | **Produkt F 3** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.5** |  | **Produkt R 4** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.6** |  | **Produkt F 5** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.7** |  | **Produkt F 11** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.8** |  | **Produkt DF 710** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.9** |  | **Produkt W 820** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.10** |  | **Produkt A 826** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.11** |  | **Produkt A 828** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.12** |  | **Produkt A 828 COMFORT** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.13** |  | **Produkt A 828 READY** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.14** |  | **Produkt A 828 LEMON DR** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.16** |  | **Produkt A 930** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.17** |  | **Produkt A 950** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **9** |  | **Produktgruppe 9 Wandspachtelmassen** |  | **....................** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Summe** |  | **....................** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **zzgl. MwSt ......... %** |  | **....................** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Gesamtsumme** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-543, Fax: +49(0)2302 664-375, technik@ardex.de, www.ardex.de |