|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Inhaltsverzeichnis** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** |  | **Produktgruppe 5 Abdichtung................................................................** |  | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.1** |  | **Produkt S 1-K / S 1-K C..........................................................................** |  | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.2** |  | **Produkt S2-K PU / EP 500......................................................................** |  | 3 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.3** |  | **Produkt SK 4 PROTECT.........................................................................** |  | 5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.4** |  | **Produkt S 7 PLUS...................................................................................** |  | 6 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.5** |  | **Produkt S 8 FLOW..................................................................................** |  | 7 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.6** |  | **Produkt 8 + 9...........................................................................................** |  | 8 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.7** |  | **Produkt SK 12.........................................................................................** |  | 9 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.8** |  | **Produkt SK 12 BT & SK 3 NC................................................................** |  | 10 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.9** |  | **Produkt SK 90 BT & SK 90 RENO.........................................................** |  | 12 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.10** |  | **Produkt SK 20 L / SK 20 R / SK 28 L / SK 28 R....................................** |  | 14 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.11** |  | **Produkt SK 90° / 270°.............................................................................** |  | 15 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.12** |  | **Produkt SK Manschetten.......................................................................** |  | 16 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.13** |  | **Produkt SK 100 W..................................................................................** |  | 17 |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **31.01.2020** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 1 / 18** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5** |  | Produktgruppe 5 Abdichtung |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.1** |  | Produkt S 1-K / S 1-K C |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.1.1** |  | Wand- und Bodenflächen der Wassereinwirkungsklassen W0-I mit Polymerdispersions-Verbundabdichtung abdichten |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Wand- und Bodenflächen der Wassereinwirkungsklassen W0-I gemäß DIN 18534 mit einkomponentiger und gebrauchsfertiger, rissüberbrückender, lösemittelfreier, tropffreier, Spachtel- sowie roll- und streichfähiger Polymerdispersions-Abdichtung im Verbund mit keramischen Fliesen und Platten abdichten. Die Abdichtung ist auf den in den vorherigen Positionen vorbereiteten Untergrund in zweimaliger Applikation aufzutragen. Der zweite Auftrag ist in einer Kontrastfarbe auszuführen und vor dem Auftrag muss die erste Schicht ausreichend erhärtet sein. Die gesamte Trockenschichtdicke der Abdichtung muss gemäß DIN 18534 Stand Juli 2017 mindestens 0,5 mm betragen. Rissgefährdete Übergänge werden im System mit Dichtmanschetten, Dichtformteilen und Bändern überbrückt (in separaten Positionen aufgeführt).** |  |

**Produkte:**

**ARDEX S 1-K Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S 1-K C Dichtmasse (Kontrastfarbe)**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK TRICOM Dichtset**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX CA 20 P SMP Montagekleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.1.2** |  | Wandflächen der Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I mit Polymerdispersions-Verbundabdichtung abdichten |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Wandflächen der Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I gemäß ZDB-Merkblatt „Verbundabdichtungen“ mit einkomponentiger und gebrauchsfertiger, rissüberbrückender, lösemittelfreier, tropffreier, Spachtel- sowie roll- und streichfähiger Polymerdispersions-Abdichtung im Verbund mit keramischen Fliesen und Platten abdichten. Die Abdichtung ist auf den in den vorherigen Positionen vorbereiteten Untergrund in zweimaliger Applikation aufzutragen. Der zweite Auftrag ist in einer Kontrastfarbe auszuführen und vor dem Auftrag muss die erste Schicht ausreichend erhärtet sein. Die gesamte Trockenschichtdicke der Abdichtung muss gemäß der DIN 18534 Stand Juli 2017 mindestens 0,5 mm betragen. Rissgefährdete Übergänge werden im System mit Dichtmanschetten, Dichtformteilen und Bändern überbrückt (in separaten Positionen aufgeführt).** |  |

**Produkte:**

**ARDEX S 1-K Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S 1-K C Dichtmasse (Kontrastfarbe)**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **31.01.2020** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 2 / 18** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5** |  | **Produktgruppe 5 Abdichtung** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5.1** |  | **Produkt S 1-K / S 1-K C** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

**ARDEX SK TRICOM Dichtset**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX CA 20 P SMP Montagekleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **5.1 Produkt S 1-K / S 1-K C** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **31.01.2020** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 3 / 18** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5** |  | **Produktgruppe 5 Abdichtung** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.2** |  | Produkt S2-K PU / EP 500 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.2.1** |  | Systemgrundierung für 2-K PU Abdichtung (Wand und Boden) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Aufbringen einer Epoxidharz-basierten, sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus R), lösemittelfreien, spachtel-, roll- und streichfähigen Systemgrundierung für 2-K PU Abdichtung auf saugenden und dichten Untergründen.** |  |

**Ohne Absandung einsetzbar.**

**Thixotrope Einstellung für Wand- und Bodenflächen.**

**Vor den Folgearbeiten ist die Grundierung vollständig trocknen zu lassen.**

**Produkt:**

**ARDEX EP 500 Epoxigrundierung**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.2.2** |  | Flächen der Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I sowie W1-B bis W3-B mit 2-K Polyurethan-Abdichtung abdichten |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Abdichten von Wand- und Bodenflächen der Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I (mit zusätzlichen chemischen Einwirkungen) sowie Becken der Wassereinwirkungsklasse W1-B bis W3-B gemäß DIN 18534-3 mit einer sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), hoch flexiblen, rissüberbrückenden, roll-, streich- und spachtelfähigen 2-K Polyurethan Dichtmasse im Verbund mit keramischen Fliesen und Platten.** |  |

**Dazu wird die Polyurethan-Abdichtung in mind. zwei Arbeitsgängen auf den in den Vorpositionen vorbereiteten Untergrund aufgebracht. Das standfeste Abdichtungsmaterial mit einer 2 mm-Zahnung aufspachteln. Der Auftrag jeder Schicht muss fehlstellenfrei und in gleichmäßiger Dicke erfolgen. Der nachfolgende Arbeitsgang hat nach 8 bis 24 Stunden zu erfolgen. Die Gesamtschichtdicke der Abdichtung muss gemäß der DIN 18534 Stand Juli 2017 mind. 1 mm betragen.**

**Abdichtung muss zur Aufnahme von Fliesen und Platten Belägen nicht abgesandet werden.**

**Hinweise:**

**- Bei der Ausführung sind die Angaben im Technischen Datenblatt zu beachten.**

**- Rissgefährdete Übergänge werden im System mit Dichtmanschetten, Dichtformteilen und Bändern überbrückt (in separaten Positionen aufgeführt).**

**- Saugfähige Untergründe sind vorab mit der entsprechenden System-Epoxigrundierung zu grundieren (in separaten Positionen aufgeführt).**

**Produkte:**

**ARDEX S2-K PU Hochbelastbare Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.2.3** |  | Flächen der Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I sowie W1-B bis W3-B mit 2-K Polyurethan-Abdichtung abdichten (mit Absandung) |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **31.01.2020** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 4 / 18** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5** |  | **Produktgruppe 5 Abdichtung** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5.2** |  | **Produkt S2-K PU / EP 500** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Abdichten von Wand- und Bodenflächen der Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I (mit zusätzlichen chemischen Einwirkungen) sowie Becken der Wassereinwirkungsklasse W1-B bis W3-B gemäß DIN 18534-3 mit einer sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus), hoch flexiblen, rissüberbrückenden, roll-, streich- und spachtelfähigen 2-K Polyurethan Dichtmasse.** |  |

**Dazu wird die Polyurethan-Abdichtung in mind. zwei Arbeitsgängen auf den in den Vorpositionen vorbereiteten Untergrund aufgebracht. Das standfeste Abdichtungsmaterial mit einer 2 mm-Zahnung aufspachteln. Der Auftrag jeder Schicht muss fehlstellenfrei und in gleichmäßiger Dicke erfolgen.**

**Der zweite Auftrag hat nach 8 bis 24 Stunden zu erfolgen und ist im frischen Zustand vollsatt mit Quarzsand abzustreuen. Vor den Folgearbeiten ist die Absperrung vollständig trocknen zu lassen.**

**Inkl. abkehren und absaugen des überschüssigen, nicht eingebundene Quarzsand.**

**Die Gesamtschichtdicke der Abdichtung muss gemäß der DIN 18534 Stand Juli 2017 mind. 1 mm betragen.**

**Hinweise:**

**- Bei der Ausführung sind die Angaben im Technischen Datenblatt zu beachten.**

**- Rissgefährdete Übergänge werden im System mit Dichtmanschetten, Dichtformteilen und Bändern überbrückt (in separaten Positionen aufgeführt).**

**- Saugfähige Untergründe sind vorab mit der entsprechenden System-Epoxigrundierung zu grundieren (in separaten Positionen aufgeführt).**

**Produkte:**

**ARDEX S2-K PU Hochbelastbare Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX QS Quarzsand**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.2.4** |  | Zulage: Kontrastfarbe für zweite Abdichtungsschicht |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Zulage für 2K-PU Abdichtung.** |  |

**Einfärben der zweiten Abdichtungsschicht mit Kontrastfarbe.**

**Produkte:**

**ARDEX S2-KC Kontrastfarbe**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **5.2 Produkt S2-K PU / EP 500** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **31.01.2020** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 5 / 18** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5** |  | **Produktgruppe 5 Abdichtung** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.3** |  | Produkt SK 4 PROTECT |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.3.1** |  | Schützen der Abdichtung an gefährdeten Übergängen wie Wand/Wand und Wand/Boden sowie Dehnungsfugen mit Schnittschutzband gemäß DIN 18534-1 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Schutz der Abdichtung an Wand/Wand- und Wand/Boden-Übergängen sowie Anschluss- und Bewegungsfugen mit selbstklebendem, flexiblem, alkalibeständigem, hoch reiß- und schnittfestem Schutzband gemäß DIN 18534-1. Dazu wird das Schutzband mittig auf die entsprechende Position der späteren Wartungsfuge im Fliesenbelag auf die fertige Abdichtung geklebt.** |  |

**Produkte:**

**ARDEX SK 4 PROTECT TRICOM Schnittschutzband**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **5.3 Produkt SK 4 PROTECT** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **31.01.2020** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 6 / 18** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5** |  | **Produktgruppe 5 Abdichtung** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.4** |  | Produkt S 7 PLUS |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.4.1** |  | Flächen der Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I sowie W1-B (ohne zusätzliche chem. Belastung) mit zementärer, faserverstärkter pulverförmiger 1-K Verbundabdichtung abdichten |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Flächen der Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I sowie W1-B (ohne zusätzliche chem. Belastung) gemäß DIN 18534 mit zementärer, faserverstärkter pulverförmiger, geruchsneutraler, flexibler, rissüberbrückender, dampfdiffusionsoffener 1-K Abdichtung im Verbund mit Naturwerkstein bzw. keramischen Fliesen und Platten abdichten. Die Abdichtung ist auf den in den vorherigen Positionen vorbereiteten Untergrund in zweimaliger Applikation aufzutragen. Vor dem zweiten Auftrag muss die erste Schicht ausreichend erhärtet sein. Die gesamte Trockenschichtdicke der Abdichtung muss gemäß der DIN 18534 Stand Juli 2017 mindestens 2 mm betragen. Rissgefährdete Übergänge werden im System mit Dichtmanschetten, Dichtformteilen und Bändern überbrückt (in separaten Positionen aufgeführt).** |  |

**Produkte:**

**ARDEX S 7 PLUS Flexible Dichtschlämme**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK TRICOM Dichtset**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **5.4 Produkt S 7 PLUS** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **31.01.2020** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 7 / 18** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5** |  | **Produktgruppe 5 Abdichtung** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.5** |  | Produkt S 8 FLOW |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.5.1** |  | Bodenflächen Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I sowie W1-B (ohne zusätzliche chem. Belastung) mit selbstverlaufender zementärer 1-K Verbundabdichtung abdichten |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Bodenflächen der Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I sowie W1-B (ohne zusätzliche chem. Belastung) gemäß DIN 18534 mit selbstverlaufender und -glättender, geruchsneutraler, flexibler, rissüberbrückender, dampfdiffusionsoffener zementärer 1-K Abdichtung im Verbund mit Naturwerkstein bzw. keramischen Fliesen und Platten abdichten. Auf Gefälle bis 3% einsetzbar. Die Abdichtung ist auf den in den vorherigen Positionen vorbereiteten Untergrund in zweimaliger Applikation aufzutragen. Vor dem zweiten Auftrag muss die erste Schicht ausreichend erhärtet sein. Die gesamte Trockenschichtdicke der Abdichtung muss gemäß der DIN 18534 Stand Juli 2017 mindestens 2 mm betragen. Rissgefährdete Übergänge werden im System mit Dichtmanschetten, Dichtformteilen und Bändern überbrückt (in separaten Positionen aufgeführt).** |  |

**Produkte:**

**ARDEX S 8 FLOW Selbstverlaufende Abdichtung**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK TRICOM Dichtset**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **5.5 Produkt S 8 FLOW** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **31.01.2020** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 8 / 18** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5** |  | **Produktgruppe 5 Abdichtung** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.6** |  | Produkt 8 + 9 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.6.1** |  | Wand- und Bodenflächen der Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I (hoch) mit zementärer, 2-K Verbundabdichtung abdichten |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Wand- und Bodenflächen der Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I (hoch) gemäß DIN 18534 mit zementärer, flexibler, rissüberbrückender, sehr emissionsarmer (EMICODE EC 1 Plus), dampfdiffusionsoffener 2-K Kunststoff-Zement-Mörtel-Kombinationsabdichtung im Verbund mit Naturwerkstein bzw. keramischen Fliesen und Platten abdichten. Die Abdichtung ist auf den in den vorherigen Positionen vorbereiteten Untergrund in zweimaliger Applikation aufzutragen. Vor dem zweiten Auftrag muss die erste Schicht ausreichend erhärtet sein. Die gesamte Trockenschichtdicke der Abdichtung muss gemäß der DIN 18534 Stand Juli 2017 mindestens 2 mm betragen. Rissgefährdete Übergänge werden im System mit Dichtmanschetten, Dichtformteilen und Bändern überbrückt (in separaten Positionen aufgeführt).** |  |

**Produkte:**

**ARDEX 8+9 Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK TRICOM Dichtset**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX CA 20 P SMP Montagekleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **5.6 Produkt 8 + 9** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **31.01.2020** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 9 / 18** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5** |  | **Produktgruppe 5 Abdichtung** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.7** |  | Produkt SK 12 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.7.1** |  | Übergänge Wand/Wand und Wand/Boden, Anschluss- und Bewegungsfugen mit Dichtband 120 mm überbrücken |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Abdichten der Eckbereiche Wand/Wand und Wand/Boden, Anschluss- und Bewegungsfugen mit hoch reißfestem und dehnfähigem Dichtband, zugelassen für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I sowie W1-B bis W3-B gemäß DIN 18534. Dazu wird das Dichtband in das gleichmäßig aufgezogene Abdichtmaterial eingelegt und vollsatt eingedrückt, sodass keine Lufteinschlüsse verbleiben.** |  |

**Abschließend wird das Dichtband mit dem Abdichtungsmaterial für die Wand- oder Bodenfläche überdeckt.**

**Produkte:**

**ARDEX SK 12 TRICOM Dichtband 120**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX 7 + 8, Dichtkleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX 8 + 9 Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S 7 PLUS Flexible Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S 8 FLOW Selbstverlaufende Abdichtung**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S 1-K / S 1-K C Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S2-K PU Hochbelastbare Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX CA 20 P SMP Montagekleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **5.7 Produkt SK 12** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **31.01.2020** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 10 / 18** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5** |  | **Produktgruppe 5 Abdichtung** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.8** |  | Produkt SK 12 BT & SK 3 NC |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.8.1** |  | Anschluss der Abdichtung an Duschtassen und Badewannen mit Wannendichtband gemäß DIN 18534 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Anschließen der Flächenabdichtung an die Duschtasse bzw. Badewanne mit hoch reißfesten und dehnfähigen, wasserundurchlässigen und witterungsbeständigen, alkalibeständigen und partiell selbstklebenden Wannendichtband, zugelassen für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I gemäß DIN 18534. Dazu wird das Wannendichtband mit dem selbstklebenden Butylstreifen auf der Duschtasse bzw. Badewanne fixiert und die andere Seite in das gleichmäßig aufgezogene Abdichtmaterial der flächigen Abdichtung eingelegt und vollsatt eingedrückt, sodass keine Lufteinschlüsse verbleiben.** |  |

**Abschließend wird das Wannendichtband mit dem Abdichtungsmaterial für die Wand- oder Bodenfläche überdeckt.**

**Produkte:**

**ARDEX SK 12 BT TRICOM Wannendichtband**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX 7 + 8, Dichtkleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX 8 + 9 Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S 7 PLUS Flexible Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S 1-K / S 1-K C Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S2-K PU Hochbelastbare Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.8.2** |  | Anschluss der Abdichtung an Duschtassen und Badewannen mit Wannendichtband und Schallschutzband gemäß DIN 18534 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Anschließen der Flächenabdichtung an die Duschtasse bzw. Badewanne mit hoch reißfesten und dehnfähigen, wasserundurchlässigen und witterungsbeständigen, alkalibeständigen und partiell selbstklebenden Wannendichtband, zugelassen für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I gemäß DIN 18534. Dazu wird das Wannendichtband mit der selbstklebenden Seite auf der Duschtasse bzw. Badewanne fixiert. Anschließend wird das Schallschutzband auf das Wannendichtband im Bereich des Wannenrandes geklebt.** |  |

**Einbetten des Dichtbandes in das gleichmäßig aufgezogene Abdichtmaterial der flächigen Abdichtung, sodass keine Lufteinschlüsse verbleiben.**

**Abschließend wird das Wannendichtband mit dem Abdichtungsmaterial für die Wand- oder Bodenfläche überdeckt.**

**Produkte:**

**ARDEX SK 12 BT TRICOM Wannendichtband**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **31.01.2020** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 11 / 18** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5** |  | **Produktgruppe 5 Abdichtung** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5.8** |  | **Produkt SK 12 BT & SK 3 NC** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK 3 NC TRICOM Schallschutzband**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX 7 + 8, Dichtkleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX 8 + 9 Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S 7 PLUS Flexible Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S 1-K / S 1-K C Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S2-K PU Hochbelastbare Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | **m** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **5.8 Produkt SK 12 BT & SK 3 NC** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **31.01.2020** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 12 / 18** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5** |  | **Produktgruppe 5 Abdichtung** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.9** |  | Produkt SK 90 BT & SK 90 RENO |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.9.1** |  | Abdichten der Innenecken der Duschtasse/Badewanne mit selbstklebender vorgefertigter Dichtecke |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Abdichten der Innenecken der Duschtasse/Badewanne mit hoch reißfesten und dehnfähigen, wasserundurchlässigen, alkalibeständigen und partiell selbstklebenden Dichtband, zugelassen gemäß DIN 18534 und 18535. Dazu wird die 90° Dichtecke mit dem selbstklebenden Butylstreifen von außen auf die Ecke der Duschtasse bzw. Badewanne geklebt und die andere Seite in das gleichmäßig aufgezogene Abdichtmaterial der flächigen Abdichtung eingelegt und vollsatt eingedrückt, sodass keine Lufteinschlüsse verbleiben.** |  |

**Abschließend wird die Dichtecke mit dem Abdichtungsmaterial überdeckt.**

**Produkte:**

**ARDEX SK 90 BT TRICOM Dichtecke 90°**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX 7 + 8, Dichtkleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX 8 + 9 Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S 7 PLUS Flexible Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S 1-K / S 1-K C Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S2-K PU Hochbelastbare Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **St** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.9.2** |  | Renovierungs-Dichtecke für Duschtasse/Badewanne |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Abdichten der Innenecken der Duschtasse/Badewanne mit hoch reißfesten und dehnfähigen, wasserundurchlässigen, alkalibeständigen und partiell selbstklebenden Dichtband. Dazu wird die 90° Dichtecke mit dem selbstklebenden Butylstreifen auf den Wannenecke der Duschtasse bzw. Badewanne geklebt und die andere Seite in das gleichmäßig aufgezogene Abdichtmaterial der flächigen Abdichtung eingelegt und vollsatt eingedrückt, sodass keine Lufteinschlüsse verbleiben.** |  |

**Abschließend wird die Dichtecke mit dem Abdichtungsmaterial überdeckt.**

**Produkte:**

**ARDEX SK 90 RENO TRICOM Renovierungsecke 90°**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX 7 + 8, Dichtkleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX 8 + 9 Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S 7 PLUS Flexible Dichtmasse**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **31.01.2020** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 13 / 18** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5** |  | **Produktgruppe 5 Abdichtung** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5.9** |  | **Produkt SK 90 BT & SK 90 RENO** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Übertrag: ....................** |

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S 1-K / S 1-K C Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S2-K PU Hochbelastbare Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **St** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **5.9 Produkt SK 90 BT & SK 90 RENO** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **31.01.2020** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 14 / 18** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5** |  | **Produktgruppe 5 Abdichtung** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.10** |  | Produkt SK 20 L / SK 20 R / SK 28 L / SK 28 R |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.10.1** |  | Abdichten der Ecken des Gefälleestrichs mit vorgefertigten Passstücken |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Abdichten der Ecken des Gefälleestrichsprungs von Bodengleichen Duschen mit vorgefertigten, hoch reißfesten und dehnfähigen Passstücken, zugelassen für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I sowie W1-B bis W3-B gemäß DIN 18534. Dazu werden die Passstücke in das gleichmäßig aufgezogene Abdichtmaterial eingelegt und vollsatt eingedrückt, sodass keine Lufteinschlüsse verbleiben.** |  |

**Abschließend werden die Dichtecken mit dem Abdichtungsmaterial der Flächenabdichtung überdeckt.**

**Produkte:**

**ARDEX SK 20 L TRICOM Duschboardecken links**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK 20 R TRICOM Duschboardecken rechts**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK 28 L TRICOM Duschboardecken links**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK 28 R TRICOM Duschboardecken rechts**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX 7 + 8, Dichtkleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX 8 + 9 Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S 7 PLUS Flexible Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S 8 FLOW Selbstverlaufende Abdichtung**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S 1-K / S 1-K C Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S2-K PU Hochbelastbare Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX CA 20 P SMP Montagekleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **St** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **5.10 Produkt SK 20 L / SK 20 R / SK 28 L / SK 28 R** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **31.01.2020** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 15 / 18** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5** |  | **Produktgruppe 5 Abdichtung** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.11** |  | Produkt SK 90° / 270° |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.11.1** |  | Abdichten von Innen- und Außenecken aus vorgefertigten, flexiblen und rissüberbrückenden Dichtecken |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Abdichten der Raumecken und sonstiger Innen- und Außenecken mit vorgefertigten, hoch reißfesten und dehnfähigen Dichtecken, zugelassen für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I sowie W1-B bis W3-B gemäß DIN 18534. Dazu werden die Dichtecken (Innen- / Außenecke) in das gleichmäßig aufgezogene Abdichtmaterial eingelegt und vollsatt eingedrückt, sodass keine Lufteinschlüsse verbleiben.** |  |

**Abschließend werden die Dichtecken mit dem Abdichtungsmaterial der Flächenabdichtung überdeckt.**

**Produkte:**

**ARDEX SK 90 TRICOM Innenecke 90°**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK 270 TRICOM Außenecke 270°**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX 7 + 8, Dichtkleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX 8 + 9 Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S 7 PLUS Flexible Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S 8 FLOW Selbstverlaufende Abdichtung**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S 1-K / S 1-K C Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S2-K PU Hochbelastbare Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX CA 20 P SMP Montagekleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **St** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **5.11 Produkt SK 90° / 270°** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **31.01.2020** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 16 / 18** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5** |  | **Produktgruppe 5 Abdichtung** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.12** |  | Produkt SK Manschetten |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.12.1** |  | Anschlüsse und Durchdringungen abdichten |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Abdichten der Anschlüsse und Durchdringungen mit vorgefertigten, hoch reißfesten und dehnfähigen Dichtmanschetten, zugelassen für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I sowie W1-B bis W3-B gemäß DIN 18534. Dazu werden die Dichtmanschetten in das gleichmäßig aufgezogene Abdichtmaterial eingelegt und vollsatt eingedrückt, sodass keine Lufteinschlüsse verbleiben.** |  |

**Abschließend werden die Dichtmanschetten mit dem Abdichtungsmaterial der Flächenabdichtung überdeckt.**

**Produkte:**

**ARDEX SK-W Dichtmanschette 140 x 140**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK-F Dichtmanschette 425 x 425**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK-G TRICOM Rohrkragenmanschette 350 x 350**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK-R TRICOM Dehnzonenmanschette 200 x 200**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK-S TRICOM Dehnzonenmanschette 150 x 150**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX SK-B TRICOM Dichtring 100/200**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX 7 + 8, Dichtkleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX 8 + 9 Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S 7 PLUS Flexible Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S 8 FLOW Selbstverlaufende Abdichtung**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S 1-K / S 1-K C Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX S2-K PU Hochbelastbare Dichtmasse**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX CA 20 P SMP Montagekleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **St** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **5.12 Produkt SK Manschetten** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **31.01.2020** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 17 / 18** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5** |  | **Produktgruppe 5 Abdichtung** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** |  | **Beschreibung** |  | **Menge** |  | **Einh** |  | **EP** |  | **GP** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.13** |  | Produkt SK 100 W |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.13.1** |  | Flächen der Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I sowie W1-B bis W3-B mit bahnenförmiger Verbundabdichtung abdichten |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Abdichten von Wand-, Boden- und Deckenflächen der Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I (mit zusätzlichen chemischen Einwirkungen) sowie W1-B bis W3-B gemäß DIN 18534 mit bahnenförmiger, geruchsneutraler, flexibler, rissüberbrückender, hoch reißfester, wasserdampfdichter und sehr emissionsarmen (EMICODE EC 1 Plus) Dichtbahn im Verbund mit Naturwerkstein bzw. keramischen Fliesen und Platten. Geprüft nach der ETAG 022 Leitlinie. Die Abdichtung wird auf den in den vorherigen Positionen vorbereiteten Untergrund mit Dichtkleber oder Fliesenkleber vollsatt verklebt. Rissgefährdete Übergänge werden im System mit Dichtmanschetten, Dichtformteilen und Bändern überbrückt (in separaten Positionen aufgeführt).** |  |

**Bei der Ausführung sind die Angaben im Technischen Datenblatt zu beachten.**

**Produkte:**

**ARDEX SK 100 W TRICOM Dichtbahn**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX 7 + 8, Dichtkleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX CA 20 P SMP Montagekleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

**ARDEX X 77 MICROTEC Flexkleber**

**oder gleichwertig Fabrikat / Typ: '........................................'**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | **m²** |  | .................... |  | .................... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **5.13 Produkt SK 100 W** |  | **....................** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **5 Produktgruppe 5 Abdichtung** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARDEX GmbH** |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **31.01.2020** |  | **Leistungsverzeichnis Blankett** |  | **Seite 18 / 18** |

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zusammenstellung** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.1** |  | **Produkt S 1-K / S 1-K C** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.2** |  | **Produkt S2-K PU / EP 500** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.3** |  | **Produkt SK 4 PROTECT** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.4** |  | **Produkt S 7 PLUS** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.5** |  | **Produkt S 8 FLOW** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.6** |  | **Produkt 8 + 9** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.7** |  | **Produkt SK 12** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.8** |  | **Produkt SK 12 BT & SK 3 NC** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.9** |  | **Produkt SK 90 BT & SK 90 RENO** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.10** |  | **Produkt SK 20 L / SK 20 R / SK 28 L / SK 28 R** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.11** |  | **Produkt SK 90° / 270°** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.12** |  | **Produkt SK Manschetten** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.13** |  | **Produkt SK 100 W** |  | **....................** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** |  | **Produktgruppe 5 Abdichtung** |  | **....................** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Summe** |  | **....................** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **zzgl. MwSt ......... %** |  | **....................** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Gesamtsumme** |  | **....................** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| ARDEX GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten  Tel.: +49(0)2302 664-617, Fax: (0)2302 664-375, kundendienst@ardex.de, www.ardex.de |